Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Кафедра «Сварочное производство и технология

конструкционных материалов»

КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Конспект лекций

Издательство

Пермского национального исследовательского политехнического университета

2013

Составители: д-р техн. наук, профессор И.Л. Синани,

ст. преподаватель Т.В. Лодягина

УДК 620.193+620.197](078)

Рецензент

д-р техн. наук, профессор Е.А. Кривоносова

(Пермский национальный исследовательский
политехнический университет)

Коррозия и защита от коррозии: конспект лекций / сост. И.Л. Синани, Т.В. Лодягина. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. – 82 с.

Описаны физико-химические основы коррозионных процессов, рассмотрены процессы коррозии в природных условиях и коррозионная стойкость таких конструкционных материалов, как железа, алюминия, меди, титана и сплавов на их основе. Изложены методы защиты металлических конструкций от коррозии.

Предназначено для студентов горно-нефтяного факультета очного и заочного обучения.

ПНИПУ, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция № 1 вводная: Основные понятия о коррозии	3

1.1 Основные определения и классификация видов коррозии	3

1.2 Движущие силы коррозионного процесса	3

1.3 Характеристика кинетики процесса коррозии	3

Раздел 1 – Химическая коррозия	3

Лекция № 2: Теоретические основы химической коррозии	3

2.1 Определение и особенности химической коррозии	3

2.2 Газовая коррозия на примере процесса окисления	3

2.2.1 Свойства оксидных пленок	3

2.2.2 Закономерности роста оксидных пленок	3

2.2.3 Примеры газовой коррозии	3

2.2.5 Способы защиты от газовой коррозии	3

2.3 Коррозия металлов в жидкостях-неэлектролитах	3

Раздел 2 – Электрохимическая коррозия	3

Лекций № 3: Теоретические основы электрохимической коррозии	3

3.1 Общие понятия и термодинамика электрохимической коррозии	3

3.2 Механизм электрохимической коррозии на примере работы гальванического элемента	3

3.3 Теория микрогальванических элементов	3

3.4 Процессы поляризации	3

Лекция № 4: Внешние и внутренние факторы электрохимического процесса	3

4.1 Пространственное движение частиц в растворе электролита	3

4.2 Особенности электрохимического коррозионного процесса	3

4.3 Внешние факторы коррозии	3

4.4 Внутренние факторы коррозии	3

Лекция № 5: Разновидности электрохимической коррозии	3

5.1 Коррозионно-механическое разрушение	3

5.2 Водородное растрескивание сталей	3

5.3 Межкристаллитная коррозия	3

5.4 Коррозия стали в двухфазных эмульсионных системах	3

Раздел 3 – Коррозия металлов в природных средах	3

Лекция № 6: Атмосферная коррозия и коррозия в морской воде	3

6.1 Виды атмосферной коррозии и механизм ее протекания	3

6.2 Основные факторы, влияющие на атмосферную коррозию	3

6.3 Способы защиты металлов от атмосферной коррозии:	3

6.4 Механизм коррозии в морской воде	3

6.5 Основные факторы, влияющие на коррозию в морской воде	3

6.6 Способы защиты от коррозии в морской воде	3

Лекция № 7: Подземная коррозия	3

7.1 Основные определения и влияние на коррозию металлов различных видов грунтов	3

7.3 Влияние структуры и гранулометрического состава грунтов на коррозию металлов в них	3

7.3 Влияние влажности и минерализации грунтов на коррозию металлов в них	3

7.4 Основные виды биологической коррозии металлов	3

7.5 Эффект большого диаметра и образование макрокоррозионных пар при коррозии трубопроводов в грунтах	3

7.6 Способы защиты от подземной коррозии	3

Раздел 4 – Коррозия основных конструкционных металлов и сплавов	3

Лекция № 8: Коррозия железа и его сплавов	3

8.1 Коррозия железа и железоуглеродистых сплавов	3

8.2 Факторы, влияющие на коррозию железоуглеродистых сплавов	3

8.3 Коррозионная стойкость легированных сталей	3

8.4 Коррозионная стойкость легированных чугунов	3

Лекция № 9: Коррозия некоторых цветных металлов и сплавов на их основе	3

9.1 Коррозия меди и ее сплавы	3

9.2 Коррозия алюминия и его сплавы	3

9.3 Коррозия титана и его сплавов	3

Раздел 5 – Защита от коррозии	3

Лекция № 10: Классификация методов защиты от коррозии и защита от коррозии с помощью металлических покрытий	3

10.1 Классификация методов защиты от коррозии. Воздействие на коррозионную среду	3

10.2 Металлические покрытия катодного и анодного типа	3

10.3.1 Электрохимическое осаждение (электролитический метод)	3

10.3.2 Метод погружения в расплавленный металл («горячий метод»)	3

10.3.3 Металлизация напылением газотермическим методом	3

10.3.4 Термодиффузионный метод	3

10.3.5 Плакирование	3

Лекция 11: Электрохимические методы защиты	3

11.1 Катодная защита	3

11.1.1 Катодная защита с помощью внешнего источника тока	3

11.1.2 Сущность протекторной защиты	3

11.2 Анодная защита с помощью внешнего источника тока	3

11.3 Принципы создания коррозионностойких сплавов	3

Лекция 12: Неметаллические защитные покрытия	3

12.1 Фосфатные покрытия и методы их нанесения	3

12.2 Защита от коррозии методом оксидирования	3

12.3 Лакокрасочные материалы и способы их нанесения	3

12.4 Изоляционные материалы и способы их нанесения	3

12.4.1 Нанесение  покрытий с помощью полимерных лент	3

12.4.2 Нанесение покрытий с помощью полимерных порошкообразных материалов	3

12.5 Изоляция сварных стыков труб	3

Лекция № 13: Стеклянные и битумные покрытия	3

13.1 Стеклоэмалирование внутренней поверхности труб	3

13.2 Остеклование труб	3

Битумные покрытия	3

Литература	3

Лекция № 1 вводная: Основные понятия о коррозии

1.1 Основные определения и классификация видов коррозии

Процесс разрушения металлов при их физико-химическом взаимодействии с окружающей средой называется коррозией.

Слово «коррозия» производное от латинского слова «currodo» (cum+rodo), где корень «rodo» – разъедать, изгрызать. В славянском языке ему близко слово «ржавление».

Коррозия металлов процесс самопроизвольный, всегда негативный для промышленной практики. Хотя в некоторых случаях он играет положительную роль, например, при кислотной очистке поверхности металлов.

Среда, вызывающая коррозию, называется коррозионной или агрессивной. При взаимодействии металла или коррозионной среды образуются химические соединения, называемые продуктами коррозии.

Способность металла противостоять коррозионному воздействию внешней среды называют коррозионной стойкостью.

Разрушение конструкционных материалов под действием механического воздействия (истирание, трение, пескоструй и т.д.) называется эрозией. Процесс коррозии и эрозии при эксплуатации деталей машин и аппаратов (работа мешалок, насосов и т.д.), протекающий совместно называется эрозионной коррозией.

Наиболее целостным подходом в части классификации коррозионных процессов является классификация по следующим четырем признакам:

1) по механизму взаимодействия металла со средой различают два основных типа коррозии металлов: химическую и электрохимическую (дополнительно выделяют биологическую и радиационную виды коррозии);

2) по виду коррозионной среды различают газовую, атмосферную, в растворах электролитов, подземную и коррозию в жидкостях неэлектролитах и др.;

3) по виду коррозионных разрушений металла на поверхности или в его объеме различают общую, местную и избирательную коррозию;

4) по характеру дополнительных воздействий, которым подвергается металл одновременно с действием коррозионной среды, выделяют:

– коррозионное растрескивание – разрушение металла под действием растягивающих или переменных напряжений в агрессивной среде;

– коррозионная эрозия – разрушение металла при одновременном воздействии трения и коррозионной среды;

– кавитационная эрозия – разрушение металла при ударном воздействии коррозионной среды; является результатом образования и схлопывания/разрушения (кавитации) пузырьков газа на динамической поверхности деталей (роторы насосов, лопасти гребных винтов и т.д.).

Наиболее полно виды коррозионных процессов отражает классификация по виду коррозионных разрушений металла. На ней мы остановимся более подробно.

Виды коррозионных разрушений

По характеру изменения поверхности металла и его физико-химических свойств коррозионные разрушения подразделяются на следующие виды (рис. 1):

а)

б)

Рис. 1. Общая коррозия: а) равномерная; б) неравномерная

1. Общая или сплошная коррозия (рис. 1) – коррозия по всей поверхности металла. Она может быть равномерной (рис. 1, а) или неравномерной (рис. 1, б) в зависимости от глубины коррозионного разрушения поверхности (например, углеродистая сталь в серной кислоте H2SO4 и морской воде). Это наименее опасный вид коррозии, так как в этом случае материал лишь незначительно теряет свои прочностные свойства. Может быть прогнозирован расчетным путем.

2. Местная коррозия (рис. 2) – коррозия на отдельных участках поверхности металла. Ее характерными видами являются следующие:

– в виде пятен (рис. 2, а) – разрушение отдельных участков поверхности на небольшую глубину (например, коррозия латуни в морской воде);

– язвенная (рис. 2, б) – разрушение в виде отдельных поверхностных каверн, отличающихся от «пятен» большей глубиной проникновения в металл (например, коррозия стали в грунте);

– точечная или питинговая (от англ. pitt – ямка, оспина) (рис. 2, в) – разрушение в виде множества отдельных точечных поражений, перерастающих в сквозные (например, коррозия нержавеющей стали в морской воде);

– подповерхностная (рис. 2, г) – коррозия, распространяющееся под поверхностью металла; возникает, как правило, под поверхностью защитного покрытия (гальванического, лакокрасочного и других видов покрытия) при его разрушении на отдельных участках;

– межкристаллитная (рис. 2, д) – локальное коррозионное разрушение по границам зерен, которое приводит к катастрофической потере прочности и пластичности. Например, коррозия никеля при высокой температуре в серосодержащей среде, когда сера проникает по границам зерен металла и разупрочняет его за счет образования сульфидов по всей площади границ зерен;

– ножевая – коррозия, характерная для зоны сплавления сварных швов; локализована в виде специфических надрезов.

а)

б)

Рис. 2. Местная коррозия:

а) пятнами; б) язвами; в) точечная; г) подповерхностная; д) межкристаллитная

в)

г)

д)

3. Избирательная коррозия повреждает сплавы, содержащие несколько структурных составляющих и сплавы типа твердых растворов. В первом случае она называется структурно-избирательной, а во втором компонентно-избирательной.

Пример структурно-избирательной коррозии: действие на серый чугун олеума (H2SO4конц), когда вследствие растворения феррита и перлита обнажается графитный скелет (рис. 3).

Пример компонентно-избирательной коррозии: обесцинкивание латуни в растворах кислот, при котором преимущественно корродирует цинк, а медь остается на поверхности в виде пористого слоя.

Рис. 3. Структурно-избирательная коррозия серого чугуна

1.2 Движущие силы коррозионного процесса

Основная причина коррозии металлов – их термодинамическая неустойчивость. Возможность протекания любой химической реакции, включая реакции металлов с окружающей средой, оценивается с помощью термодинамического фактора, а именно знаком и величиной изменения свободной энергии Гиббса (G). Коррозия металла возможна в том случае, если в результате коррозионного процесса свободная энергия, как движущая сила коррозионного процесса, уменьшается. Таким образом, условием образования термодинамически стабильного химического соединения является:

G = G2 – G1 < 0

где	G1 – уровень свободной энергии веществ, вступающих в реакцию;

G2 – уровень свободной энергии веществ продуктов реакции.

Чем больше отрицательное значение G, тем вероятнее химическое взаимодействие металла с агрессивной средой. Таким образом, зная G, можно определить вероятность протекания коррозии.

Для примера рассмотрим значения изменения свободной энергии при образовании оксида некоторых металлов в атмосферных условиях
(25 ºС; 0,1 МПа):

Ca ↔ Ca2+:	G = - 356,3 Дж/моль;		Sn ↔ Sn2+:	G = - 91,8 Дж/моль;

Al ↔ Al3+:	G = - 239,5 Дж/моль;		Pb ↔ Pb2+:	G = - 90,9 Дж/моль;

Zn ↔ Zn2+:	G = - 153,6 Дж/моль;		Cu ↔ Cu2+:	G = - 46,1 Дж/моль;

Cr ↔ Cr3+:	G = - 150,3 Дж/моль;		Ag ↔ Ag+:	G = - 8,5 Дж/моль;

Fe ↔ Fe2+:	G = - 127,3 Дж/моль;		Pt ↔ Pt2+:	G = +36,0 Дж/моль;

Ni ↔ Ni2+:	G = - 102,6 Дж/моль;		Au ↔ Au3+:	G = +65,7 Дж/моль.

Практически все окислы металлов термодинамически устойчивы (стабильны), т.е. все металлы окисляются, и лишь окислы благородных металлов Au2O3, AgO, Ag2O3 и некоторые другие – термодинамически неустойчивы в стандартных условиях, т.е. эти металлы практически не окисляются.

1.3 Характеристика кинетики процесса коррозии

Скорость коррозионного процесса, имеющая решающее значение, зависит от множества факторов: природы металла, внутренних напряжений, состояния поверхности и условий протекания процесса (температуры, давления, гидродинамических условий). Информация о скорости возможного (по термодинамике) коррозионного процесса дают кинетические исследования.

Коррозионные процессы протекают на границе раздела фаз при взаимодействии твердого вещества с газом или жидкостью. Такой механизм взаимодействия называют гетерогенным. Схему гетерогенного процесса можно представить в виде следующих стадий:

1) транспортировка реагирующих веществ к поверхности раздела фаз;

2) адсорбция (химическое взаимодействие);

3) десорбция (отвод продуктов реакции из реакционной зоны).

Скорость коррозии определяется самой медленной из последовательно протекающих стадий либо скоростью самой быстрой из параллельных стадий. Установление лимитирующей стадии (определяющей) процесса – ключевой вопрос кинетики коррозионных процессов, ибо зная лимитирующую стадию, можно воздействовать на ее ход, тем самым затормозить коррозионное разрушение.

Скорость коррозии (или коррозионную стойкость) оценивают следующими показателями (способами):

1. Массовый показатель коррозии (массовый способ)

Kмас=∆MS∙t, г/(см2∙ч),

где M – потеря металла в массе, г; S – поверхность металла, см2; t – время коррозии, ч.

Этим способом обычно оцениваются общие потери металла.

2. Глубинный показатель коррозии (линейный способ)

KП=ht, мм/год,

где h – толщина коррозионного слоя, мм; t – время коррозии, год.

Этим способом оценивается глубинная коррозия.

3. Объемный показатель коррозии (объемный или волюметрический способ)

KV=∆VS∙t, см3/(см2∙ч),

где V – объем поглощенного или выделившегося в процессе коррозии металла газа, см3; S – поверхность металла, см2; t – время коррозии, ч.

Данный способ оценки коррозионной стойкости металлоа возможен в тех случаях, когда окисление металла сопровождается расходом или выделением газа. При атмосферной коррозии поглощается кислород, а при кислотной выделяется водород. Объем израсходованного кислорода или выделяющегося водорода пропорционален массе окисленного металла.

Потери металла (V) в первом случае определяются:

∆V=4∙V∙AVмол∙z ;

во втором:

∆V=2∙V∙AVмол∙z ,

где V и Vмол – объем израсходованного кислорода или выделенного водорода и их молекулярные объемы в условиях опыта, л; А – атомная масса металла; z – валентность металла в условиях коррозии.

Раздел 1 – Химическая коррозия

Лекция № 2: Теоретические основы химической коррозии

2.1 Определение и особенности химической коррозии

Химическая коррозия – процесс разрушения металлов под действием внешней среды, вступающей с ними в химическое взаимодействие. Такие процессы не сопровождаются образованием электрического тока.

К химической коррозии относятся:

– газовая коррозия;

– коррозия в жидкостях-неэлектролитах.

2.2 Газовая коррозия на примере процесса окисления

Газовая коррозия – это процесс разрушения металлов и сплавов в результате взаимодействия с газами при высоких температурах.

Характерной особенностью этого вида коррозии является отсутствие влаги на поверхности металла. Речь идет о высоких температурах, и вода находится в газовой фазе. Примерами газовой коррозии в промышленности являются: разрушение деталей нагревательных печей, деталей двигателей внутреннего сгорания, камер сгорания реактивных сопел под действием газовых продуктов горения топлива, коррозия металлов в процессе термообработки и т.д.

Типичным случаем газовой коррозии является взаимодействие металла с кислородом. На примере окисления металлов рассмотрим основные закономерности газовой коррозии. Окисление металлов протекает по следующе реакции:

Me + ½ O2 ↔ MeO.

Свойства образующейся окисной пленки влияют на дальнейший ход коррозионного процесса. В случае резкого торможения процесса вплоть до полного прекращения коррозии говорят о наступившей пассивности поверхности металла.

2.2.1 Свойства оксидных пленок

В зависимости от условий образования оксидные пленки могут иметь толщину от мономолекулярного слоя до нескольких миллиметров. Утолщение оксидной пленки, как правило, замедляет процесс коррозии.

По толщине пленки можно разделить на три группы:

– тонкие (до 40 нм): невидимые и обнаруживаемые косвенными методами;

– средние (от 40 нм до 500 нм): обнаруживаемые по цветам побежалости при нагреве;

– толстые (> 500 нм): видимые пленки.

Если оксидная пленка сплошная, хорошо сцепляется с металлом, имеет близкий к нему коэффициент линейного термического расширения, а также имеет кристаллическую структуру, близкую к структуре металла, то она способна защитить металла от дальнейшего окисления.

Основным требованием к образованию защитной оксидной пленки против дальнейшего окисления металла является ее сплошность, которая зависит от соотношения объемов окисленного металла (VMe) и образовавшегося при этом оксида (VMeO).

Пусть окисляется 1 г-атом металла, объем которого

VMe=AρMe,

где А – атомная масса; ρMe – плотность металла.

Объем оксида, получившегося при окислении 1 г-атома металла

VMeO=Mn∙ρMeO,

где М – молекулярная масса оксида, n – число атомов металла в молекуле оксида, ρMeO – плотность оксида.

Если VMeOVMe=M∙ρMeA∙n∙ρMeO<1, образуются рыхлые пленки со слабыми защитными свойствами.

Если VMeOVMe>1, образуются достаточно сплошные оксидные пленки, тормозящие дальнейшее окисление металла.

Наилучшими защитными свойствами обладают оксидные пленки с соотношением объемов VMeO и VMe в следующих пределах

1<VMeOVMe>2,5.

Если VMeO / VMe > 2,5, то в большой по объему пленке могут возникать напряжения, нарушающие ее сплошность и защитные свойства. Например, в случае образования пленки оксида вольфрама.

2.2.2 Закономерности роста оксидных пленок

Скорость роста пленки для случая образования незащитной пористой пленки является величиной постоянной, т.е. толщина пленки пропорциональна времени окисления (рис. 4, кривая 1):

y=k∙τ – линейный закон роста,

y – толщина пленки, τ – время окисления металла, k – константа скорости химической реакции.

Линейный закон роста оксидных пленок наблюдается у щелочных и щелочноземельных металлов.

Закон роста сплошной (защитной) оксидной пленки подчиняется законам диффузии y2=k∙τ (параболический закон роста) (рис. 4, кривая 2), т.е. скорость коррозии уменьшается. Чем выше защитные свойства пленки, тем меньше ее скорость роста. Наблюдается для окислов Fe, Co, Cu, Ni, Cr.

Иногда рост пленки идет с более сильным затуханием, чем при параболическом росте. Этим процессам соответствует логарифмический закон роста пленки (рис. 4, кривая 3): y=k∙lnτ. Наблюдается для окислов Al, Ti, Zn, Pb.

τ, ч

y, мм

1

2

3

Рис. 4. Скорость роста оксидной пленки:

1 – по линейному закону;

2 – по параболическому закону;

3 – по логарифмическому закону

С увеличением температуры скорость газовой коррозии Kмас, г/м2∙ч, во всех случаях повышается и подчиняется выражению Аррениуса:

Kмас=A∙e-QRT,

где	А – предэкспоненциальный множитель;

Q – энергия активации процесса окисления, Дж/моль;

Т – абсолютная температура, К;

R  8,3 Дж/(К∙моль) – газовая постоянная.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случай газовой коррозии.

2.2.3 Примеры газовой коррозии

Газовая коррозия чугуна («рост чугунов»)

Образование окалины в этом случае происходит по границам зерен кристаллитов сталистой основы и на поверхности графитовых включений.

Из-за большего объема образующихся оксидов размеры детали увеличиваются, как бы происходит ее рост, а ее прочность снижается. Наличие кремния в чугуне увеличивает склонность к «росту», а чугуны, легированные Cr и Ni, хорошо сопротивляются коррозии. При шаровидной форме включения графита его стойкость к коррозии выше.

Водородная коррозия стали

Этот вид коррозии сводится к обезуглероживанию цементита стали в среде водорода при высоких температуре и давлении с образованием метана:

Fe3C + 2H2 t℃,  P 3Fe + CH4.

Такой вид коррозии наблюдается в колонках синтеза аммиака, который проводят при 400-550 С и 25-100 МПа. Для предупреждения водородной коррозии применяют стали, легированные более сильными карбидообразующими, чем железо (хромом, титаном, цирконием, ванадием).

Карбонильная коррозия

Этот процесс разрушения металлов при взаимодействии их с оксидом углерода (II), который при высоких температурах и давлениях образует легко возгоняющиеся карбонилы:

Fe + 5CO ↔ Fe(CO)5,

Fe(CO)5 – пентакарбонил железа – жидкость, кипящая при 102 ºС, пары ее диссоциируют при 140 ºС и 0,1 МПа.

При карбонильной коррозии происходит разрушение поверхностного слоя металла и его разрыхление на глубину до 5 мм. В качестве защиты от коррозии в состав стали вводят хром (до 30 %); используемые хромоникелевые стали (23% Cr и 20 % Ni) и марганцовистые бронзы устойчивы против коррозии при температуре до 700 ºС и давлении до 35 МПа.

Коррозия под действием хлора или хлороводорода

Этому виду подвержены практически все металлы с образованием на поверхности металлов хлоридов типа MeCl2 или MeCl3, которые плавятся и разлагаются при повышенных температурах.

Реакция Me + Cl2 ↔ MeCl2 сопровождается выделением большого количества тепла, т.е. является экзотермической (и металлы горят в атмосфере хлора). Наиболее стойкие по отношению к хлору и хлороводороду металлы – никель, хромникелевые стали, свинец, взаимодействие которых с хлором не носит экзотермического характера, а образующиеся на их поверхности пленки обладают защитными свойствами.

Коррозия под действием продуктов сгорания топлива

При сжигании топлива (мазут, нефть) образуется большое количество золы, содержащей соединения серы и пятиокиси ванадия. Соединения серы способствуют развитию межкристаллитной коррозии с образованием сульфидов по границам зерен металлов. Пятиокись ванадия, взаимодействуя с оксидами железа, хрома, никеля и т.д., разрушает защитные оксидные пленки, формируя в них поры, открывающие доступ кислорода к активной поверхности металла.

2.2.5 Способы защиты от газовой коррозии

1. Применение легированных сплавов, например, стали 10Х18Н9Т (основной способ). Для снижения окисления железа вдвое достаточно ввести 3,5 % Al, а вчетверо 5,5 % Al.

2. Нанесение на поверхности сталей жаростойких покрытий (Al, Cr, Si, Ni и др.). Их действие сводится к образованию на поверхности металла защитных окисных пленок типа шпинелей FeOCr2O3, NiOCr2O3 и т.д. В последнее время широкое применение получили такие методы нанесения покрытий, как плазменные, ионоплазменные, газопламенные и т.д. С их помощью наносят оксидные покрытия типа керметов (металлокерамические соединения, обладающие хорошими защитными свойствами до 2000 С).

3. Использование защитных атмосфер, не содержащих окислителей (для стали) или восстановителей (для меди) типа благородных газов (Ar, N2), топочные газы (N2–CO2–CO–H2–H2O), (N2–CO2) продукты диссоциации аммиака (N2–Н2), глубокий вакуум.

2.3 Коррозия металлов в жидкостях-неэлектролитах

К жидкостям-неэлектролитам (диэлектрикам) относятся:

– органические растворители: бензол, толуол, спирты, фенол, хлороформ, четыреххлористый углерод;

– нефть и ее продукты (бензин, керосин, мазут и т.д.);

– некоторые неорганические вещества: жидкие бром и фтороводород, расплавленная сера.

Коррозия в нефти инициируется содержащимися в ней сернистыми соединениям: сероводород, сероуглерод, тиофены, меркоптаны и т.д. Нефть различных месторождений содержит от 0,01 до 5 % серы. В ряду бензин–керосин–мазут мазут, как более тяжелая фракция, содержит больше серы и представляет более агрессивную среду.

Органические сернистые соединения вызывают коррозию меди, никеля, серебра, свинца, олова и др. с образованием комплексных соединений.

Сера в расплавленном состоянии реагирует практически со всеми металлами, разрушая Sn, Pb, Cu, Al и меньше углеродистые стали, Ti и Al.

Действие сероводорода аналогично, но протекает с меньшей скоростью.

Повышение температуры среды приводит к усилению коррозии во всех случаях.

Наличие влаги в жидких электролитах активизирует процесс коррозии и обеспечивает ее протекание по электрохимическому механизму.

Защиту металлических конструкций, работающих в неэлектролитах, осуществляют применением устойчивых в данной среде металлических конструкционных материалов (высокохромистых сталей) или нанесением защитных покрытий (из алюминия, хрома и т.д).

При коррозии в нефти, когда превалирует электрохимический механизм, используют различные ингибиторы и протекторную защиту.

При концентрации H2S > 0,05 % скорость коррозии стали достигает
5 мм/год.

Раздел 2 – Электрохимическая коррозия

Лекций № 3: Теоретические основы электрохимической коррозии

3.1 Общие понятия и термодинамика электрохимической коррозии

Электрохимической коррозией называется процесс разрушения металла, происходящий под действием раствора электролита и сопровождающийся появлением электрического тока.

Растворы кислот, щелочей и солей в воде называют электролитами. При растворении электролитов в воде происходит их электролитическая диссоциация, в результате они распадаются на ионы: положительно заряженные (катионы) и отрицательно заряженные (анионы). Например:

H2SO4  2H+ + SO4-;

NaCl  Na+ + Cl-.

Образовавшиеся ионы находятся в постоянном движении.

Молекулы воды, находящиеся в растворе, являются электрически нейтральными частицами, но обладают полярностью. Такие полярные частицы называются диполями.

Взаимодействие металлов с диполями воды с образованием положительно заряженных гидратионов (катионов) называют гидратацией.

Из двух металлов, соприкасающихся с электролитом, металл, имеющий более отрицательный потенциал, называется анодом, а более положительный – катодом.

Термодинамика электрохимической коррозии

Термодинамическую возможность электрохимической коррозии можно определить по изменению энергии Гиббса ΔG. В природе самопроизвольно совершаются только такие химические процессы, которые протекают в направлении уменьшения свободной энергии Гиббса.

ΔG = – п∙ΔЕ∙F < 0,

где ΔG – изменение свободной энергии Гиббса;

п – число грамм-эквивалентов вещества, принимающего участие в реакции;

ΔЕ = U0к – U0а – разность потенциалов элемента, в котором обратимо осуществляется данный коррозионный процесс;

U0к  – обратимый потенциал катода в данном электролите;

U0а – обратимый потенциал анода (металла) в данном электролите;

F – число Фарадея (F = 96426,7 Кл/моль).

Принципиальная возможность протекания электрохимической коррозии металлов будет только при ΔG < 0, т.е.

будет возможна при		U0к > U0а,

будет невозможна при		U0к < U0а.

Материальный эффект электрохимического разрушения сосредоточен на анодных участках корродирующего металла.

Таким образом, на медном катоде (положительно заряженном электроде) протекает реакция восстановления, и он коррозионному разрушению не подвергается.

Понятие об электродном потенциале

При помещении металла в раствор электролита между его ион-атомами и диполями воды возникает энергия гидратации, которая стремится вырвать ионы металла в раствор. Рассмотрим ситуацию (два предельных случая) на границе раздела фаз металл-электролит.

1-й случай (рис. 6, а). Энергия гидратации ионов достаточна для разрыва связи между ион-атомами металла Men+ и электронами ne–, и ион-атомы переходят в раствор с образованием гидрат-ионов (Мen+mH2O). На поверхности металла остается эквивалентное число электронов, которые сообщают поверхности металла отрицательный заряд. Эти отрицательные заряды притягивают катионы металла из раствора, в результате на границе раздела металл-электролит возникает двойной электрический слой, что и вызывает появление разности потенциалов между металлом и электролитом.

2-й случай (рис. 6, б). Энергия гидратации меньше энергии связи ион-атома с электронами металла. Ионы металла в раствор не переходят. В этом случае силы адсорбции ненасыщенного слоя металла способствуют дегидратации катионов электролита: Kn+mH2O  Kn+ + mH2O. Катионы Kn+, адсорбируясь на поверхности металла, создают положительно заряженный слой, который притягивает анионы раствора и образует двойной электрический слой.

+

+

+

+

–

–

–

–

электролит

металл

Men+mH2O

Men+ne + mH2O  [Мen+mH2O]+ne

а)

+

+

+

+

–

–

–

–

электролит

металл

А– mH2O

Kn+mH2O  Kn+ + mH2O

б)

Рис. 6. Процессы на границе раздела фаз металл-электролит:

а) ион-атомы металла Men+ переходят в электролит;

б) катионы электролита Kn+ адсорбируются на поверхности металла и притягивают анионы раствора А–

В первом случае разность зарядов двойного электрического слоя определяет величину отрицательного электродного потенциала, а во втором – положительного электродного потенциала металла.

Металлы с более отрицательным электродным потенциалом (Li, K, Ca, Mg, Na) более активны, легко отдают свои ионы в раствор и имеют низкую коррозионную стойкость. Металлы, имеющие высокий положительный потенциал, хорошо противостоят коррозионному разрушению (Ag, Au, Pt – благородные металлы).

Разность потенциалов между металлом и электролитом (Me – эл) невозможно измерить непосредственно, но она может быть измерена по отношению к электроду сравнения. За основной электрод сравнения принят стандартный водородный электрод φH+0. За величину стандартного электродного потенциала принимают ЭДС, возникающую в цепи «водородный электрод»–металл, погруженный в раствор своей соли с активностью ионов металла, равной единице. Так определяют значения стандартных электродных потенциалов металлов 0 (0 = Me – эл), находящихся в равновесии с собственными ионами.

3.2 Механизм электрохимической коррозии на примере работы гальванического элемента

Гальванический элемент (рис. 7) составлен из медного и цинкового электродов, погруженных в 3 %-ный раствор поваренной соли NaCl. Цинковый электрод обладает отрицательным электродным потенциалом и поэтому является анодом (А), а медный – положительным потенциалом и поэтому в коррозионном процессе он является катодом (К).

Электрическая энергия образуется за счет протекания химических реакций:

– на катоде: химического восстановления (2Н+  Н2);

– на аноде: химического окисления (Zn  Zn2+).

Процессы, происходящие в гальваническом элементе:

1. Окислительный или анодный процесс с образованием свободных электронов и гидратированных катионов цинка протекает по следующей схеме:

Zn2+∙2e + mH2O → Zn2+∙mH2O + 2e.

При этом избыточные электроны движутся по внешней цепи от анода к катоду:

neА  neК.

2. В растворе протекают следующие процессы:

– диссоциация воды по следующей реакции:

H2O  H+  + OH–;

– взаимодействие катионов цинка в растворе с образовавшимися анионами OH– по следующей реакции:

Zn2+ + 2OH–  Zn(OH)2↓.

В результате образуется основной продукт коррозии Zn (OH)2↓, выпадающий в осадок.

3. Катодный процесс заключается в том, что на положительно заряженном медном электроде – катоде протекает реакция восстановления.

Вследствие перетекания электронов по внешней цепи на медный электрод он становится все более электроотрицательным и притягивает из раствора катионы водорода. В результате создаются условия для протекания восстановления водорода на катоде.

2H+∙mH2O + 2e  H2 + mH2O.

Таким образом, на положительно заряженном электроде – катоде (медном), протекает реакция восстановления, и он коррозионному разрушению не подвергается.

Рис. 7. Гальванический элемент

электролит

Zn

А

Cu

К

2e

2e

2e

2H2O  2OH– + 2H+

2H+

H2

+2e

Zn2+

2ОН–

Zn(OH)2

3.3 Теория микрогальванических элементов

Основной гипотезой электрохимической коррозии является теория микрогальванических элементов (Г.В. Акимов с сотр.). Согласно этой теории поверхность любого металла неоднородна или гетерогенна и состоит из множества микроэлектродных элементов, представляющих собой катодные и анодные участки. При контакте с электролитом возникают гальванические микроэлементы, при работе которых происходит разрушение металла. Неоднородность поверхности металлов вызвана, например, ликвацией химического состава, неравномерностью температуры, дефектностью поверхности, неоднородностью жидкой фазы (рН-среды, концентрацией) и т.д.

Механизм электрохимической коррозии состоит из трех сопряженных стадий (рис. 8):

1. Анодный (или окислительный) процесс. Под действием полярных молекул воды (диполей) ионы металла Men+ на анодном участке переходят в раствор и образуют гидратированные ионы металла Men+mH2O (катионы K+). Электроны ne при этом остаются на поверхности анодного участка, который становится все более отрицательным.

Таким образом, первая стадия заключается в образовании гидратированных ионов металла в электролите и избыточных электронов на анодных участках. Описывается следующей реакцией:

[Men+ne]A + mH2O  [Men+mH2O] +neA.

2. Перетекание электронов при увеличении их концентрации на анодном участке к более положительным катодным участкам, что можно описать следующей реакцией:	neA  neK.

3. Катодный (или восстановительный) процесс. Электроны катодного участка присоединяются к каким-либо положительным ионам или молекулам из раствора. Их называют деполяризаторами D. Одновременно с поверхностными процессами идет перемещение катионов и анионов в растворе.

Таким образом, катодный процесс – это ассимиляция (захват) электронов ионами или молекулами раствора (деполяризаторами D, обычно О2 или Н+), способных к восстановлению на катодных участках по реакции:

D + neK  [DneK].

Анодный участок

Men+mH2O

Катодный участок

neA

neК

Me

Me

D

[Dne]

K

A

Рис. 8. Механизм электрохимической коррозии

Как следует из приведенных реакций для трех стадий итог коррозии или разрушение наблюдается на аноде.

3.4 Процессы поляризации

Протекание электрического тока при работе коррозионного микроэлемента обусловлено начальной разностью потенциалов катода и анода.

В момент замыкания микрогальванической цепи коррозионный ток по закону Ома равен:

Iкор=U0к-U0аR ,

где	U0к и U0а – начальные потенциалы катода и анода (до замыкания цепи);

R – омическое сопротивление системы.

Коррозионный ток после замыкания цепи быстро падает и через определенное время приходит в равновесие и становится постоянным. Так как омическое сопротивление мало и постоянно, то уменьшение силы коррозионного тока можно объяснить только смещением начальных значения потенциалов, т.е. уменьшением их разности потенциалов.

Изменение потенциалов анода и катода гальванических коррозионных элементов в процессе их работы называют поляризацией электродов. Уменьшение поляризуемости электродов называется деполяризацией.

В большинстве случаев коррозионного (электрохимического) процесса поляризация является тормозящим процессом, устанавливающим определенную конечную скорость.

Анодная поляризация: потенциал анода становится более положительным. В зависимости от причин, обуславливающих анодную поляризацию, различают три основных случая.

1. Концентрационная поляризация (рис. 9, а) – вид анодной поляризации, связанный с изменением концентрации ионов металла, водорода или свободного кислорода в приэлектродном слое. Рассмотрим такой пример. При анодном процессе ионы металла переходят в раствор. Однако скорость их растворения в электролите мала и тормозит отвод вновь поступающих катионов металла от анода. В результате в приэлектродном слое накапливаются положительно заряженные катионы металла Men+, которые сдвигают потенциал анода в более положительную сторону.

2. Перенапряжение ионизации металла. Если при протекании анодного процесса (Men+∙ne + mH2O  Men+∙mH2O + ne) выход ионов металла Men+ в раствор не поспевает за отводом электронов, потенциал металла сдвигается в положительную сторону. То есть скорость перетекания электронов с анода на катод больше скорости выхода ионов металла в раствор. Удаляются отрицательные частицы, а положительные – накапливаются в металле, что и приводит к смещению потенциала анода в положительную сторону.

3. Анодная пассивность заключается в образовании пассивных пленок на поверхности металла. Анодный процесс резко тормозится из-за анодной пассивности. То есть, с одной стороны эти пленки препятствуют выходу ионов металла в раствор, а с другой, они устойчивы в растворе электролита. Этим можно объяснить достаточно высокую коррозионную стойкость алюминия и нержавеющих сталей в азотной кислоте и в аэрированных растворах солей.

Катодная поляризация: потенциал катода становится более отрицательным, вследствие накопления на нем избыточных электронов, поступающих с анода (рис. 9, б). Эта поляризация характеризуется в основном концентрационной поляризацией, то есть недостаточной скоростью подвода или отвода начальных и конечных продуктов реакции на катоде. Например, катодный процесс поглощения электронов (me) отстает от поступления (ne) их на катод, что приводит к увеличению отрицательного заряда на поверхности электрода и делает потенциал катода более отрицательным. Скорость захвата электронов отстает от скорости их поступления.

Основные виды катодной деполяризации:

– Водородная деполяризация – разряд ионов водорода на катоде

H+ +e–  Н + H2O  ½H2 + H2O.

Данный катодный процесс возможен во всех типах коррозионных сред (нейтральных, щелочных, кислых), но чаще наблюдается в кислых средах при транспортировке и хранении кислот, травлении проката, кислотной очистке металлической поверхности.

Условие термодинамической вероятности процесса:		φMeр<φH2р,

где	φMeр – равновесный потенциал ионизации металла, В;

φH2р=-0,0592∙рН, В – равновесный потенциал водородного электрода (при нейтральной среде рН = 7 φH2р=-0,4144 В).

Рис. 9. Поляризация: а) анодная; б) катодная

Men+mH2O

А

е–

е–

+

+

+

+

+

а)

К

е–

б)

n∙

е–

m << n

m∙

е–

– Кислородная деполяризация – восстановление ионов кислорода

O2 + 4e + 2H2O  4OH–.

Данным процессом сопровождаются следующие виды электрохимической коррозии: атмосферная, в воде (пресной, морской), в растворах солей, в аэрированных растворах органических кислот, подземная, в расплавах солей и др.

Условие термодинамической вероятности процесса:		φMeр<φО2р,

где	φMeр – равновесный потенциал ионизации металла, В;

φО2р=φH2р+1,23=1,23-0,0592∙рН, В – равновесный потенциал кислородного электрода (при нейтральной среде рН = 7 φО2р=+0,8156 В).

– Деполяризация ионами металла

[Men+mH2O] + ne  Me + mH2O.

Лекция № 4: Внешние и внутренние факторы электрохимического процесса

4.1 Пространственное движение частиц в растворе электролита

При соприкосновении двух различных электропроводящих сред, таких как металл и электролит, на их границе возникает разность (скачок) потенциалов. Находящиеся в среде электролита носители зарядов разного знака (положительные и отрицательные ионы и электроны) пересекают фазовую границу в неодинаковых количествах. Следовательно, в одной фазе образуется избыток положительных зарядов, а в другой – отрицательных. Возникает разность потенциалов.

Пространственное движение носителей электрического заряда можно наблюдать в ходе простейшего эксперимента (рис. 5). Если погрузить цинковый стержень в раствор сернокислой меди, то медь из раствора будет осаждаться на цинке, окрашивая его поверхность в красноватый цвет, а цинк в виде ионов переходить в раствор.

Происходит это в результате того, что сернокислая медь в водном растворе практически полностью диссоциирует на ионы:

Zn + Сu2+ + SO4 2–  = Сu + Zn2+ + SO4 2–.

Так как сульфат-ноны SO42– в этой реакции остаются неизменными, уравнение можно записать в следующем виде:

Zn + Сu2+ = Сu + Zn2+

Таким образом, ионы меди отнимают от атомов цинка два электрона. Атом цинка превращается в ион и переходит с поверхности металла в раствор (цинк корродирует), в то время как ион меди становится нейтральным атомом, который нерастворим в воде и поэтому осаждается на внешней поверхности цинка (рис. 5).

Zn

–2е

Zn2+

CuSO4

Cu2+

Cu

+2е

Рис. 5. Схема эксперимента по осаждению меди на поверхности цинка

4.2 Особенности электрохимического коррозионного процесса

Разделение процесса растворения металла в электролитах на два сопряженных процесса – анодный и катодный – облегчает в большинстве случаев его протекание по сравнению с химическим взаимодействием. При электрохимическом взаимодействии электролит (окислитель) играет лишь роль деполяризатора, который отнимает валентные электроны металла и обеспечивает переход металла в ионное состояние, но не вступает с ним в химическое взаимодействие. Для протекания непрерывного процесса электрохимической коррозии необходимо соединить анодные и катодные участки проводником электрического тока, обеспечивающим передачу свободных электронов с анода на катод. В результате образуется гальванический элемент (рис. 7), состоящий из электродов — анода А и катода К, электролита (растворителя) и соединительного проводника для передачи свободных электронов. Электродами гальванического элемента называются металлы или их сплавы, погруженные в электролит и имеющие проводник для отвода тока (свободных электронов). Как правило, электроды являются активными веществами.

Активными называются вещества, в результате превращения которых в процессе реакции получается электрическая энергия. Обычно активным веществом гальванического элемента является отрицательно заряженный электрод – анод, на котором идет реакция окисления. На положительно заряженном электроде – катоде идет реакция восстановления.

При работе химического источника тока отрицательно заряженные частицы (анионы) перемещаются к аноду, а положительно заряженные ионы (катионы) движутся к катоду.

Количественное соотношение между химическим превращением вещества на электродах и электрической энергией определяется законами Фарадея.

Первый закон Фарадея (особенно важен): масса вещества, выделившегося или растворившегося на электроде, прямо пропорциональна количеству электричества, пропущенного через электролит.

Второй закон Фарадея: отношение масс веществ, претерпевающих превращения на электродах при пропускании через раствор одинаковых электрических зарядов, равно отношению химических эквивалентов этих веществ. Химическим эквивалентом называется безразмерная величина, равная отношению массы элемента к массе соединяющегося с ним водорода или вещества, заменяющего водород в соединениях (кислород и др.).

Согласно второму закону Фарадея, установлено, что при пропускании через электролит заряда F = 96500 Кл (F = 96426,7±0,54 Кл/моль) на аноде окисляется 1 моль одновалентного вещества.

Электрическим эквивалентом вещества q (г/Кл) называется количество вещества т (г), окисляющегося на аноде при прохождении через электролит 1 Кл электричества: q=Az∙F, где А – атомная масса металла; z – валентность металла; F – заряд.

Тогда количество вещества, выделяющегося при прохождении тока силой I за время t , можно определить по формуле: m=q∙I∙t=A∙I∙tz∙F.

В заключение отметим особенности электрохимического коррозионного процесса:

– подразделение на два: анодный и катодный;

– зависимость скорости коррозии от значения электродного потенциала металла: смещение его в положительную сторону (поляризация от внешнего источника тока) облегчает анодный процессии затрудняет катодный, а смещение в отрицательную сторону ускоряет катодный процесс и тормозит анодный;

– возможность локализации коррозионного процесса на отдельном участке поверхности корродирующего металла;

– разрушение (растворение) металла на анодных участках металла.

Скорость процесса коррозии определяется целым рядом причин, одни из которых зависят от состава, структуры, состояния поверхности металла – их называют внутренними факторами, а другие связаны с составом и состоянием коррозионной среды – их называют внешними факторами коррозии.

4.3 Внешние факторы коррозии

1. Влияние рН-среды. В настоящее время принята следующая классификация растворов:

рН = 0-5: среда кислая;

рН = 6-8: среда нейтральная;

рН = 9-14: среда щелочная.

Металлы по-разному ведут себя в кислых и щелочных средах. Такие металлы как серебро, золото, платина одинаково устойчивы в любых средах (их коррозия не зависит от рН-среды). Амфотерные металлы (Zn, Al, Sn, Pb) устойчивы только в нейтральной среде. Тугоплавкие металлы корродируют в щелочных средах (Mo, Ta, W), а Ni и Cd в кислых средах.

2. Влияние температуры. Повышение температуры коррозионной среды ускоряет процесс электрохимической коррозии, при этом зависимость скорости коррозии Kмас от температуры выражается уравнением Аррениуса: (Kмас=A∙e-QRT, где А – постоянный множитель для данного металла; Q – энергия активации процесса окисления, Дж/моль; Т – абсолютная температура, К; R  8,3 Дж/(К∙моль) – газовая постоянная).

На скорость коррозии влияет также давление электролита, его перемешивание или его использование в проточной системе.

4.4 Внутренние факторы коррозии

Основной причиной гетерогенности металлов является неоднородность химического состава и структуры металла. Так при воздействии на сплав электролита между разнородными частицами протекает ток, и частицы с более отрицательными электродными потенциалами быстро разрушаются. Чем сильнее отличаются электродные потенциалы фаз в сплаве, тем быстрее происходит его коррозионное разрушение. Отсюда следует, что чистые металлы и сплавы, имеющие однородную (гомогенную) структуру твердого раствора обладают большей коррозионной стойкостью, чем сплавы с гетерогенной структурой.

Аналогичные разрушения происходят, если в конструкции соединяются элементы из разных металлов.

При неравномерной деформации наиболее нагартованные (деформированные) участки поверхности металла становятся анодами. С увеличением напряжений в металле его потенциал становится все более отрицательным.

Анодами могут становиться границы зерен или самые напряженные зерна, а также части нагруженных деталей.

Лекция № 5: Разновидности электрохимической коррозии

5.1 Коррозионно-механическое разрушение

Это процесс разрушения металлов, возникающий при совместном действии растягивающих напряжений и агрессивной среды, в результате чего образуются хрупкие трещины перпендикулярно действующим напряжениям (подвержены стали, сплавы меди, алюминия, титана, магния).

Различные насосные детали (например, штанги) работают в сложных условиях циклических нагружений и коррозионной среды. Их изготавливают из углеродистых и низколегированных сталей 40, 36Г1, 20ХН, 15НМ, которые подвергают нормализации и закалке.

Действие растягивающих нагрузок р приводит к образованию трещин за счет образования гальванических пар между основанием концентратора напряжений (анод) и периферией (катод) с последующей депассивацией металла в точках растрескивания, что влечет за собой появление новых анодных участков (рис. 10).

Одновременное действие растягивающих нагрузок и анодного растворения у основания трещин приводит к распространению транскристаллитной коррозии вглубь металла. При достижении критической длины трещины (Грифитса), она распространяется самопроизвольно с разрушением металла.

Электролит

Пассивная

пленка

р

р

Металл

+

–

Концентратор напряжения

развитие

трещины

Рис. 10. Схема коррозии под напряжением

На работу насосных штанг влияет смачиваемость их поверхности рабочей средой. При обезвоженности нефти до 20 % дисперсной средой является нефть, а дисперсной фазой – вода. В этом случае поверхность штанги будет смачиваться нефтью с образованием на поверхности гидрофобной пленки нефти, которая изолирует металл от действия электролита. И мы имеем дело с природным ингибированием поверхности.

Одним из методов повышения долговечности штанг является поверхностная закалка токами высокой частоты на глубину до 3 мм.

Перспективным способом защиты от коррозии насосных штанг является алюминирование сталей. Эффективно также применение ингибиторов коррозии, а также комплексный подход к защите от коррозии.

5.2 Водородное растрескивание сталей

Коррозии с водородной деполяризацией (рис. 11) может привести к разрушению (растрескиванию) металла вследствие его наводороживания.

Первая стадия катодного процесса в этом случае – образование атомов адсорбированного водорода H+адс, которые частично диффундируют в сталь; происходит наводороживание.

Вторая стадия – образование молекулярного водорода из адсорбированного или молизация водорода.

К

+

+

+

H+адс

+

I.	H2O  H+ + OH–;

H+ + (поверхность К)  H+адс, К.

II.	2H+адс + 2е–  Н2.

Рис. 11. Схема водородной деполяризации

Наводороживание стали увеличивается с повышением концентрации адсорбированных атомов водорода, которая зависит от соотношения протекания первой и второй стадий. Все условия, приводящие к торможению второй стадии, способствуют повышению концентрации адсорбированного водорода и, следовательно, увеличению наводороживания.

Наводороживание сталей вызывает уменьшение пластичности при кратковременном разрыве; понижение длительной прочности; ухудшение технологических свойств (особенно при пробивке, гибке и т.д.).

Изменение механических свойств в результате наводороживания получило название водородной хрупкости. Особенно сильно за счет наводороживания ухудшаются механические свойства высокопрочных сталей. Например, относительное удлинение таких стали (40ХСНА) при наводороживании в 15%-ном растворе соляной кислоты НСl уменьшается в 10–20 раз. При приложении к деталям растягивающих напряжений разрушение стали может начаться без заметной пластической деформации, при напряжениях намного меньших, чем временное сопротивление σв.

При наводороживании напряженной стали может происходить и замедленное хрупкое разрушение, которое получило название водородного растрескивания. Его связывают с понижением хрупкой прочности стали, которое может происходить из-за адсорбции на ее поверхности атомарного водорода (эффект Ребиндера). Время до растрескивания при наводороживании напряженной стали зависит от уровня приложенных растягивающих напряжений: чем они больше, тем меньше время до разрушения. Образующиеся при водородном растрескивании высокопрочных сталей трещины имеют хрупкий характер, идут по границам зерен и направлены почти перпендикулярно растягивающим напряжениям

5.3 Межкристаллитная коррозия

При воздействии на поверхность металлического сплава растворов электролитов структурные составляющие корродируют с различными скоростями.

В общем случае при общем электродном потенциале сплава скорости коррозии структурных составляющих различны.

Межкристаллитная коррозия сплава объясняется теорией обеднения и имеет место при наличии, следующих условий:

1) структурная составляющая, расположенная по границам зерен, корродирует в активном состоянии с большей скоростью, а тело зерна находится в пассивном состоянии и мало разрушается;

2) структурная составляющая по границам зерен расположена в виде непрерывной цепочки.

Чем больше разность между скоростью коррозии структурной составляющей, расположенной по границам зерен, и скоростями коррозии тела зерна, тем больше скорость межкристаллитной коррозии.

Разберем межкристаллитную коррозию, на примере аустенитной стали 12Х18Н9 (рис. 12). В процессе отпуска этой стали часть хрома около границ зерен взаимодействует с углеродом и образует карбиды Cr2C3. Вследствие этого концентрация хрома в твердом растворе становится меньше 12%. Сталь на таких участках приобретает отрицательный электродный потенциал, а в центре положительный.

карбид хрома

Cr2C3

Анод (граница зерна)

Cr < 12 %

Катод (тело зерна)

Cr  12 %

Рис. 12. Схема межкристаллитной коррозии хромоникелевой стали

В соответствии с теорией обеднения причиной межкристаллитной коррозии в этом случае является образование обедненной хромом зоны по границам зерен вследствие выделения при нагреве стали карбидов хрома,

Сохранение аустенитного зерна обеспечивают введением в сталь титана, который по сравнению с хромом является более сильным карбидообразователем и связывает практически весь углерод, сталь переходит в 12Х18Н9Т.

К межкристаллитной коррозии могут быть склонны нержавеющие стали (Fе–Сr, Fе–Сr–Ni), алюминиевые сплавы (Аl–Сu; Аl–Мg–Сu; Аl–Мg–Cu), никелевые сплавы (Ni–Мо, Ni–Сr–Мо) и др.

Межкристаллитная коррозия, сконцентрированная на узкой зоне (от сотых до десятых долей миллиметра) на границе сварной шов – основной металл, называется ножевой коррозией. Она может развиваться с большой скоростью. Так, например, скорость ножевой коррозии на сварных образцах хромоникелевой аустенитной нержавеющей стали, легированной титаном (12Х18Н9Т), в 55%-ном растворе НNO3 может составлять 45 мм/год.

Как видно, ножевой коррозии могут быть подвержены и нержавеющие стали, содержащие титан или ниобий. Это связано с тем, что в узкой околошовной зоне, нагретой до высокой температуры (около 1300°С), карбиды титана, ниобия и хрома переходят в раствор, а при быстром охлаждении вследствие контакта с ненагретым металлом не успевают выделиться, в результате чего углерод остается в твердом растворе и создаются условия выпадения карбидов хрома при нагреве стали до температур отпуска (750°С).

Основной метод борьбы со склонностью сплавов к межкристаллитной коррозии – рациональное их легирование, в сочетании с оптимальным режимом термообработки.

5.4 Коррозия стали в двухфазных эмульсионных системах

В реальных условиях эксплуатации скважин двухфазная среда углеводород–электролит находится в виде эмульсии типа вода в масле или масло в воде. Эмульсией называется такая система двух взаимно-нерастворимых жидкостей, в которых одна содержится в другой во взвешенном состоянии в виде бесчисленных микроскопических капелек. Жидкость, в которой распределены эти капельки, называется дисперсной средой, а вторая жидкость, распределенная в дисперсной среде, – дисперсной фазой. Независимо от типа эмульсии коррозионным агентом является водная фаза.

Пластовые воды месторождений представляют собой растворы солей в основном хлористого натрия и кальция. При отсутствии в них сероводорода H2S, углекислого газа CO2, кислорода O2 они оказывают слабое коррозионное воздействие на стальное оборудование скважин. О скорости коррозии в скважине можно судить по рН водной среды на забое скважины. При
рН  5,5 (кислая среда) на забое скорость коррозии углеродистой стали велика, при рН > 6,6 (щелочная среда) скорость коррозии мала.

Углеводороды не обладают агрессивными свойствами. Они ингибируют (замедляют) процесс коррозии, образуя тонкие защитные пленки на поверхности металла. Увеличение молекулярной массы алифатических углеводородов облегчает образование эмульсии типа вода в масле и затрудняет коррозионное воздействие на металл.

Сильная коррозия оборудования скважин наблюдается на границе раздела двух несмешивающих фаз углеводород–электролит (рис. 13). В двухфазной системе углеводород–электролит под воздействием имеющейся на поверхности стали гидрофильной окисной пленки происходит избирательное смачивание металла электролитом и образование вогнутого мениска с тонкой пленкой электролита между металлом и углеводородной фазой. Средняя толщина пленки составляет 310-4 см. Углеводородная фаза обладает более высокой растворимостью газов, чем вода, и из-за этого происходит резкое увеличение скорости коррозии под пленкой электролита и локализация коррозионных разрушений на границе фаз.

При наличии сероводорода или других газов в таких системах скорость коррозии может увеличиться на порядок.

Металл

= 310-4 см

Углеводород

Электролит

пленка электролита

мениск

Рис. 13. Схема коррозии в несмешивающейся системе углеводород–электролит

Раздел 3 – Коррозия металлов в природных средах

Лекция № 6: Атмосферная коррозия и коррозия в морской воде

6.1 Виды атмосферной коррозии и механизм ее протекания

Атмосферная коррозия – это разрушение металлов во влажных средах при температуре окружающей среды. Это наиболее распространенный вид коррозии, который зависит от степени увлажненности поверхности металлов. И по этому признаку ее подразделяют на три вида:

1. Мокрая атмосферная коррозия: протекает при относительной влажности воздуха 100 %, (дождь, снег, туман) при наличии видимой пленки влаги на поверхности металла. В итоге происходит прямое попадание влаги на поверхность металла.

2. Влажная атмосферная коррозия: протекает при наличии на поверхности металла видимой пленки влаги, которая образуется при влажности менее 100%. Она сопровождается конденсацией влаги на поверхность металла

3. Сухая атмосферная коррозия: пртекает при полном отсутствии влаги на поверхности металла. Относительная влажность менее 60%. Окисная пленка растет в этих условиях очень медленно.

В реальных условиях все эти типы коррозии взаимно переходят друг в друга. Характер изменения скорости атмосферной коррозии в зависимости от толщины пленки влаги можно показать следующим образом (рис. 14). Эта скорость изменяется от нуля для сухой атмосферной коррозии, достигает максимума для влажной атмосферной коррозии и снижается до некоторого постоянного значения, характеризующего скорость коррозии данного металла в электролите.

Рис. 14. Зависимость скорости атмосферной коррозии KП от

толщины пленки влаги h:

I – сухая атмосферная коррозия; II – влажная атмосферная коррозия;

III – мокрая атмосферная коррозия; IV – коррозия в электролите

I

II

III

KП,

мм/год

10-5

(1 мкм)

1

h, мм

10-4

10-3

10-2

10-1

IV

Механизм атмосферной коррозии включает электрохимическую (мокрую и влажную) и химическую (сухую) коррозию. Мокрая и влажная атмосферная коррозия протекает в основном с катодной поляризацией и кислородной деполяризацией (по данным И. Л. Розенфельда).

Особенность атмосферной коррозии металлов – малая толщина слоя электролита на поверхности металла (вода + соли + продукты коррозии). В связи с этим кислород воздуха достаточно легко проникает к поверхности корродирующего металла.

Отсюда следует, что с уменьшением толщины слоя электролита катодный процесс атмосферной коррозии металла облегчается, а анодный процесс затрудняется. Анодный процесс затрудняется тем, что продукты коррозии экранируют поверхность металла. Воды недостаточно для переходящих в коррозионную среду ионов гидратации. Кроме того, малая толщина слоя электролита приводит к большому омическому сопротивлению при работе коррозионных микропар. Следовательно, для атмосферной коррозии контролирующим фактором является катодно-анодно-омический контроль.

6.2 Основные факторы, влияющие на атмосферную коррозию

1. Свойства образующихся продуктов коррозии зависит в первую очередь от их гигроскопичности. Гигроскопичные продукты коррозии (например, меди и никеля) в присутствии в атмосфере газов (SO2, Н2S, NH3 и др.) способствуют интенсивному поглощению влаги поверхностью и усилению коррозии. Негигроскопичные продукты коррозии (например, алюминия, хрома) предохраняют металла от дальнейшего разрушения даже в случае SO2.

2. Состав атмосферы. Наиболее агрессивны – среды, сильно загрязненные промышленными отходами (газами СО2, SO2,NO2, NНз, НС1, частицами солей, угольной пылью); менее агрессивны – чистые и сухие атмосферы. О влиянии состава атмосферы на скорость коррозии можно судить и по следующим данным: в сельской атмосфере скорость коррозии стали составляет 100-250 г/(м2∙год), а в промышленной атмосфере в два раза больше (450-500 г/(м2∙год)). В промышленных районах атмосферная коррозия может ускоряться под действием, так называемых, кислотных дождей. Их агрессивными составляющими являются Н2SО4 и HNO3. Выделяющийся в атмосферу SO2 растворяется в каплях воды с образованием сернокислотного тумана. Ионы марганца или железа, присутствующие в водяных каплях как примеси, служат катализаторами этого процесса. Образование сернокислотного тумана ускоряется в результате окислительного действия Н2O и озона. Кислотные дожди (рН < 4) легко вызывают коррозию сплавов алюминия, железа, цинка.

Известен уникальный случай стойкости железа в атмосферных условиях. Уже две с половиной тысячи лет в Дели практически не корродирует колонна, изготовленная из железа, содержащего C = 0,08 %;
S = 0,05 %; S = 0,006 %; P = 0,114%; следы Mn. Стойкость колонны объясняется не только чистотой железа и не только тем, что в Дели сухой воздух. Основная причина стойкости делийской колонны заключается в том, что она запасает в течение дня такое большое количества тепла, что на ее поверхности не может конденсироваться влага. По этой причине она очень быстро высыхает после дождя.

3. Химическая природа металлов и состояние их поверхности. В таблице 1 приведены приближенные данные по скорости коррозии некоторых металлов в городской (промышленной) атмосфере.

Таблица 1

Стойкость металлов в промышленной атмосфере

| Металл | Pb | Al | Sn | Cu | Ni | Zn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость коррозии, мкм/год | 4 | 8 | 12 | 12 | 32 | 50 | 200 |

4. Контакт металлов, электродные потенциалы которых неодинаковы. При конструировании пользуются стандартными правилами для определения возможного контакта металлов. Допустимы такие контакты, при которых скорость коррозии анода составляет 0-50 г/(м2∙год); относительно допустимы – при скорости 50-150 г/(м2∙год); контакты не допустимы, если скорость коррозии превышает 150 г/(м2∙год).

Все металлы разделены на пять групп:

I	– магний;

II	– цинк, алюминий, кадмий;

III	– железо, углеродистые стали, свинец, олово;

IV	– никель, хром, хромистые стали, хромоникелевые стали;

V	– медно-никелевые сплавы, медь, серебро.

Допустимым считается контакт металлов, входящих в одну и ту же группу. Металлы каждой последующей группы усиливают коррозию металлов предыдущей группы. Внутри группы металлы подвергаются коррозии, находясь в контакте с металлами, расположенными в группе за ними.

6.3 Способы защиты металлов от атмосферной коррозии:

1) нанесение защитных и изолирующих покрытий (смазки, лаки, пленки, цинкование, никелирование, хромирование, фосфатирование, оксидирование);

2) воздействие на контролирующие процессы (пассивация анода хромом, алюминием, никелем, титаном; катодные включения меди, палладия);

3) уменьшение количества электролита на поверхности металла (осушка и очистка воздуха);

4) применение замедлителей коррозии (нитриты, например, NaNO2, карбонаты, бензоаты дициклогексиламина и моноэтаноламина) в основном при хранении металлов и транспортировании их в контейнерах или упаковке из оберточных материалов.

6.4 Механизм коррозии в морской воде

Морская вода является хорошо аэрированным (8 мг/л O2) нейтральным (рН = 7,2-8,6) электролитом с высокой электропроводностью вследствие содержания от 1 до 4 % солей (хлориды, сульфаты натрия, магния, кальция, калия). В морской воде эксплуатируют трубопроводы, буровые, причалы, пирсы. Эти объекты и подвергаются интенсивной коррозии.

Механизм коррозии металлов в морской воде электрохимический, в основном с кислородной деполяризацией. Процесс коррозии при этом разделяется следующим образом: на поверхности металла протекает катодный, а в порах, трещинах и других дефектах окисной пленки – анодный процесс. Это приводит к общей язвенной и питтинговой коррозии. Скорость коррозии стали в морской воде находится в пределах 0,1-1 мм/год. Коррозия в морской атмосфере более слабая, чем в морской воде; питтинги и язвы обычно не образуются.

Соленость морской воды значительно колеблется в различных водяных бассейнах. Так, содержание солей в заливе Кара-Богаз-Гол – 16 %; в Красном море – 4,1 %; в Средиземном море – 3,9 %; в Атлантическом океане – 3,5 %; в Черном море – 1,7 %; в Финском заливе – 0,4 %; в речной воде – 0,03 %.

Присутствие ионов (Сl–), которые называют активаторами, препятствует образованию пассивных пленок на поверхности металлов. Высокая электропроводность исключает проявление омического торможения. Зависимость скорости коррозии железа от концентрации NaС1 в аэрированном водном растворе проходит через максимум при содержании NаС1 = 3 %.

6.5 Основные факторы, влияющие на коррозию в морской воде

Воздух

Морская вода

Образование FeCl2

О2

О2

Катодная зона

Анодная зона

Fe

e

–

+

Рис. 15. Коррозия железа в морской воде

1. Движение морской воды ускоряет подвод кислорода к поверхности металла, что приводит к росту скорости коррозии. Периодическое смачивание поверхности металла и повышенное содержание кислорода в поверхностных слоях воды вызывают усиленную коррозию в области ватерлинии судов, морских буровых установок, трубопроводов, гидросооружений (рис. 15).

2. Температура морской воды. Кривая скорости коррозии в зависимости от температуры морской воды имеет максимум. Это объясняется тем, что скорость электрохимической коррозии металлов в нейтральных средах, протекающая с кислородной деполяризацией, зависит от диффузии кислорода к поверхности металла. В начале повышения температуры скорость подвода кислорода растет, что и приводит к увеличению скорости коррозии. При дальнейшем повышении температуры кислород выделяется из раствора, его концентрация в растворе снижается, что и приводит к уменьшению скорости коррозии.

3. При неоднородности металла окалина играет роль катода, а основной металл – роль анода. Контакт разных металлов в морской воде приводит к быстрому разрушению анодного металла (чаще всего стали). Наличие стыков, зазоров, щелей резко усиливает коррозионный процесс, так как плохая аэрация усиливает скорость протекания анодного процесса.

4. Биокоррозия (обрастание подводных сооружений морскими растительными и животными организмами – мшанками, балянусами, диатомеями, кораллами) разрушает защитные покрытия и ускоряет разрушение металлов. Некоторые живые организмы (например, мидии) замедляют коррозионный процесс, так как потребляют много кислорода.

6.6 Способы защиты от коррозии в морской воде

1. Очистка поверхности металла от окалины, ржавчины и покрытие ее эпоксидным лаком и этиленовыми красками, мастикой фенолоформальдегидной, каменноугольной или на битумной основе, применение фосфатирования, цинкования, оксидирования (для алюминия). Иногда в защитные композиции добавляют вещества, обладающие противообрастающим действием. Они называются биоцидами. Наиболее часто применяют оксиды меди. Они, вымываясь из покрытия, образуют в морской воде труднорастворимые комплексы. Для защиты судовых конструкций также используют алюминий с легирующими добавками, например цинком или лантаном. Алюминиевые покрытия в сочетании с лакокрасочными покрытиями обладают высокой стойкостью в морской воде, имеют повышенную стойкость к эрозии.

2. Использование коррозионностойких металлов – меди и ее сплавов.

3. Катодная и протекторная защита в комбинации с защитными покрытиями или без них.

4. Применение ультразвуковой защиты совместно с катодной и протекторной защитой.

5. Использование электродренажной защиты.

Лекция № 7: Подземная коррозия

7.1 Основные определения и влияние на коррозию металлов различных видов грунтов

Подземная коррозия – разрушение металлических конструкций в почвах и грунтах. Ей подвергаются трубопроводы, резервуары, сваи, опоры, элементы почвообрабатывающей техники.

Почва – это верхний слой горных пород, в котором содержатся минеральные неорганические и органические вещества. Почвы обычно залегают на глубине от 0 до 1,5м

Грунты – горные породы, расположенные ниже зоны жизнедеятельности большинства микроорганизмов и растений и не подвергаемые выветриванию. Твердый скелет грунта – пространственная решетка, заполненная воздухом, водой и различными солями. Между почвой и грунтом нет четкой границы.

Грунты на уровне прокладки сооружений (1-2 м) могут быть естественными или искусственными и отличаться по влажности, солевому, минеральному и гранулометрическому составу.

Грунт, который содержит растворенные в воде химические реагенты, обладает ионной электропроводностью. Это делает его коррозионно-активным электролитом по отношению к металлическим конструкциям. В большинстве случаев, за исключением сухих грунтов, подземная коррозия металлов протекает по электрохимическому механизму. Наиболее характерным катодным процессом при грунтовой коррозии является кислородная деполяризация на катоде. Подвод кислорода к поверхности металла осуществляется с помощью воздуха или жидкости.

Процесс анодного растворения железа во влажных грунтах начинается с перехода в грунтовый электролит иона-атома металла, несущего положительный заряд. Ион-атом гидратируется полярными молекулами воды и превращается в нейтральную частицу. При недостатке полярных молекул воды происходит накапливание положительных ионов-атомов в приэлектродном слое, т. е. сдвиг потенциала анода в положительную сторону (анодная поляризация), который уменьшает скорость анодного растворения. В результате при уменьшении влажности грунта скорость коррозии снижается. Для абсолютно сухих грунтов скорость электрохимической коррозии равна нулю.

Общая скорость процесса коррозии определяется скоростью самой медленной реакции. Эта стадия процесса называется контролирующим фактором или лимитирующей стадией. Она определяет скорость всего процесса в целом. Если коррозия металла подземного сооружения определяется микрокоррозионными элементами, то контролирующим фактором процесса является либо катодная, либо анодная реакция. Коррозионный процесс с катодным контролем (катодная реакция) характерен для большинства плотных и увлажненных грунтов. Это объясняется торможением поступления воздуха к поверхности корродирующего металла. Для сухих, рыхлых и хорошо аэрируемых грунтов характерен анодный контроль, когда затруднен отвод положительных ионов металла от анодного участка поверхности металлического сооружения. Взаимодействие металла с грунтом приводит к изменению и самого грунта, который прилегает к металлу. Поэтому интенсивность и характер процесса коррозии не стабильны во времени.

В России коррозионную активность грунтов по отношению к стали подземных металлических сооружений оценивают по удельному электрическому сопротивлению грунта.

Агрессивность грунта вдоль трассы трубопровода труднее оценить, чем локальную агрессивность для небольшой конструкции. Для протяженных трубопроводов сильно проявляется неоднородность грунтов. Если трубопровод проходит через различные участки грунта, то образуются элементы дифференциальной аэрации и макрокоррозионные гальванические пары.

7.3 Влияние структуры и гранулометрического состава грунтов на коррозию металлов в них

На коррозионную характеристику грунта большое влияние оказывает его структура – отдельные зерна и гранулы различной формы. Существуют раздельно-частичные грунты, у которых отдельные элементы при соприкосновении не вступают во взаимное соединение (например, песок). Они относятся к бесструктурным грунтам рыхлого сложения.

Грунты, состоящие из пород с жесткими связями (скальные и сцементированные породы), представляют с коррозионной точки зрения наименьший интерес, так как подземные сооружения, как правило, в них не прокладывают.

Болотистые и торфяные грунты иногда в основном состоят из органических веществ, а в верхних слоях черноземных грунтов содержание гумуса часто составляет 20-22 % по массе. Наиболее агрессивными составляющими гумуса являются гуминовые и креоновые кислоты. Коррозионная активность грунтов по отношению к стальным подземным сооружениям в зависимости от содержания гуминовых веществ приведена в таблице 2.

Таблица 2

Степень коррозионной активности грунтов по отношению к стали

| Гуминовые вещества, % к массе почвы | Коррозионная активность |
| --- | --- |
| до 1,0 | низкая |
| от 1,0 до 2,0 | средняя |
| более 2,0 | высокая |

7.3 Влияние влажности и минерализации грунтов на коррозию металлов в них

Влажность. Общее количество воды в грунте определяется обычно влажностью. Влажность представляет собой отношение количества воды, находящейся к единице объема, к массе сухого твердого вещества в этом же объеме.

С ростом содержания влаги в грунте уменьшается доступ кислорода к поверхности корродирующего металла. В полевых условиях кислородная проницаемость в зависимости от структуры и влажности грунта может изменяться в десятки тысяч раз. Коррозионный процесс стали в грунтах при влажности 30-40 % заметно тормозится. При этом рост влажности в грунте от 10 % и выше обычно приводит к монотонному возрастанию скорости анодного процесса. Поэтому часто наблюдается критическая влажность грунта, при которой коррозионное разрушение максимально.

В общем виде зависимость скорости коррозии от влажности грунтов может быть представлена в следующем виде (рис. 16).

KП,

мм/год

W, %

Рис. 16. Зависимость скорости коррозии KП от влажности W грунтов

Для глинистых грунтов значение максимума для сталей лежит между 12 и 25 %, для песчаных – между 8 и 20 % влажности.

Увеличение влажности грунта облегчает протекание анодного процесса, но затрудняет катодный процесс, т.к. снижается аэрируемость грунта, т. е. поступление кислорода по катодным участкам металла. Снижение содержания влаги затрудняет отвод ионов металла в раствор. При отсутствии влаги нет электролита и нет электрохимической коррозии.

Особенно заметна интенсификация коррозионных процессов, которая вызвана резкими перепадами температур по глубине слоя грунта с более высоким тепловым потенциалом к участкам с меньшим потенциалом, где конденсируются пары, которые превращаются в капельно-жидкую влагу.

Чем выше испаряющая способность грунта, тем большее количество влаги будет омывать сооружение, протекая из нижних слоев к поверхности. Большую роль в перемещении паров воды играют сами подземные  сооружения. Если по трубопроводу перекачивают продукт, имеющий более низкую температуру, чем температура грунта, то на поверхности сооружения происходит конденсация водяных паров. Это вызывает повышение влажности у поверхности сооружения.

Минерализация грунтовых вод. В результате растворения горных пород грунтовые воды имеют определенную минерализацию. Общая минерализация грунтовых вод – это общее содержание растворенных в воде веществ, которое может изменяться в широких пределах.

При минерализации до 0,1 % грунтовые воды относят к пресным, при минерализация от 0,1 до 1 % – солоноватым, от 1 до 5 % – соленые воды, а содержание солей от 5 до 40 % – рассолам.

Минерализация грунтовых вод связана с водным балансом данной географической зоны. Так, грунтовые воды в полосе увлажнения (тундра, лесная зона, лесостепь) имеют постепенно повышающуюся минерализацию.

Из грунтовых газов наибольшей растворимостью обладает углекислота, затем идет кислород, наименее растворим азот.

Большая часть растворенных в грунтовых водах соединений находится в виде ионов: анионов НСО3–, NО2–, NО3–, Сl–, Н2РО4–, РО43–, СО2–, SО42–, S2–, ОН– и катионов Са2+, Мg2+, Nа+, К+, NH4+, Fе3+, А13+.

Суммарное количество Сl– и SО42– более 300 мг/л свидетельствует о весьма большой коррозионной активности среды. Содержание ионов Сl– больше 0,1 % также ведет к большой коррозионной активности грунтов.

Ионы NО3– и NO2– влияют на процесс коррозии стали незначительно. Они могут оказывать деполяризующее или ингибирующее действие. Ионы РО43– могут образовывать на стали в кислородсодержащих растворах пассивирующие пленки.

При действии иона S2– образуются сульфиды железа, не создающие защитного слоя.

Для свинцовых оболочек кабелей опасно присутствие в грунте органических и азотистых веществ, для алюминиевых конструкций – растворимых хлористых солей.

Концентрация водородных ионов (рН). Величина рН в грунте изменяется в зависимости от общей минерализации грунтовых вод и присутствия в них угольной и минеральных кислот, кислых и основных солей. По величине рН различают грунты: сильнокислые (3-4,5), кислые (4,5-5,5), слабокислые (5,5-6,5), нейтральные (6,5-7,0), слабощелочные (7,0-7,5), щелочные (7,5-8,5), сильнощелочные (8,5 и более).

Для большинства грунтов значение рН составляет 6,0-7,5. Однако встречаются также щелочные суглинки и солончаки, имеющие рН = 7,5-9,5, и кислые, гумусовые и болотные грунты с рН = 3,0-6,0. Такие грунты отличаются высокой агрессивностью. Минимальная агрессивность грунтов для некоторых металлов отмечается при следующих значениях рН:

железо – 10-14; свинец – 7-8; алюминий – 6-7; цинк – 11-11,5.

Рис. 17. График скорости коррозии стали KП в воде при различных рН

KП,

мм/год

0

рН

2

4

6

8

10

12

14

0,05

0,20

0,15

0,10

0,25

Влияние величины рН на скорость коррозии железа показано на рис 17.

7.4 Основные виды биологической коррозии металлов

В результате жизнедеятельности высших растений и микроорганизмов образуется ряд кислот (азотная, азотистая, серная, угольная, щавелевая и др.). Однако они быстро нейтрализуются основаниями, которые присутствуют в тонкодисперсной части грунта. Чем больше в воздухе углекислого газа, тем больше в растворе углекислоты. Однако увеличение углекислоты влечет за собой растворение карбоната кальция и образование биокарбоната кальция, который понижает кислотность. В грунтах, лишенных CaCO3, рН может быть больше 7.

На долю биокоррозии приходится значительное число всех коррозионных разрушений.

Различают анаэробные бактерии, жизнедеятельность которых может протекать при отсутствии кислорода, и аэробные – только в присутствии кислорода. Наибольшую опасность представляют анаэробные сульфатвосстанавливающие бактерии, которые широко распространены в природе и развиваются в илистых, глинистых и болотных грунтах, грязи, сточных водах, нефтяных скважинах, донных осадках, цементе, где возникают анаэробные условия. Наиболее благоприятной средой для развития этих бактерий являются грунты с рН = 5-9 (оптимально 6-7,5) при температуре 25-30 °С. Бактерии восстанавливают имеющиеся в грунте сульфаты, используя образующийся при катодном процессе водород, до сульфид-ионов с выделением кислорода:

МgSO4 + 4Н = Мg(ОН)2 + Н2S + O2.

Выделяющийся кислород расходуется на протекание катодной деполяризации. Сероводород облегчает протекание катодного процесса в этих условиях. Сульфид-ионы ускоряют анодный процесс коррозии стали. В результате действия сульфатвосстанавливающих бактерий образуется сероводород, который, химически реагирует с железом и образует сернистое железо FеS. Скорость коррозионного разрушения железа при воздействии этих бактерий может возрастать в 20 раз. Наиболее активными анаэробные бактерии становятся весной, что подтверждается проявлением сильной коррозии в этот период года. Коррозия имеет обычно питтинговый характер.

Не менее опасны для подземных металлических сооружений и аэробные бактерии. Важную роль в разрушении металлов играют аэробные серобактерии, которые в процессе жизнедеятельности окисляют сероводород в серу, а затем в серную кислоту по уравнениям:

2Н2S + O2 = 2Н2O + S2, S2 + 2Н2O + 3O2 = 2Н2SO4 или

Н2S + O2  S2 + O2 + Н2O  Н2SO4.

Образовавшаяся кислота интенсивно разрушает металлические подземные сооружения.

Существуют железные аэробные бактерии, которые потребляют ионы железа и перерабатывают их вместе с кислородом. В качестве продуктов коррозии нерастворимой пленки гидроокиси железа Fе(ОН)3 (буро-красного цвета), трудноотделимой от поверхности трубы.

Таким образом, влияние биологического фактора на коррозионный процесс может проявляться как в виде непосредственного воздействия на металл продуктов, вырабатываемых микроорганизмами (сероводород), так и в виде образования на металле пленок.

Степень опасности биокоррозии устанавливают бактериологическим анализом образцов грунта. На практике такой анализ следует выполнять на месте отбора проб с целью сохранения условий деятельности микроорганизмов.

7.5 Эффект большого диаметра и образование макрокоррозионных пар при коррозии трубопроводов в грунтах

В разных климатических зонах грунты прогреваются по-разному. Их температура обычно выше, чем температура окружающего воздуха. Амплитуда суточных и сезонных колебаний температуры в слое почвы до глубины 1,5 м может достигать 10-40°С. Чередование промерзания и оттаивания грунтов способно значительно повысить их агрессивность.

При повышении температуры грунта коррозия ускоряется, а при замерзании грунтовой воды – резко замедляется. Наиболее интенсивно скорость коррозии повышается в интервале температур от 10 до 30 °С.

Изменение температуры трубопровода между отдельными участками может привести к образованию термогальванического элемента и коррозионному разрушению металла труб в зоне анода.

Также с повышением температуры грунта резко повышается жизнедеятельность микроорганизмов и в том числе сульфатвосстанавливающих бактерий.

На подземную коррозию трубопроводов большое влияние оказывает и эффект большого диаметра, который характерен для газопроводов с более высокой температурой эксплуатации, в отличие от нефтепроводов. Геометрические параметры газопровода диаметром 1420 мм таковы, что температура, влажность, удельное электросопротивление, уплотнение и свойства грунта, потенциалы трубы и. т. д. меняются по периметру, что может привести к возникновению коррозионных гальванических элементов.

Лучшие условия для создания коррозии трубы в нижней части, где удельное сопротивление грунта и аэрация минимальны, а влажность и температура максимальны.

Температура грунта под нижней образующей трубы равна температуре перекачиваемого продукта, т. е. примерно 25-35 °С, а над верхней образующей – 10-15 °С.

По нижней образующей трубы грунт максимально уплотнен и имеет максимальную влажность, доступ кислорода к трубопроводу затруднен. По верхней образующей трубы ввиду лучшей аэрации грунта создаются условия для кислородной деполяризации. Вследствие этого образуется макрокорозионный элемент, где анодный участок по нижней образующей трубы подвергается разрушению.

Макрокоррозионные гальванические пары (катодные и анодные зоны) по трассе трубопроводов возникают вследствие следующих основных причин: различной воздухопроводности (аэрации) массивов грунтов, чередования разнородных грунтов, изменения температуры. Расстояния между образующимися катодными и анодными участками могут достигать от нескольких десятков до сотен метров.

Воздухопроводность грунтов зависит от влажности, пористости, гранулометрического и химического состава и т. д.

Кислород из атмосферы попадает на поверхность сооружения в основном из воздуха через поры грунта и грунтовую влагу.

В результате периодических колебаний температуры в верхних слоях грунта, изменения атмосферного давления, силы и направления ветра, влажности возникает направленное течение воздуха сквозь слой грунта. Такое направленное течение воздуха будет особенно заметно проявляться в зернистых, рыхлых и малоувлажненных, т. е. хорошо аэрируемых грунтах. В плотных, влагонасыщенных грунтах транспорт кислорода протекает значительно медленнее и определяется лишь механизмом диффузии. Таким образом, аэрируемость и влагонасыщение грунтов являются взаимосвязанными факторами, влияющими на коррозионную агрессивность грунтов.

Та часть подъемного сооружения, к которой приток кислорода затруднен, приобретает более отрицательный потенциал и становится анодом пары. Участки подземного сооружения, омываемые достаточным количеством кислорода, служат катодами.

Так как не существует простого метода определения степени аэрации грунтов, то часто в общем случае ограничиваются измерением удельного сопротивления грунта. Снижение удельного сопротивления характеризует уменьшение степени аэрации.

Рассмотрим пример образования макрокоррозионного элемента на трубопроводе, пересекающем шоссейную автодорогу (рис. 18). В кюветах доступ кислорода к трубопроводу облегчен по сравнению с участком, находящимся под асфальтированным полотном дороги. Поэтому на участках трубопровода, которые находятся под кюветами, создаются условия для нормального протекания реакции кислородной деполяризации. Образуется макрокоррозионный элемент, где анодный участок подвергается разрушению.

Если трубопровод пролегает последовательно в глинистых и песчаных грунтах, т. е. в условиях неравномерной аэрации, возникают макрокоррозионные зоны: на глинистом участке – анодная, а на песчаном – катодная. Разрушение металла протекает на тех участках, к которым затруднен доступ кислорода. Анодные и катодные участки могут быть значительно удалены друг от друга. Расстояние между ними может составлять несколько сотен метров.

Так же можно объяснить неравномерную коррозию поверхности трубопровода вследствие различного уплотнения, а, следовательно, и аэрации грунта в траншее.

Рис. 18. Образование макрокоррозионного элемента на трубопроводе
вследствие различной аэрации грунтов

–

автодорога

кювет

кювет

Катодный

участок

Катодный

участок

Анодный

участок

(коррозия)

О2

О2

Грунт

Трубопровод

Воздух

е

е

+

+

7.6 Способы защиты от подземной коррозии

1) нанесение защитных и изолирующих неметаллических (битумных, полимерных, керамических) многослойных и комбинированных покрытий;

2) электрохимическая катодная защита;

3) специальные методы укладки и монтажа металлических конструкций в грунте.

Раздел 4 – Коррозия основных конструкционных металлов и сплавов

Лекция № 8: Коррозия железа и его сплавов

8.1 Коррозия железа и железоуглеродистых сплавов

При коррозии железа в раствор переходят катионы Fе2+ (стандартный электродный потенциал φFe↔Fe2++2e0=-0,44 В).

В водопроводной воде в присутствии кислорода воздуха стационарный потенциал железа равен – 0,40 В, а в 3%-ном растворе хлорида натрия равен –0,50 В. Железо может корродировать с кислородной (φFeр<φO2р=+0,8156 В при рН = 7), и с водородной (φFeр<φH2р=-0.4144 В при рН = 7) деполяризацией.

В нейтральных растворах коррозия железа протекает преимущественно с кислородной деполяризацией. Образующиеся при этом первичные продукты (катионы Fе2+ и анионы ОН–) взаимодействуют с образованием гидроксида железа (II) белого цвета, который окисляется кислородом воздуха до гидроксида железа (III) бурого цвета по следующей реакции:

Fе2+ + 2ОН– → Fе(ОН)2 + O2 + 2Н2О → Fе (ОН)3.

При дальнейшем преобразовании этих продуктов образуется ржавчина – сложные гидратированные оксиды железа пFе2O3∙тFеО∙yН2О, которые не отвечают требованиям, предъявляемым к защитным пленкам.

При повышении концентрации кислорода в воде скорость коррозии железа сначала увеличивается, достигает максимального значения, а затем уменьшается. Уменьшение скорости связано с пассивацией железа кислородом вследствие образования адсорбционной пассивной или оксидной пленки.

8.2 Факторы, влияющие на коррозию железоуглеродистых сплавов

1. Химический состав. Все железоуглеродистые сплавы неоднородны по химическому составу. Химическая неоднородность сплавов (добавки, примеси) влияют на скорость коррозии. Сплавы железа, имеющие минимальное количество примесей (например, армко-железо – 0,02%С) более устойчивы в коррозионных средах.

1,6

3,2

% С

Kмас, г/(м2∙ч)

Рис. 19. Влияние содержание углерода на скорость

газовой коррозии Kмас железоуглеродистых сплавов

Заметное влияние на скорость коррозии железоуглеродистых сплавов в кислых средах, не содержащих окислителей, оказывает содержание углерода в сплаве (рис. 19).

Причем чугун (3,3 %С) в 20 %-ной серной кислоте, растворяется в 100 раз быстрее, чем чистое железо. При коррозии в воде содержание углерода в сплаве не имеет никакого значения, но в морской воде повышение содержания углерода вызывает увеличение скорости коррозии.

2. Структура. Все железоуглеродистые сплавы неоднородны по структурным составляющим. Структурные составляющие сплавов системы Fе–Fе3С отличаются по значению электродных потенциалов, поэтому коррозионные микропары, образующиеся при контакте этих сплавов с электролитами, работают очень интенсивно (например, Fe = – 0,44 В;
графита = + 0,37 В).

3. рН раствора:

– рН < 4: пленка оксида железа быстро растворяется, и металл вступает в непосредственный контакт с агрессивной средой;

– рН = 4–9,5: остается постоянной, так как при этих значениях рН железо корродирует с кислородной деполяризацией и образуется гидроксид железа (II), насыщенный раствор которого имеет рН=9,5;

– рН > 9,5: железо пассивируется и скорость коррозии уменьшается.

В нейтральных растворах хлоридов и сульфатов с повышением концентрации соли скорость коррозии железа сначала увеличивается, а затем несколько уменьшается. Так, максимальная скорость коррозии наблюдается в 3%-ном растворе NаСl. Это связано с тем, что при повышении концентрации NаСl увеличивается содержание анионов Сl–, которые активируют и облегчают анодный процесс, и уменьшается растворимость кислорода.

В присутствии анионов NO2–, СrО4– и др. скорость коррозии железа понижается и может быть сведена к нулю. Ингибирующее действие этих анионов связано с торможением анодного процесса.

При большой концентрации щелочи и повышенной температуре скорость коррозии железа увеличивается. Процесс протекает с образованием анионов

В неокислительных кислотах (соляной, разбавленной серной и др.) коррозия железа происходит с водородной деполяризацией.

При повышении концентрации серной кислоты скорость коррозии железа сначала увеличивается, достигая максимального значения при концентрации около 50%, а затем уменьшается. В 70-100%-ных растворах H2SО4 железо пассивируется и коррозия не происходит.

Скорость коррозии железа в соляной кислоте при увеличении ее концентрации повышается. Следует отметить, что в растворе соляной кислоты скорость коррозии железа меньше, чем в растворе серной кислоты той же концентрации.

При повышении концентрации азотной кислоты скорость коррозии железа сначала повышается, а затем уменьшается, и при содержании около 50% НNО3 железо пассивируется.

На скорость коррозии железа в растворах кислот большое влияние оказывает природа аниона. Введение и раствор серной кислоты анионов Сl–, Вr–, I– способствует уменьшению скорости коррозии. Влияние этих анионов связывают с их конкурирующей адсорбцией по сравнению с анионами SО4–2 на поверхности железа, в результате чего тормозятся катодный и анодный процессы и скорость коррозии уменьшается. Таким образом, влияние анионов Сl– на анодное растворение железа в растворе серной кислоты при постоянном потенциале и рН определяется конкурирующей адсорбцией анионов SО4–2 и Сl–1.

На скорость коррозии железа в растворах кислот большое влияние оказывают многие органические вещества. Они действуют как ингибиторы коррозии (тормозящие коррозию), что связано с их адсорбцией. Наиболее эффективными ингибиторами коррозии железа в растворах кислот являются органические соединения, содержащие серу, азот, фосфор, кислород, а также соединения с ненасыщенными связями. В настоящее время такие ингибиторы выпускаются в промышленном масштабе.

В органических средах (этанол, метанол, бензол, дихлорэтан) железо и железоуглеродистые сплавы не корродируют. Эти сплавы не корродируют также в тетрахлориде углерода и других органических растворителях, даже при повышенных температурах. Но, наличие следов влаги ведет к быстрому разрушению металла.

8.3 Коррозионная стойкость легированных сталей

Единого подхода к созданию коррозионно-стойких сплавов не существует. Не создано сплава, устойчивого против коррозии в любых средах. Так, легирование стали хромом – надежный метод защиты от коррозии при работе в пассивном состоянии, но совершенно бесполезно при  работе в неокислительных средах (НСl, H2SО4 разб), где коррозия протекает с катодным контролем.

В зависимости от основных свойств легированные стали разделяют на три группы: нержавеющие (коррозионно-стойкие); жаростойкие (окалиностойкие) и жаропрочные.

Нержавеющие стали обладают высокой химической стойкостью в агрессивных средах. Наиболее распространены из этой группы – хромистые (13-30% Cr), хромоникелевые (до 10-12% Ni), хромоникельмолибденовые стали. Термин «нержавеющие стали» условен и не предполагает абсолютную стойкость этих материалов в агрессивных средах.

Хромистые стали. При содержании хрома в стали > 25 % системы Fе–С–Сr устойчивы в «царской водке» и в 30 %-ном растворе хлорида железа (II). В разбавленных растворах серной и соляной кислот хромистые стали неустойчивы, поскольку в неокислительных средах защитная пассивная пленка не образуется. Сернистая и органические кислоты (муравьиная, винная, щавелевая), особенно при нагревании разрушают эти сплавы.

В разбавленных щелочных растворах хромистые стали при обычных температурах устойчивы, но при повышенных температурах в концентрированных растворах и расплавах щелочей они малоустойчивы.

Хромистые стали подвержены межкристаллитной коррозии, что связано с выпадением по границам зерен, богатых хромом карбидов и обеднения хромом твердого раствора (теория обеднения).

Хромоникелевые стали. Введение никеля изменяет структуру и положительно влияет на свойства сплава (измельчает зерно). В щелочах коррозионная стойкость сплавов Fе–Ni очень высока при содержании никеля выше 30 %. Сплавы, содержащие 50-80 % Ni, отличаются высокой стойкостью в плавиковой кислоте.

Высоколегированные хромоникелевые стали устойчивы в азотной кислоте при концентрациях не выше 80 % и температуре до 70°С, а в соляной кислоте неустойчивы. В фосфорной кислоте устойчивы при температуре до 100°С и концентрации не выше 60 %. Хромоникелевые стали достаточно устойчивы также в большинстве органических соединений (кислоты, спирты и др.), в растворах нитратов, сульфатов и хлоридов, в сухом хлоре и сернистом газе, в оксидах азота, сероводороде, оксиде углерода (II). При высоких концентрациях растворов азотной кислоты хромоникелевые стали, так же как и хромистые, из-за перехода хрома в оксиды высшей степени окисления перепассивируются, и пассивные пленки теряют защитные свойства (из-за растворения пассивных пленок).

Хромоникельмолибденовые стали (10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т), содержащие 2-3 % молибдена, сочетают сравнительно высокую прочность с очень высокими пластическими свойствами и высокой ударной вязкостью. Стали, содержащие молибден, склонны к пассивации, как в окислительных, так и в восстановительных средах и в средах, содержащих хлорид-ионы. Хромоникельмолибденовые стали применяют для изготовления аппаратуры, работающей в сильно агрессивных средах, например в 10-12%-ных растворах серной кислоты при 40-50°С в горячих растворах сернистой и фосфорной кислот, в кипящих растворах уксусной, щавелевой и муравьиной кислот.

Нержавеющие стали как конструкционный материал широко используют в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности и как декоративный материал – в архитектуре и автомобилестроении. Кроме того, они применяются для изготовления режущих инструментов, штампов, лопаток паровых турбин.

Жаростойкие стали способны противостоять коррозионному разрушению под действием воздуха или других газов при высоких температурах. Такие стали не образуют окалины при высоких температурах. Например, хромистая сталь, содержащая 30 % Сr, устойчива до 1200°С. Введение небольших добавок алюминия резко повышает жаростойкость хромистых сталей.

Устойчивость жаростойких сталей при высоких температурах объясняется образованием на их поверхности плотных защитных пленок, состоящих главным образом из оксидов легирующих элементов (хром, алюминий, кремний).

Жаростойкие стали используют как конструкционный материал при изготовлении различных деталей нагревательных устройств и энергетических установок.

Жаропрочные стали способны выдерживать механические нагрузки без деформаций при повышенных температурах. К числу жаропрочных относятся стали, содержащие хром, кремний, молибден, никель и др. Они сохраняют свои прочностные свойства при нагреве до 650°С и более.

Из таких сталей изготовляют нагревательные элементы теплообменной аппаратуры, детали котлов, впускные и выпускные клапаны автомобильных, тракторных, поршневых двигателей.

8.4 Коррозионная стойкость легированных чугунов

Высококремнистые чугуны – это сплавы железа с кремнием (Fе–С–Si), содержащие 14-18% кремния. Резкое усиление коррозионной стойкости характерно для сплавов с содержанием кремния выше 14,5 %. Высокая коррозионная стойкость железокремнистых сплавов обусловлена образованием на их поверхности защитных пассивных пленок либо SiO2 (при концентрации Si в сплаве больше 16 %), либо состоящей из модификаций оксидов железа. При механическом повреждении пленка под действием окислителей способна к «самозалечиванию».

Этим сплавам свойственны высокая твердость и хрупкость; их нельзя прокатывать и обрабатывать резанием. Изготовление аппаратуры или отдельных узлов и деталей из таких сплавов возможно только литьем.

Сплавы Fe–C–Si весьма чувствительны к резким перепадам температур и не выдерживают быстрого или местного нагрева. Коррозионная стойкость этих сплавов весьма высока, особенно в растворах кислот. Эти сплавы устойчивы в концентрированной азотной кислоте при кипении, в растворах фосфорной кислоты всех концентраций при любых температурах. В растворах фтористоводородной кислоты и концентрированных растворах щелочей защитная пленка не образуется и сплавы типа Fе–С–Si в этих средах разрушаются.

Легирование железокремнистых сплавов молибденом (2-5 %) увеличивает его стойкость в горячей серной и соляной кислотах. Основные области применения этих сплавов – изготовление различной запорной арматуры, центробежных насосов и аппаратуры, для работы с агрессивными жидкостями.

Хромистые и никелевые чугуны обладают высокими механическими свойствами. Эти сплавы обладают удовлетворительными литейными свойствами.

Некоторые хромистые чугуны после отжига могут подвергаться холодной обработке резанием. Добавки кремния (1-2 %) также улучшают механическую обрабатываемость хромистых чугунов. Хромистые чугуны устойчивы в растворах азотной кислоты любой концентрации при нормальных температурах, в растворах серной (до 62%), фосфорной (до 70%), уксусной кислотах, в растворах солей, но в соляной кислоте они разрушаются. Применяются хромистые чугуны для изготовления химической аппаратуры, труб, деталей насосов и т.д.

Характерной особенностью никелевых чугунов является их высокая коррозионная стойкость в расплавах солей и концентрированных растворах щелочей. Никелевые чугуны с шаровидными включениями графита применяют для изготовления выпускного коллектора в двигателях внутреннего сгорания, где в связи с высокой температурой выхлопных газов создаются условия для интенсивной газовой коррозии (внешнего и внутреннего окисления чугунов).

Лекция № 9: Коррозия некоторых цветных металлов и сплавов на их основе

9.1 Коррозия меди и ее сплавы

В отсутствие окислителей медь обладает хорошей стойкостью в водных растворах и при обычных условиях не вытесняет водород из кислот (φCu↔Cu2++2e0=+0,34 В, φCu↔Cu++e0=+0,52 В). Медь интенсивно разрушается в агрессивных аммиачных и цианистых растворах с образованием сложных комплексных соединений. В реальных условиях, на воздухе, медь разрушается даже слабыми кислотами. На скорость коррозии меди в этих условиях кроме температуры существенно влияет скорость движения электролита.

С концентрированными серной и азотной кислотами медь интенсивно взаимодействует.

В разбавленных холодных растворах щелочей медь достаточно устойчива, и из нее можно изготовлять аппаратуру для хранения щелочных растворов, за исключением аммиачных растворов.

В нейтральных растворах медь устойчива, но наличие кислорода в растворе провоцирует коррозию. В морской воде медь устойчива, однако при доступе кислорода коррозия усиливается.

В атмосферных условиях медь относительно устойчива из-за образования на ее поверхности защитной пленки, состоящей из нерастворимого соединения СuСО3-Сu(ОН)2. Присутствие во влажной атмосфере SO2, НСl, Сl резко интенсифицирует коррозию меди, так как образующиеся продукты реакции не обладают защитными свойствами.

В газовых средах, содержащих хлор, бром, йод, пары серы, оксид углерода (IV), медь разрушается. Технические сорта меди интенсивно разрушаются под действием водорода при высоких температурах. Причиной этого вида коррозии – «водородной хрупкости меди» – является взаимодействие оксида меди (I), всегда присутствующего в технических сортах меди, с водородом по реакции

Сu2O + Н2= 2Сu + Н2O.

Пары воды разрушают связь между кристаллитами в металле, что приводит к появлению трещин.

Коррозионная стойкость сплавов на основе меди определяется их химическим составом.

Оловянистые бронзы выше по своей коррозионной стойкости, чем медь, в таких агрессивных средах, как разбавленные растворы серной и других минеральных кислот, щелочные растворы (исключая аммиачные), в морской воде. С повышением содержания олова в сплаве стойкость бронз увеличивается. Однако в азотной кислоте и других окислителях, в растворах цианистых соединений эти сплавы неустойчивы. С повышением температуры стойкость оловянных бронз понижается.

Алюминиевые бронзы устойчивы в разбавленных растворах минеральных кислот, не являющихся окислителями (в соляной, фосфорной) и в ряде органических кислот. Наилучшими коррозионными свойствами отличается бронза, содержащая 9,8 % алюминия и 4 % железа, а при введении в сплав 4–6 % никеля материал приобретает стойкость к газовой коррозии до 500 °С.

Кремнистые бронзы устойчивы в 92 %-ной серной кислоте при температурах до 50 °С.

Простые латуни обладают меньшей коррозионной стойкостью, чем медь.

Сложные латуни, содержащие марганец, хром, по своей коррозионной стойкости не уступают меди. Для латуни характерны такие виды коррозионных разрушений, как обесцинкование и коррозионное растрескивание. Основной мерой защиты от обесцинкования может служить дополнительное легирование сплава, в частности мышьяком (до 0,03 %), сурьмой, фосфором или оловом (до 1 %). Содержание мышьяка (0,01 %) предотвращает обесцинкование латуни (Л70) в морской воде при 50 °С.

Коррозионное растрескивание – процесс, связанный с наличием в изделиях после обработки внутренних напряжений. Такие разрушения являются результатом одновременно воздействия на металл межкристаллитной коррозии и внутренних напряжений. Меры предупреждения: 1) легирование латуней кремнием (до 1 %); 2) предварительная термическая обработка изделия.

9.2 Коррозия алюминия и его сплавы

Алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах несмотря на значение стандартного электродного потенциала (φAl↔Al3++3e0=-1,66 В, т.е. алюминий – химически активный элемент), так как на поверхности металла образуется защитная оксидная пленка. Такая пленка появляется почти мгновенно при соприкосновении свежего среза металла с воздухом, но рост ее продолжается медленно. В зависимости от условий поверхностная пленка состоит из аморфного или кристаллического оксида алюминия либо из гидроксида алюминия. Она обладает хорошим сцеплением и удовлетворяет условию сплошности. Таким образом, алюминий устойчив во всех средах, где на его поверхности образуется защитная пленка, и нестоек там, где эта пленка разрушается либо нет условий для ее формирования. Защитная пленка на алюминии может образовываться даже при отсутствии окислителей; вода, водные растворы нейтральных солей пассивируют поверхность алюминия.

Пленка оксида алюминия обладает настолько высокими защитными свойствами, что основная задача легирования алюминия – повышение механической прочности, а не химической стойкости.

В промышленной атмосфере алюминий корродирует и требует специальной защиты. В сильнокислых и сильнощелочных средах оксидная пленка на поверхности металла разрушается и коррозия возрастает.

Стойкость алюминия в растворах кислот увеличивается с повышением его чистоты. Его применяют для аппаратурного оформления процессов производства крепкой азотной кислоты.

В щелочных растворах оксидная пленка алюминия легко растворяется по схеме: Аl2O3 + 2NаОН → 2NаАlO2 + Н2O.

Поведение алюминия в различных средах прослеживается в таблице 3.

Таблица 3

Взаимодействие алюминия с различными средами

| Устойчив | Разрушается |
| --- | --- |
| – концентрированные кислоты, например, азотная кислота высоких концентрация (до 200С); – высокопроцентный олеум (до 200С); – фосфорная кислота (комнатной температуры); – уксусная кислота (комнатной температуры); – слабые растворы щелочей; – водные растворы аммиака; – расплавы щелочных металлов (до 300С); – газовые среды, содержащие сероводород, пары аммиака, сухой хлороводород и газообразный аммиак | – серная кислота средней концентрации; – галогеноводородные кислоты (ряд снижения агрессивности: HF – HCl – HBr – HJ); – муравьиная, щавелевая, хлорорганическая кислоты; – ртуть и растворы ее солей (образуют с алюминием амальгамы); – хлорсодержащие органические растворители, например, тетрахлорид углерода CCl4 |

Алюминиевые сплавы обладают меньшей коррозионной стойкостью, чем чистый алюминий.

Сплавы алюминия с медью (дюралюминий) обладают особенно невысокой стойкостью. Такие сплавы склонны к межкристаллитной коррозии. При использовании дюралюминия в качестве конструкционного материала для работы в агрессивных средах необходимо принимать защитные меры. Обычно дюралюминий плакируют технически чистым алюминием, при этом осуществляется одновременно и механическая, и электрохимическая (алюминий – анод по отношению к сплаву) защита сплава.

Сплавы алюминия с кремнием (силумины) обладают относительно хорошей коррозионной стойкостью во многих агрессивных, особенно в окислительных средах. Высокая стойкость силуминов объясняется образованием на поверхности защитной пленки, состоящей из Аl2О3 и SiO2. Щелочи и плавиковая кислота разрушают эти защитные пленки.

Контакт алюминия и его сплавов с другими металлами может вызвать интенсивную коррозию, особенно в растворах электролитов или во влажной атмосфере, поскольку в большинстве прочие металлы – катоды по отношению к алюминию. Особенно опасен для алюминия и его сплавов контакт с медью и ее сплавами и нержавеющими сталями.

Значительное влияние на коррозионную стойкость алюминия оказывают примеси. Так, примесь железа (более 0,01 %) вызывает выделение соединений типа FеАl3 в виде хрупких кристаллитов, что не только ухудшает пластичность металла и его обработку, но и интенсифицирует коррозионный процесс даже в нейтральных средах и атмосфере (φAl < φFeAl3, то есть алюминий – анод и подвергается разрушению).

9.3 Коррозия титана и его сплавов

Титан – химически активный элемент (φTi↔Ti2++2e0=-1,63 В, φTi↔Ti3++3e0=-1,21 В). Его инертность при обычных температурах объясняется образованием на его поверхности защитной оксидной пленки типа рутила (ТiO2). Рутил довольно устойчив по отношению к кислотам и основаниям. В окислительных средах титан устойчив в присутствии хлорид-ионов.

В таблице 4 представлены среды, в которых титан устойчив и в которых разрушается.

Таблица 4

Взаимодействие титана с различными средами

| Устойчив | Разрушается |
| --- | --- |
| – азотная кислота (до температуры кипения); – хромовая кислота; – «царская водка» (при обычных температурах); – молочная, уксусная, стеариновая кислоты (не утрачивает блеска); – влажный хлор; – пары серы и ее соединений; – органические среды: бензин, толуол, фенол, трихлорэтан, формальдегид; – тетрахлорид углерода CCl4 (даже при наличии ионизирующего излучения) | – сухой хлор; – слабые растворы плавиковой, муравьиной, щавелевой кислот; – концентрированные соляная и серная кислоты |

В атмосферных условиях скорость коррозии титана не превышает
1–10 мм/год. В морской воде титан практически не подвергается коррозии.

Сплавы титана с молибденом (3–5 %) достаточно устойчивы в растворах соляной, серной и фосфорной кислот. Высокие коррозионные и механические свойства имеют сплавы, содержащие 32–34 % Мо. Но они неустойчивы в концентрированных растворах серной и азотной кислот.

Сплавы титана, содержащие более 40 % тантала, обладают коррозионной стойкостью в таких сильно агрессивных средах, как кипящие растворы 20 %-ной соляной и 30 %-ной серной кислот.

Разработаны коррозионно-стойкие титановые сплавы типа Тi–Мо–Nb–Si.

При коррозии с водородной деполяризацией титановые сплавы насыщаются водородом, при этом значительно снижаются их механические свойства.

Одновременное воздействие растягивающих напряжений и среда хлоридов при повышенных температурах приводит к коррозионному растрескиванию титановых сплавов. При увеличении доли алюминия в сплавах снижается сопротивление коррозионному растрескиванию.

Раздел 5 – Защита от коррозии

Лекция № 10: Классификация методов защиты от коррозии и защита от коррозии с помощью металлических покрытий

10.1 Классификация методов защиты от коррозии. Воздействие на коррозионную среду

Для защиты от коррозии металлов применяют следующие основные методы:

- Воздействие на коррозионную среду.

- Воздействие на металл на стадии получения (легирование), в процессе термической или механической обработки.

- Электрохимической защита.

- Применение защитных покрытий.

- Применение изолирующих покрытий.

- Рациональное конструирование.

Методы воздействия на коррозионную среду

Уменьшение потерь от коррозии может быть достигнуто за счет изменения состава агрессивной среды путем воздействия на нее следующим образом:

– удалением из среды веществ, вызывающих коррозию металлов (снижение количества деполяризаторов);

– введением в агрессивную среду ингибиторов (замедлителей) коррозии.

1. Уменьшение содержания деполяризатора

Примерами подобного рода обработки среды являются:

- Уменьшение концентрации растворенного в воде кислорода (деаэрация) следующими способами:

– введением поглотителей кислорода (восстановителей), например, гидразина: N2H4 + O2  N2 + 2H2O;

– продувкой инертным газом;

– нагреванием воды (термическая деаэрация).

- Удаление кислот, вызывающих коррозию за счет водородной деполяризации путем нейтрализации раствора (кислых шахтных вод для защиты оборудования шахт и кислых грунтов для защиты газо- и нефтепроводов) гашеной известью Ca(OH)2 или едким натром NaOH.

2. Введение ингибиторов коррозии

Способ снижения коррозии с помощью ингибиторов называется ингибирование, а вводимые в среду вещества в небольших количествах – ингибиторами (замедлителями) коррозии. Ингибиторы уменьшают скорость коррозии без значительного изменения концентрации любого коррозионного реагента.

Уменьшение коррозии при введении ингибитора может произойти вследствие торможения как анодного, так и катодного процессов. Соответственно по механизму действия различают анодные, катодные и смешанные ингибиторы.

Анодные ингибиторы – вещества с окислительными свойствами, т.е. пассиваторы (хроматы, нитриты и др.). Замедляют коррозию за счет торможения перехода ионов металла в раствор или сокращения поверхности анода из-за образования защитных (пассивных) пленок на анодной поверхности.

Катодные ингибиторы:

– вещества, снижающие в нейтральной среде концентрацию кислорода в растворе, т.е. поглотители кислорода, например, сульфат натрия Na2SO4, гидразин гидрат N2H4H2O;

– вещества (например, ZnSO4, ZnCl2 и др.), образующие в щелочной среде нерастворимые соединения (например, Zn(OH)2), после осаждения которых на поверхности катода осуществляется его изоляция от среды; тем самым происходит торможение катодного процесса с кислородной деполяризацией;

– вещества, повышающие перенапряжение водорода на катоде при их адсорбции на катодных участках корродирующего металла (например, соли и окислы мышьяка и висмута As2O3, Bi2(SO4)3 и др.); тем самым происходит торможение катодного процесса с водородной деполяризацией, преимущественно в кислотах.

Смешанные (органические) ингибиторы адсорбируются только на поверхности металла. Так как продукты коррозии не адсорбируются, данные ингибиторы применяются при кислотном травлении металлов для очистки их от ржавчины, окалины, накипи. Это алифатические и ароматические соединения, содержащие атомы азота, серы и кислорода, например, амины, органические кислоты и соли (бензоат натрия), многоосновные спирты (этиленгликоль HOCH2–CH2OH) и др.

10.2 Металлические покрытия катодного и анодного типа

По отношению к коррозионному воздействию они делятся на катодные и анодные (рис. 25).

В катодных покрытиях (рис. 25, а) металл покрытия потенциал более положительный, чем потенциал защищаемого металла (основы), поэтому в коррозионном процессе покрытие является катодом, а основа – анодом. При локальном разрушении покрытия катодного типа корродировать начинает сталь, и поэтому, чтобы обеспечить защиту, такое покрытие должно быть беспористым.

Так, к металлам анодного типа покрытий на стали относятся хром, никель, свинец, медь и другие металлы более благородные, чем железо.

В анодных покрытиях (рис. 25, б) металл покрытия в данной среде более электроотрицателен, чем защищаемый металл (основа), поэтому в коррозионном процессе покрытие является анодом, а основа катодом. Такие покрытия образуют цинк, кадмий, алюминий и другие менее благородные металлы, чем железо. Эти покрытия создают дополнительную катодную защиту и могут быть пористыми.

Часто применяют многослойные покрытия анодной и катодной групп, что позволяет обеспечить более эффективную защиту.

I

основа

покрытие

К

К

А

А

е

е

Men+

а)

покрытие

I

основа

К

К

А

А

е

е

б)

Рис. 25. Схема, поясняющая действие катодного (а) и анодного (б) покрытий

по отношению к основному металлу

10.3 Способы нанесения металлических покрытий

Основными способами получения металлических покрытий являются:

– электрохимическое осаждение (электролитический метод);

– погружение изделия в расплавленный металл («горячий метод»);

– напыление;

– термодиффузионный метод (алитирование, хромирование и т.д.);

– плакирование (термомеханический метод).

10.3.1 Электрохимическое осаждение (электролитический метод)

Электрохимическое осаждение – метод нанесения гальванических покрытий (из цинка, меди, никеля, хрома и др.). Электрохимическое осаждение металлов проводят в гальванической ванне постоянного тока – электролизере (рис. 26). Покрываемое изделие служит катодом (К). В качестве анодов (А) используют пластины из осаждаемого металла (растворимые аноды).

Рис. 26. Схема электролизера для нанесения гальванических покрытий

К

А

А

Нанесения гальванического покрытия происходит в результате электрохимической реакции разряда гидратированных ионов металла на катоде с транспортировкой образовавшихся атомов в состав кристаллической решетки покрытия. Образовавшийся при растворении анода гидратированный ион металла разряжается на катоде по следующей схеме:

Mez+ ∙ nH2O + ze–  Me + nH2O.

Одновременно с разрядом ионов металла может протекать реакция выделения водорода

2Н+ + 2е– → Н2.

Структура гальванического покрытия, его физико-механические и защитные свойства определяются природой осаждаемого металла, составом раствора и режимами электролиза.

Типы гальванических покрытий

В машиностроении для защиты изделий от коррозии используют электрохимическое осаждение многих металлов: цинка, кадмия, никеля, хрома, олова, свинца, золота, серебра и др. Применяют также электролитические сплавы, например Сu–Zn, Сu–Sn, Sn–Bi и многослойные покрытия.

Наиболее эффективно (электрохимически и механически) защищают черные металлы от коррозии анодные покрытия цинком и кадмием.

Высокая стойкость цинка в атмосфере, его доступность и дешевизна обеспечили ему очень широкое применение для защиты стальных листов, проволоки, крепежа деталей машин, водопроводных труб, резервуаров и др. Однако в морских условиях цинковые покрытия разрушаются быстро.

Кадмий дороже цинка, но более стоек в кислых и нейтральных средах, растворах хлоридов. Однако кадмиевые покрытия в атмосфере промышленных городов стойки, чем цинковые. Поэтому кадмирование чаще используют для защиты черных и цветных металлов в условиях морского климата или в жидкой среде, содержащей хлориды.

Очень распространены никелевые покрытия. Их широко применяют как для защиты от коррозии, так и для декоративной отделки в машиностроении, приборостроении, автомобильной, медицинской, электронной промышленности, при изготовлении предметов бытового потребления. Никелевые покрытия весьма стойки в атмосфере, растворах щелочей и некоторых органических кислот, что объясняется способностью никеля к пассивации в этих средах. Защита от коррозии никелевыми покрытиями возможна только при отсутствии в них пор. Поэтому используют либо толстые покрытия (25-35 мкм), либо в сочетании их с другими покрытиями, например, наносят подслой меди 25-30 мкм, а затем 10-15 мкм никеля.

Хромовое покрытие из-за сильно выраженной способности к пассивации приобретает повышенную химическую стойкость и является катодным покрытием по отношению к стали. Хорошо сопротивляется атмосферной коррозии, стойко в азотной кислоте, ряде органических кислот, в растворах многих солей, в том числе содержащих серу. Хромирование широко применяют при изготовлении режущего инструмента, валов, осей цилиндров, двигателей, лопаток паровых и водяных турбин и др. Однако хромовые покрытия отличаются большой пористостью, склонны к растрескиванию. Поэтому, при хромировании в качестве защитно-декоративного покрытия осаждение хрома проводят в сочетании с другими металлами, например с медью, никелем.

Оловянные покрытия применяют главным образом для защиты от коррозии в растворах органических кислот и их солей, содержащихся в пищевых продуктах, а также от атмосферной коррозии в приборостроении, где наряду с защитными свойствами необходимо обеспечить паяемость изделия. Во многих пищевых средах в паре с железом олово является анодом. Продукты коррозии олова нетоксичны. Этим и объясняется применение этого дорогого металла для защиты от коррозии консервной тары.

10.3.2 Метод погружения в расплавленный металл («горячий метод»)

«Горячие» покрытия образуются при погружении защищаемого металла в расплавленный металл покрытия. Металл покрытия должен иметь более низкую температуру плавления, чем покрываемый металл. Это наиболее старый и простой метод нанесения цинка (tпл = 419 С), олова (tпл = 232 С), свинца (tпл = 327 С), алюминия (tпл = 657 С) на стальные листы и проволоку. Для растворения поверхностных окислов и лучшего сцепления покрываемый металл предварительно обрабатывают флюсом (52-56 % хлорида аммония NH4Cl + 5-6 % глицерина + хлористый цинк ZnCl4). Протягивание листов или проволоки через флюс, расплав наносимого металла и охлаждающую среду осуществляется тянущими роликами
(рис. 27).

2

1

3

4

5

Рис. 27. Схема ванны для нанесения покрытия «горячим методом»:

1 – стальной лист; 2 – флюс; 3 – тянущие ролики; 4– охлаждающая среда (масло); 5 – наносимый металл

Достоинством метода является получение достаточно толстых, почти беспористых покрытий. К числу недостатков относится неравномерность покрытия по толщине; сравнительно большой расход цветных металлов (помимо избыточной толщины защитного слоя, часть металла безвозвратно теряется вследствие угара, т.е. окисления кислородом воздуха).

10.3.3 Металлизация напылением газотермическим методом

Сущность метода состоит в нанесении расплава металла покрытия в виде дисперсных частиц на поверхность защищаемого металла с помощью струи сжатого газа. При этом расплавление напыляемого металла (в виде проволоки, ленты, порошка) осуществляется электрической или плазменной дугой, газовым пламенем. Частицы расплавленного металла, двигаясь с большой скоростью, ударяются о поверхность основного металла, сцепляются с ней, образуя металлическое покрытие.

При дуговой металлизации (рис. 28, а) проволоки из напыляемого металла подаются через наконечники, находящиеся под напряжением. При сближении проволок до необходимого расстояния между ними зажигается электрическая дуга, в результате чего торцы проволок оплавляются. Струя сжатого воздуха, подаваемая через сопло, распыляет металл покрытия и подает его на обрабатываемую поверхность в виде дисперсных частиц.

При газопламенном и плазменном напылении металл покрытия подается в газовое пламя горелки или плазменную дугу, под действием теплового потока которых частицы расплавленного металла разгоняются и попадают на обрабатываемую поверхность. На рис. 28, б представлен плазменный металлизатор.

1

2

3

4

5

6

7

а)

Рис. 28. Схема способов напыления газотермическим методом:

а) элетродуговым металлизатором; б) плазменно-порошковым металлизатором;

1 – проволока из металла покрытия; 2 – провода; 3 – механизм для протягивания проволоки; 4 – наконечник; 5 – сопло для подачи газа; 6 – капля расплавленного металла; 7 – поверхность защищаемой конструкции;

8 – неплавящийся (вольфрамовый) электрод; 9 – рабочее сопло, в которое подается плазмообразующий газ (ПГ); 10 – сопло для подачи порошка (П) с помощью транспортирующего газа (ТГ); 11 – сопло для подачи защитного газа (ЗГ)

б)

–

+

–

+

7

11

П

10

9

8

ПГ

ТГ

П

ЗГ

Разработаны методы распыления высококачественных сталей, что позволяет не изготовлять все изделия из этого ценного материала. Однако чаще всего на сталь напыляют анодные покрытия – цинк, алюминий. Иногда наносят покрытия с подслоем. Для повышения качества и долговечности защитных покрытий надземных участков и воздушных переходов магистральных и промысловых трубопроводов от атмосферной коррозии ВНИИСТом разработан газотермический метод нанесения цинковых и алюминиевых покрытии на трубы в базовых условиях, а на сварные стыки и дефектные места – в трассовых условиях толщиной не менее 0,25 мм. Расплавление и распыление металла для покрытия трубопровода проводят газоэлектрическими или газопламенными аппаратами.

Процесс нанесения газотермическим методом цинковых и алюминиевых покрытий на трубы включает в себя следующие операции: тщательную очистку наружной поверхности труб от ржавчины, окалины, жира и других загрязнений; газотермическую металлизацию очищенной поверхности труб цинком или алюминием до получения покрытия заданной толщины; контроль качества покрытий.

Недостатки напыленных покрытий – пористость вследствие чешуйчатой структуры застывших брызг металла и не очень прочное сцепление с защищаемым металлом.

10.3.4 Термодиффузионный метод

Сущность метода состоит в насыщении защищаемого металла (основы) атомами легирующего элемента в результате его диффузии при высоких температурах. Необходимое условие диффузии – нарушение структуры металлической решетки основного металла. При высокой температуре подвижность металлических ионов настолько велика, что происходит обмен металлов. Толщина покрытия определяется температурой и временем проведения процесса.

Процесс проводят при высокой температуре, в вакууме, в нейтральной или восстановительной среде, в атмосфере газообразного хлора. Изделия помещают в порошок наносимого элемента, либо в порошкообразное соединение этого металла, термически разлагающееся при повышенной температуре ниже температуры диффузии, часто добавляют нашатырь NH4Cl.

Так, в промышленности термодиффузионные покрытия на поверхности железа и его сплавов создают металлы:

– алюминий (термоалитирование);

– хром (термохромирование);

– кремний (термосилицирование).

В результате диффузионных процессов в поверхностном слое стали образуются сплавы окислов Аl2O3, Сr2Oз, SiO2 или двойных сплавов FеА12O4, FeCr2O4, Fe2SiO4, обладающих повышенными защитными свойствами и обусловливающих высокую жаростойкость термодиффузионных покрытий.

Термоалитирование (рис. 29) проводят следующим образом. Детали, очищенные от окалины, ржавчины и грязи, загружают в герметически закрывающийся ящик (реактор), тщательно засыпают реакционной смесью, состоящей из 50% алюминиевого порошка, 45-48% оксида алюминия Al2O3 и 2-5% нашатыря NH4Cl. Нагрев ведут в течение 3-4 ч при температуре 950-1000°С.

Рис. 29. Схема процесса алитирования:

1 – печь; 2 – клапан; 3 – реакционная смесь; 4 – железный ящик; 5 – изделия

Воздух + NH3 + HCl

5

4

3

2

1

Оксид алюминия Al2O3 необходим для предотвращения спекания металлического порошка. Нашатырь (хлористый аммоний NH4Cl) создает в реакторе защитную неокислительную атмосферу: при нагревании он разлагается на аммиак NH3 и хлористый водород HCl, которые вытесняют из реактора воздух. Алюминиевый порошок должен быть очень тонким, чтобы он смог проникнуть ко всем участкам поверхности обрабатываемой детали.

После термоалитирования сталь отличается высокой жаростойкостью (до 950 С) в парах серы и сернистом газе, применяется для защиты от окисления котельной аппаратуры, деталей газогенераторов, муфелей и др. Термодиффузионное насыщение стали алюминием – один из самых надежных способов защиты аппаратуры от окисляющего действия кислорода воздуха при повышенных температурах. Внешний алитированный слой отличается высокой хрупкостью, поэтому термоалитированию подвергают изделия в собранном виде.

Термохромирование проводят при температуре 1000-1500 °С в смеси порошкообразного хрома, каолина (для борьбы со спеканием) и нашатыря (для создания неокислительной атмосферы) в течение 8-16 ч. Образующийся в результате диффузии хрома в сталь поверхностный слой представляет собой твердый раствор Fe–Cr. Он обладает высокой жаростойкостью, жаропрочностью и твердостью (устойчивостью к износу). Термохромирование можно проводить и в газовой фазе – в парах хлористых солей хрома.

Термосилицирование как и термохромирование, осуществляют в порошкообразной (смесь измельченного кремния или ферросилиция с хлористым аммонием) и газовой (парах четыреххлористого кремния) средах при температуре 10100-1200 °С в течение 10-24 ч. Термодиффузионное насыщение кремнием повышает износоустойчивость и хорошо защищает углеродистую сталь от газовой коррозии.

10.3.5 Плакирование

Плакирование – термомеханический метод получения защитного металлического слоя. Покрытие образуется в результате совместной прокатки, горячей прессовки, нагрева под давлением двух металлов, один из которых играет роль защитного покрытия. Толщина покрытия обычно составляет 10-20% от толщины основного металла.

Сцепление слоев очень хорошее, так как обеспечивается диффузией при одновременном действии температуры и давления.

Защитные свойства покрытия при неповрежденной поверхности очень высоки, практически не отличаются от свойств плакирующего металла.

Изготовление жаростойких биметаллов способствует значительной экономии высоколегированной стали.

Метод применяют при изготовлении биметаллических листов, ленты, проволоки, для облицовки стальных сосудов, автоклавов.

Лекция 11: Электрохимические методы защиты

Электрохимическая защита – это метод уменьшения скорости электрохимической коррозии в результате поляризации металлической конструкции. В зависимости от вида поляризации электрохимическую защиту подразделяют на катодную и анодную защиту.

11.1 Катодная защита

Катодная защита – наиболее распространенный вид электрохимической защиты. Ее используют для борьбы с коррозией таких металлов, как сталь, медь, латунь, алюминий, в условиях несильно агрессивных сред. Она эффективна для предотвращения коррозионного растрескивания, межкристаллитной коррозии, обесцинкования латуней, питтинга сталей в почвах и морской воде. Наибольшее применение катодная защита получила для борьбы с коррозией подземных сооружений (трубопроводов, газопроводов, кабельных установок), металлических конструкций в морской и речной воде.

Сущность катодной защиты состоит в катодной поляризации защищаемого металла. Катодная защита может осуществляться двумя методами:

1) поляризацией от внешнего источника тока;

2) созданием контакта с другим материалом (протектором), имеющим более отрицательный потенциал, чем металл изделия.

11.1.1 Катодная защита с помощью внешнего источника тока

Катодная защита внешним током (рис. 21) осуществляется с помощью присоединения отрицательного полюса источника тока к защищаемому объекту (металлической конструкции), а положительного полюса – к вспомогательному электроду, работающему как анод (к болванке металла или графита, дополнительному аноду).

доп.

анод

катодные и анодные

участки конструкции

К1

А1

А2

Электрическая схема

конструкция

(труба)

источник постоянного тока

анодное

заземление

вспомогательный

электрод

засыпка

Принципиальная схема

Рис. 21. Катодная защита изделия внешним током

При таком присоединении разряжается источник тока и разрушается дополнительный анод. Деталь становится катодом и не разрушается.

В процессе защиты анод активно разрушается и подлежит периодическому восстановлению. В качестве материала анода применяют чугун, сталь, уголь, графит, металлический лом (старые трубы, рельсы и др.). Так как эффективное сопротивление прохождению электрического тока оказывает только тот слой почвы, который находится в непосредственной близости от анода, то его обычно помещают в так называемую засыпку – толстый слой кокса в смеси с гипсом и поваренной солью. Засыпка имеет высокую электропроводность, благодаря чему снижается переходное сопротивление почва–анод.

Катодную защиту заводской аппаратуры (холодильников, теплообменников, конденсаторов и др.), подвергающейся воздействию агрессивной среды, осуществляют путем подсоединения к отрицательному полюсу внешнего источника тока и погружения анода в эту среду (рис. 22).

Агрессивная среда

Внешний источник тока

Аппаратура (емкость)

Анод

Рис. 22. Схема катодной защиты емкости с агрессивной средой

Накладываемое для защиты напряжение выбирают из необходимости обеспечения защитной плотности тока определенной величины. Во всех случаях оптимальная защитная плотность тока должна превышать плотность тока, эквивалентную скорости коррозии металла в той же среде. Чем выше скорость коррозии, тем больше защитная плотность тока. Важно также, чтобы она была равномерной по всей поверхности защищаемой конструкции. Превышение оптимальной величины защитной плотности тока нежелательно, так как может привести к некоторому снижению катодной защиты вследствие увеличения скорости выделения водорода, сопровождающейся водородным охрупчиванием или коррозионным растрескиванием материала и разрушением защитного покрытия (эффект «перезащиты»). Эффективность катодной защиты характеризуется величиной защитного эффекта.

Катодную защиту внешним током широко применяют как дополнительное средство к изоляционному покрытию. При этом изоляционное покрытие не обязательно должно быть беспористым, так как защитный ток в основном протекает по обнаженным участкам металла, которые и нуждаются в защите.

Катодная защита внешним током нецелесообразна в условиях атмосферной коррозии, в парообразной среде, в органических растворителях, так как в этом случае коррозионная среда не обладает достаточной электропроводностью.

11.1.2 Сущность протекторной защиты

Катодная протекторная защита (рис. 23) заключается в присоединении к защищаемому изделию протектора – пластины металла, потенциал которого более электроотрицателен, чем у изделия. Протектор является анодом и расходуется в процессе своего защитного действия (его называют «жертвенным» анодом). В качестве протектора используют магний, цинк и их сплав (90% Al + 10% Zn). Алюминий применяют реже, так как он быстро покрывается очень плотной оксидной пленкой, которая пассивирует его и ограничивает токоотдачу. Протектор, растворяясь в окружающей среде, посылает электроны конструкции и катодно заполяризовывает ее. После полного растворения протектора или потере контакта его с защищаемой конструкцией протектор необходимо заменить.

Принципиальная схема

П (протектор)

катодные и анодные

участки конструкции

К1

А1

А2

Электрическая схема

труба

стальная

протектор

(пластина)

наполнитель

(солевая смесь)

Рис. 23. Схема катодной протекторной защиты

Протектор работает эффективно, если переходное сопротивление между ним и окружающей средой невелико. К резкому увеличению переходного сопротивления может привести образование на поверхности протектора (например, цинкового) слоя нерастворимых продуктов коррозии, изолирующих его от окружающей среды. Поэтому во избежание этого протектор помещают в наполнитель – смесь солей, которая создает вокруг него определенную среду, облегчающую растворение продуктов коррозии и повышающую эффективность и стабильность работы протектора в грунте.

Действие протектора ограничивается определенным расстоянием. Максимально возможное удаление протектора от защищаемой конструкции называется радиусом действия протектора. Он зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются электропроводность среды (в первую очередь), разность потенциалов между протектором и защищаемой конструкцией, поляризационные характеристики. С увеличением электропроводности среды защитное действие протектора распространяется на большее расстояние. Так, радиус действия цинкового протектора при защите стали в дистиллированной воде равен 0,1 см, морской воде – 4 м, в 3 %-ном растворе NaCl – 6 м.

Протекторную защиту по сравнению с катодной защитой внешним током целесообразно использовать в тех случаях, когда получение энергии извне связано с трудностями или если сооружение специальных электролиний экономически невыгодно.

В настоящее время протекторную защиту применяют для борьбы с коррозией металлических конструкций в морской и речной воде, грунте и других нейтральных средах. Использование протекторной защиты в кислых средах ограничивается высокой скоростью саморастворения протектора.

Как и в случае катодной защиты внешним током эффективность протекторной защиты возрастает при ее совместном использовании с защитными покрытиями. Так, нанесение битумного покрытия на трубопроводы значительно улучшает распределение защитного тока, уменьшает число анодов и увеличивает протяженность участка трубопровода, защищаемого с помощью одного протектора. Если одним магниевым анодом можно обеспечить защиту непокрытого трубопровода длиной всего 30 м, то защита покрытого битумом трубопровода действует на длину до 8 км.

Применяется для защиты: холодильного оборудования, в судостроении, котлостроении и химическом машиностроении, а также хранилищ нефти и газа.

11.2 Анодная защита с помощью внешнего источника тока

Сущность анодной защиты состоит в анодной поляризации от внешнего источника тока (создание пассивного состояния поверхности металла за счет анодной поляризации от внешнего источника), если потенциал защищаемого металла смещается в пассивную область. Ряд металлов (хром, никель, титан, цинк, железо и их сплавы) легко переходят в пассивное состояние, т.е. образуют на поверхности защитную пленку, что ведет к смещению потенциала в положительную сторону и уменьшает скорость коррозии. Например, железо в обычном состоянии имеет потенциал –0,4 В, а в пассивном +1 В.

При этом защищаемую конструкцию подсоединяют к положительному полюсу внешнего источника тока, а вспомогательный электрод (катод) – к отрицательному (рис. 24).

защищаемая

конструкция

(труба)

источник постоянного тока

вспомогательный

электрод (катод)

Рис. 24. Схема анодной защиты изделия внешним током

Метод анодной защиты обладает следующими особенностями:

1. Метод анодной защиты чувствителен к pH среды, так при рН < 2 пассивность железа не достигается.

2. Скорость коррозии при анодной защите никогда не уменьшается до нуля, хотя может быть и очень небольшой (в отличие от катодной защиты). Зато защитная плотность тока значительно ниже, а потребление электроэнергии невелико.

3. Высокая рассеивающая способность, т.е. возможность защиты на более отдаленном от катода расстоянии  и в электрически экранированных участках.

4. Анодная защита потенциальна опасна, так как в случае перерыва подачи тока возможно активирование металла и его интенсивное анодной растворение. Поэтому анодная защита требует наличия тщательной системы контроля.

5. Имеет относительно ограниченное применение, так как пассивация эффективна в основном в окислительных средах при отсутствии активных депассивирующих ионов, например ионов хлора для железа и нержавеющих сталей.

Метод анодной защиты используется для металлов и сплавов, легко пассивирующихся при анодной поляризации. В химической промышленности его успешно применяют для снижения скорости коррозии низкоуглеродистой стали в серной кислоте и в растворах, содержащих аммиак и нитрат аммония, а также для защиты конструкционных материалов (например, углеродистой и нержавеющей сталей), способных пассивироваться во многих средах.

11.3 Принципы создания коррозионностойких сплавов

Повышение коррозионной стойкости сплавов сводится к введению в сплав легирующих элементов, способствующих облагораживанию, т.е. получению более положительных электродных потенциалов, образованию однородной структуры или окисных пленок с высокими защитными свойствами. Соблюдение указанных принципов легирования проследим на примере коррозионно-стойкой стали 12Х18Н9Т.

Получение более положительного электродного потенциала стали наблюдается при введении в ее состав определенного количества хрома
(рис. 20). При введении около 12% хрома электродный потенциал стали из отрицательного (– 0,58 В) резко превращается в положительный, что способствует увеличению коррозионной стойкости.

Рис. 20. Зависимость электродного потенциала Е стали

от содержания в ней хрома

Е, В

% Cr

12

+0,2

0,0

–0,5

Образование однородной (аустенитной) структуры достигается введением никеля, снижающим температуру полиморфного превращения железа. Также он снижает скорость диффузии углерода в кристаллической решетке железа, тем самым препятствуя выделению карбидной фазы.

Однородность структуры значительно влияет на коррозионную стойкость стали. Так, рассматриваемая сталь подвергается межкристаллитной коррозии, проявляющейся следующим образом (рис. 12). При нагреве часть хрома у границ зерен взаимодействует с углеродом, образуя карбиды. Концентрация хрома у границ зерен становится меньше 12 %, и сталь на таких участках приобретает отрицательный потенциал, а в центре – положительный. Данная неоднородность приводит к образованию микропар и разрушению аустенитного зерна по границам зерен.

Влияние однородности структуры на коррозионную стойкость сплава проследим на примере нержавеющей стали марки 12Х18Н9, подверженной межкристаллитной коррозии. Сохранение однородности аустенитного зерна достигается введением в сталь титана, который является более активным карбидообразователем, чем хром, и связывает почти весь углерод (12Х18Н9Т).

Коррозионную стойкость сплавов также можно повысить удалением из них вредных примесей, ускоряющих коррозию. Так, удаление железа из алюминиевых и магниевых сплавов за счет применения более чистых лигатур повышает их стойкость в десятки раз.

Лекция 12: Неметаллические защитные покрытия

Представляют собой защитные пленки определенного химического состава (оксиды, фосфаты), получаемые следующими способами:

– фосфатирование;

– оксидирование.

12.1 Фосфатные покрытия и методы их нанесения

Основное назначение процесса – обработка стальных деталей в горячем растворе фосфорнокислых солей марганца, железа, цинка. При этом на поверхности изделия образуется пористая пленка, состоящая из труднорастворимых фосфатов этих металлов. Благодаря пористости пленка хорошо удерживает масло, краску и служит, отличным грунтом под лакокрасочное покрытие. Сама фосфатная пленка не обладает высокими антикоррозионными свойствами и используется в качестве защитной в сочетании с лакокрасочными покрытиями или после пропитки ее маслом, В этом случае она надежно защищает сталь от коррозии. Фосфатная пленка нерастворима в воде, обладает стойкостью против атмосферной коррозии, жаростойкостью до 500 С, морозостойкостью до –75 С, а также диэлектрическими свойствами.

Иногда применяют обработку фосфатированного изделия в 7-9%-ном растворе бихромата натрия, который заполняет поры и пассивирует нефосфатированные участки поверхности металла.

Обычно фосфатирование проводят при температуре 95-98 °С погружением стальных изделий в раствор, содержащий фосфаты марганца и железа – Мn(Н2РO4)2, МnНРO4, Fе(Н2РO4)2. Используют также раствор на основе монофосфата цинка Zn(Н2РO4)2. Продолжительность фосфатирования 0,5-3 ч.

Предполагается, что образованию фосфатной пленки предшествуют электрохимические реакции ионизации железа на анодных участках

Fе → Fе2+ + 2е

и выделения водорода на катодных участках

2Н++2е → Н2.

В горячей воде дигидрофосфаты марганца и железа гидролизуются с образованием нерастворимых двух- и трехзамещенных фосфатов МеНРO4 и Ме3(РO4)2.

Фосфатирование заканчивается после того, как вся поверхность покроется сплошной пленкой.

Фосфатирование рекомендуется для всех деталей, подлежащих окраске.

12.2 Защита от коррозии методом оксидирования

Основное назначение этого процесса – защита черных и цветных металлов от атмосферной коррозии путем образования оксидной пленки на защищаемой поверхности.

Особенно широко применяют оксидирование алюминия и его сплавов, которое может вестись электрохимическим или химическим способами.

Электрохимический способ оксидирования алюминия (анодирование). Процесс проводят в гальванической ванне (рис. 30). Чаще всего используют 20% раствор серной кислоты H2SO4. На алюминиевую деталь подают положительный потенциал, т.е. она является анодом (+). Катодом (–) является свинцовая пластина (Pb) или корпус ванны.

Источник тока

20 % H2SO4

Pb

(К)

Al

(А)

Рис. 30. Схема электрохимического оксидирования алюминия (анодирования)

При электролизе происходят следующие процессы:

– диссоциация молекул воды с образованием катионов водорода и анионов гидроксила:						H2O → H+ + OH–;

– разрядка ионов водорода на катоде:		2H+ + 2е → H2;

– разрядка ионов гидроксила на аноде с образованием воды и атомарного кислорода:						2OH– → H2O + O +2e;

– окисление алюминия атомарным кислородом: 2Al + 3O → Al2O3.

Оксидная пленка, образующаяся в результате анодного окисления алюминия, хорошо защищает от атмосферной коррозии, служит прекрасным грунтом под лакокрасочное покрытие. Пленка устойчива к воде и некоторым минеральным кислотам, однако легко растворяется в щелочах. Она состоит из кристаллической модификации А12О3 и аморфной окиси алюминия. Пленка отличается достаточной твердостью, хорошо сопротивляется механическому износу и обладает высокими электроизоляционными свойствами.

Серная кислота участия в анодировании не принимает, а служит для улучшения электропроводности.

Для повышения защитных свойств оксидной пленки изделия после оксидирования и промывки обрабатывают паром или горячей водой, погружают в горячие растворы хроматов и бихроматов, гидрофобизируют специальными веществами. При обработке паром происходит смыкание пор из-за гидратации окисла. В процессе хроматной обработки образуются более стойкие соединения типа (АlO)2СrO4 – хроматов алюминия.

Химическое оксидирование алюминия и его сплавов осуществляют путем погружения деталей на 5-10 мин при температуре 90-95 °С в щелочные хроматные растворы, содержащие Na2СO3, NaОН, Nа2СrO4. Этот способ по сравнению с электрохимическим оксидированием проще, но имеет ограниченное применение из-за малой толщины образующейся пленки (3-4 мкм) и ее невысоких механических и диэлектрических свойств.

Метод оксидирования черных металлов, известный также под названием воронения, относится к самым старым способам защиты стали от коррозии. Процесс можно проводить химическим, термическим и электрохимическим способами.

Химическое оксидирование стали осуществляют кипячением изделий в ванне в растворе NaОН, NaNO2, NaNO3 (сильные окислители) при температуре 135-145 °С в течение 30-90 мин.

В результате взаимодействия железа со щелочью и окислителем на поверхности образуется оксидная пленка, состоящая преимущественно из магнитной окиси Fе3O4. Толщина пленки (0,6-3 мкм) и скорость ее роста зависят от концентрации щелочи, окислителя и температуры проведения процесса.

Для повышения антикоррозионных свойств оксидную пленку промасливают, для чего изделие после оксидирования сначала погружают на 2-3 мин в горячий 2-3%-ный раствор хозяйственного мыла (для лучшего смачивания маслом), а затем на 5-10 мин в минеральное масло (трансформаторное, машинное, пушечное) при температуре 105-120 °С.

Ввиду относительно невысоких защитных свойств оксидных пленок на стали воронение применяют главным образом для декоративных целей, а также для придания черной окраски деталям стрелкового оружия и точных приборов. Воронению подлежат шестерни, пружины, валки и т.д.

Оксидирование – один из эффективных способов повышения коррозионной стойкости магниевых сплавов. Его осуществляют в хромовокислых электролитах с последующим нанесением лакокрасочного покрытия.

12.3 Лакокрасочные материалы и способы их нанесения

Защитные действия лакокрасочного покрытия заключаются в создании на поверхности металлического изделия сплошной твердой пленки, которая препятствует агрессивному воздействию окружающей среды и предохраняет металл от разрушения. Покрытия выполняют многослойными, так как покровный материал не может давать беспористого слоя.

Лакокрасочные покрытия могут состоять из следующих слоев:

– грунтовка – материал, образующий нижний слой покрытия, и обеспечивающий прочное сцепление его верхних слоев с поверхностью защищаемого металла;

– покровные эмали и лаки или краски.

Лаки – коллоидные растворы высыхающих масел, смол, эфиров целлюлозы в летучих органических растворителях (бензоле, ацетоне, скипидаре, этилацетате и др.). Твердое покрытие образуется вследствие испарения растворителя либо в результате полимеризации масла или смолы при нагревании или добавлении соответствующих катализаторов.

Эмали – раствор лака, в который введены измельченные пигменты.

Краски – суспензия минеральных пигментов в органическом связующем (пленкообразователе). Наиболее широко используемые пигменты, придающие краске необходимый цвет: окислы свинца, цинка, железа, титана, хромат цинка, карбонат свинца, сернокислый барий, сажа, цинковая или алюминиевая пудра. Связующим может быть высыхающее растительное масло, например льняное, конопляное.

При соответствующем подборе материалов и способа нанесения эти покрытия обеспечивают достаточно надежную защиту металлических конструкций от коррозии в атмосфере и ряде коррозионных сред (наружной и внутренней поверхности газонефтепроводов, резервуаров, различных подземных, надземных и подводных строительных конструкций, речных и морских судов и др.).

Основными достоинствами лакокрасочных покрытий являются:

1) сравнительная дешевизна;

2) относительная простота нанесения;

3) легкость восстановления разрушенного покрытия;

4) сочетаемость с другими способами защиты, например протекторной защитой, фосфатными и оксидными покрытиями;

5)возможность получения покрытий любого цвета, обладающих наряду с защитными свойствами красивым внешним видом.

К недостаткам лакокрасочных покрытий следует отнести:

1)  малую термостойкость (предельная температура наиболее термостойких красок 150-200 °С);

2) сравнительно невысокую механическую прочность;

3) недостаточную стойкость к водяной среде.

Состав лакокрасочных материалов:

1. Пленкообразующее вещество (пленкообразователь), в качестве которого могут выступать: высыхающие масла (растительные); олифы; каучуки; продукты переработки нефти.

Наибольшее распространение получил масляный пленкообразователь – олифа. Натуральную олифу приготовляют из высыхающих растительных масел, обработанных при высокой температуре ~300 °С с целью частичной полимеризации. Искусственную олифу – в результате окисления или крекинга нефтяных углеводородов. На воздухе олифа окисляется и полимеризуется до твердого состояния. Этот процесс можно ускорить, добавив в олифу небольшое количество сиккатива (свинцовое, марганцевое и кобальтовое мыла), являющегося катализатором полимеризации.

Твердая пленка на поверхности металлического изделия может образовываться в результате:

– реакций полимеризации, поликонденсации при нагревании или добавлении соответствующих катализаторов;

– испарения растворителя, в качестве которого могут применяться спирты, ацетон, бензин, скипидар, толуол, этилацетат и др. Также растворители придают пленкообразующим веществам такую вязкость, при которой они легко наносятся на поверхность.

2. Краситель и пигменты придают лакокрасочным покрытиям определенный цвет. Краски растворяются в пленкообразователе, а пигменты находятся в нем в нерастворимом мелкодисперсном состоянии.

3. Наполнитель – инертное вещество (мел, тальк, асбестовая пыль и др.), вводимое в пленкообразующее вещество для снижения расхода пигментов, а также для улучшения влагостойкости и антикорозионных свойств пленки. Частицы наполнители распределяются между частицами пигмента и заполняют имеющиеся в пленке промежутки.

Лакокрасочные покрытия для наружной поверхности труб инертны к металлу и устойчивы в неорганических кислотах и щелочах, обладают хорошей вязкостью, гибкостью и адгезионными свойствами.

Для надземных трубопроводов применяют грунтовки на основе различных смол (феноло-формальдегидной смолы) и специальным растворителем, который уменьшает вязкость смол и увеличивают их смачивающую способность. Затем наносят два слоя покровных эмалей или лаков с добавлением в верхний слой 10-15 % алюминиевый пудры. Общая толщина покрытия ~ 0,2 мм.

Данные покрытия наносят на поверхность трубопровода непосредственно на трассе разбрызгиванием при помощи пневматических краскораспылителей.

Лакокрасочные покрытия для внутренней поверхности труб повышает гладкость стенок, уменьшая шероховатость, обеспечивает большую производительность транспортирования продуктов на 8-10 % и предохраняет металл труб от коррозионного воздействия рабочих сред.

Наиболее широко известны лакокрасочные покрытия на основе эпоксидных смол. Они обладают очень высокой адгезией к металлу, термо- и химической стойкостью и другими ценными свойствами. В композиционный состав лакокрасочного покрытия входят отвердитель (гексаметилендиамин, полиэтиленполиамин и др.), пластификатор для повышения эластичности пленок после высыхания (касторовое масло, каучуки, дибутилфталат и др.), наполнитель (например, окись хрома) и растворитель.

Поверхность труб покрывают в трассовых условиях с применением каретки на роликах и распылительной форсунки. Каретка перемещается от одного конца труб длиной 60 м до другого, нанося лакокрасочное покрытие на внутреннюю поверхность. Перед нанесением покрытия внутреннюю поверхность труб очищают от грязи и загрязняющих предметов.

Срок службы покрытий невелик 2-4 года.

12.4 Изоляционные материалы и способы их нанесения

Основным условием борьбы с грунтовой коррозией трубопроводов является предотвращение контакта металла труб с агрессивной средой. Это достигается созданием на поверхности трубопровода изоляционного покрытия. Хорошее изоляционное покрытие исключает попадание блуждающих токов на трубопровод и защищает его от электрохимической коррозии.

Изоляционное покрытие имеет определенную конструкцию. В зависимости от коррозионной активности среды изоляционные материалы для защиты газонефтепроводов можно подразделить на следующие: полимерные, битумные, лакокрасочные, стеклоэмалевые и др. Чем хуже свойства и качество покрытия, тем больше стоимость обслуживания трубопровода.

Как правило, изоляционное покрытие многослойное и может состоять из слоев различных материалов (например, битумно-резиновые) или слоев одного материала (например, покрытие из полимерных лент, порошков или стеклоэмали, не считая грунтовки). Тип и общая толщина изоляционного покрытия зависят от коррозионной активности среды.

На практике применяют нормальный и усиленный тип изоляционных покрытий. Усиленный тип изоляционного покрытия используют при прокладке труб диаметром 1020 мм и более в солончаковых и поливных почвах, на подводных переходах и поймах рек, на переходах через железные и автомобильные дороги и в других осложненных условиях прокладки.

Полимерные материалы – основные и перспективные для изоляции трубопроводов. Они обладают рядом преимуществ: лучшей водостойкостью, большим электросопротивлением и сроком службы, удобством и экономичностью использования.

Полимерные материалы применяют:

– в виде полимерных лент в базовых или трассовых условиях;

– в виде полимерных композиций, наносимых на поверхность труб в порошкообразном или жидком виде в заводских или базовых условиях. Наиболее перспективны заводские покрытия, которые обеспечивают высокие эксплуатационные свойства.

12.4.1 Нанесение  покрытий с помощью полимерных лент

Полимерные ленты предназначены для изоляции наземных и подземных трубопроводов диаметром не выше 1420 мм. Они подразделяются на две группы:

1) основные функции защитного покрытия исполняет полимерная пленка, а клей служит для приклеивания этой пленки к трубе;

2) защитной изоляцией является клей, а пленка играет роль подложки и обертки.

Покрытия в виде полимерных лент состоит из следующих слоев:

1. Клей, наносимый с одной ленты для приклеивания ее к трубопроводам. Клеи представляют собой растворы полимеров в бензине.

Для антикоррозионных покрытий из полимерных лент применяют специальные грунтовки на основе полимерных клеев. Толщина слоя грунтовки составляет 30-80 мкм.

2. Изоляционные полимерные ленты. Наиболее часто применяют ленты на основе поливинилхлорида и полиэтилена.

– Для изоляции трубопроводов изготовляют поливинилхлоридные ленты с различными добавками, которые придают поливинилхлориду необходимую эластичность и пластичность. Кроме того, к поливинилхлориду добавляют стабилизаторы, повышающие его стабильность в атмосферных условиях, красители (обычно голубой). Поливинилхлорид и его аналоги являются устойчивыми до температуры 150° С. Липкие ленты поставляют в рулонах шириной 100-500 мм толщиной 0,30-0,35 мм, длиной не менее 100 м.

Поливинилхлоридные ленты влагоустойчивы, обладают высокими диэлектрическими свойствами, хорошо противостоят различным растворителям, обладают высокими защитными свойствами.

– Полиэтиленовые ленты могут изготавливаться на основе полиэтилена высокой плотности (ВП) и низкой плотности (НП). В нашей стране из полиэтиленовых лент изготовляют липкие изоляционные ленты из полиэтилена никой плотности (ПЭЛ). Лента ПЭЛ обладает более высокими характеристиками. Полиэтиленовую ленту можно наносить на трубопроводы при отрицательных температурах до –25 °С и ниже. Изготовляют ее со слоем клея на одной стороне толщиной до 100 мкм. Полиэтиленовые ленты толщиной 0,30-0,35 мм, применяемые для изоляции трубопроводов, имеют ширину 100-500 мм в зависимости от диаметра труб.

3. Защитные рулонные обертки для защиты покрытий из полимерных лент от механических повреждений

Наиболее широко применяют ПЭКОМ, который представляет собой липкую оберточную пленку толщиной 0,6 и 0,3 мм. Ее изготовляют из смеси полиэтилена, синтетического каучука (не более 5 %), наполнителя, стабилизатора, битума (не более 10 %), модификатора. ПЭКОМ используют при температуре эксплуатации трубопроводов от 50 до –30 °С. Поставляют ее длиной в рулоне 125 и 180 м. Применяют также липкую обертку на основе полиэтилена общей толщиной не менее 0,6 мм со слоем клея 0,1 мм на одной стороне (ЛПП-2).

Полимерные покрытия на основе полиэтилена и поливинилхлорида применяют нормального и усиленного типов. Наносят их в трассовых или базовых условиях. Полимерные покрытия из поливинилхлоридных лент нормального или усиленного типа включают два слоя этих лент. В покрытиях усиленного типа применяют также два слоя защитных оберток.

Изоляционное покрытие, состоящее из грунтовки, одного слоя полимерной ленты и одного слоя защитной обертки, соответствует покрытию усиленного типа. На участках подводных переходов, на переходах под железными и автомобильными дорогами покрытие наносят из двух слоев Изоляционной полимерной ленты и двух слоев защитной обертки.

Для нанесения полимерных композиций на основе полиэтилена применяют экструзионно-намоточный способ для труб диаметром более
600 мм и способ непрерывной экструзии «чулком» для труб диаметром менее 600 мм. Покрытие наносят по подклеивающему слою (адгезиву), представляющему собой сополимер этилена с эфирами акриловой кислоты, сополимер этилена с винилацетатом (сэвилен) при композиции на основе бутилкаучука. Перед нанесением покрытия трубы поступают в сушильную печь, а затем в камеру дробеметной очистки, как и при нанесении порошкообразного полиэтилена.

При экструзионно-намоточном способе трубе придают равномерное вращательно-поступательное движение. На нее из одного экструдера поступает лента клеевого слоя толщиной 0,15-0,2 мм через щелевую головку, а из другого экструдера – лента основного слоя толщиной 0,3-0,5 мм, формирующая защитное свето- и термостабилизированное полиэтиленовое покрытие.

Способом непрерывной экструзии «чулком» покрытие наносят через наклонную кольцевую головку, питаемую двумя или тремя экструдерами в зависимости от размера труб и производительности изоляционной установки. Полученное полиэтиленовое покрытие охлаждают до температуры 60-70 °С, обливая холодной водой.

12.4.2 Нанесение покрытий с помощью полимерных порошкообразных материалов

Широкое применение для получения изоляционных покрытий нашел порошкообразный полиэтилен высокой плотности (ВП).

Порошкообразный полиэтилен ВП наносят на трубы методом напыления в виде сплошного покрытия. Напыление порошка полиэтилена на трубы производят в заводских условиях с доставкой на трассу готовых изолированных труб. Трубы с заводским покрытием не разрушаются при изгибе, обладают высокой химической стойкостью. Заизолированные трубы могут долгое время находиться в различных погодных условиях без заметного изменения свойств. В условиях трассы изолируют только стыки труб.

Нанесения покрытия на поверхность труб осуществляется методом экструзии расплавленного гранулированного полиэтилена, газопламенным напылением, напылением эпоксидной порошковой краски. Наиболее производительным и эффективным является способ напыления полимерного порошка на поверхность трубы в псевдосжиженном состоянии с помощью вращающих роторов (рис. 31).

Перед нанесением изоляции трубы сушат, очищают от ржавчины и подают в трубоочистительную дробеметную машину. Затем труба поступает в газопламенную печь и нагревается до температуры 240-260 °С. Трубе сообщают электрический заряд одного знака (+), а материалу в «кипящем» слое – другого знака (–). Заряженный поток частиц напыляемого порошка при вращении роторов равномерно подается к поверхности трубы и прилипает к ней. При этом труба вращается и покрывается оплавленной монолитной пленкой полимерного материала. Покрытие уплотняют с помощью прижимных валиков, покрытых специальной резиной. Процесс нанесения полимерного порошка на нагретую трубу складывается из следующих операций:

1. Заполнение емкости порошком и размещение нагретой трубы над емкостью с порошком (рис. 31, а).

2. Включение вращения трубы и роторов в емкости с порошком.

3. Подача тока высокого напряжения на трубу и роторы (начало образования слоя покрытия) (рис. 30, б).

4. Включение прикатывающего устройства и коронирующих сеток (процесс формирования покрытия) (рис. 30, в)

1

2

3

4

5

а)

Рис. 31. Схема процесса нанесения полимерного порошка на нагретую трубу:

1 – порошок; 2 – емкость для порошка; 3 – устройство для образования кипящего слоя (роторы); 4 – прикатывающее (уплотняющее) устройство из валиков; 5 – труба;

6 – слой оплавленного покрытия; 7 – коронирующие сетки

б)

7

+

+

+

+

+

+

+

в)

6

+

+

+

+

+

+

+

12.5 Изоляция сварных стыков труб

Большое значение приобретают изоляция сварных стыков труб и ремонт поврежденных участков изоляции в условиях сварочной базы и трассы после сварки секций или отдельных труб в нитку.

Околошовная зона и прилегающие к ней участки заводского покрытия при нанесении грунтовки и ленты должны быть сухими, без наличия влаги в виде пленки, капель, наледи и инея. Сушку и подогрев околошовной зоны проводят с помощью нагревательных устройств, обеспечивающих сохранность заводского изоляционного покрытия, например, газовых горелок. Края заводского покрытия при подогреве изолируемого сварного стыка укрывают асбестовой тканью шириной не менее 20 см.

Изолируемую поверхность сварного стыка подогревают до температур не ниже 15°С (но не выше 50°С для лент) при температуре окружающего воздуха ниже 5°С.

Для изоляции сварных стыков труб с заводским покрытием применяют в основном материалы двух видов: полиэтиленовые термоусадочные изделия (муфты, манжеты – разъемные муфты и ленты) и полимерные липкие ленты. Первые наиболее перспективны.

Термоусадочная муфта (рукав) представляет собой полимерную трубу с толщиной стенки 2-3 мм со слоем клея на внутренней поверхности и диаметром примерно на 10 % больше диаметра труб. Изготовляют такую муфту из ориентированного (растянутого) и облученного (β- или γ-лучами) полиэтилена. Муфта сохраняется в растянутом состоянии до нагрева. При нагреве происходит «размораживание напряжений», и материал возвращается к начальным размерам. Термоусадочная муфта после нагрева уменьшается по диаметру на 15-30% и плотно охватывает изолируемый сварной стык. После сварки, очистки, сушки и подогрева стыка муфту надвигают с нахлестом на заводское покрытие не менее чем на 7,5 см, муфта термоусаживается и плотно облегает трубу. При нагреве муфты подклеивающий слой расплавляется, что обеспечивает хорошую ее адгезию с трубой.

Термоустойчивые манжеты и ленты изготавливают из полиэтилена, обработанного таким же способом, как и муфты. Термоусадочную ленту наносят последовательной намоткой на предварительно подготовленную подогретую до температуры 60-80 °С поверхность сварного стыка. При этом из-за нагрева происходит усадка ленты. Поверх термоусадочной ленты наносят спиральной намоткой по грунтовке липкую ленту с полным перекрытием первой. Нахлест термоусадочного покрытия на примыкающие края заводской изоляции должен быть не менее 7,5 см.

Лекция № 13: Стеклянные и битумные покрытия

Стеклянные покрытия наносят двумя методами: эмалированием (стеклоэмалевые покрытия) и остеклованием (стеклянные покрытия).

13.1 Стеклоэмалирование внутренней поверхности труб

Эмалировани – это процесс нанесения стеклоэмали на поверхность изделия с последующем закреплением на нем.

Стеклоэмаль – это неорганическое стекло или спекшаяся силикатная масса, которую наносят на поверхность металлов в тонкоизмельченном состоянии и закрепляют на ней посредством обжига в виде тонкослойного покрытия. Различают два вида эмалей:

– грунтовые: наносят на поверхность металла;

– покровные: наносят на загрунтованные поверхности.

Исходные шихты из сплавленных стекол для нанесения покрытия – фритты. Компоненты фритт: кварцевый песок, полевой шпат, бура, кальцинированная сода, мел, оксиды цинка, кобальта, никеля, титана, хрома и др.

Процесс эмалирования можно разбить на следующие операции:

1. Измельчение фритт в шаровых мельницах мокрым способом до очень мелкого помола.

2. Составление шликера исходной фритты. Для этого во фритту вводят добавки в виде мелкого кварцевого песка, глины, буры и воды в определенных количествах.

3. Получение грунтовочного слоя:

– наносят шликер грунтовой эмали на поверхность труб методом окунания или методом распыления в электростатическом поле;

– полученный слой оплавляют при температуре 940-960 С.

4. Получение покровного слоя: наносят шликер покровной эмали и оплавляют его индукционным нагревом трубы примерно до температуры 850 С с помощью кольцевого индуктора.

Общая толщина стеклоэмалевого покрытия должна быть не менее 0,5 мм.

Эмалирование труб осуществляют как с наружной, так и с внутренней поверхности в заводских условиях.

К достоинствам стеклоэмалевых покрытий можно отнести: высокая химическая и эрозионная стойкость против действия движущихся частиц; увеличение пропускной способности трубопроводов (при эмалировании внутренней поверхности труб) на 6-10 % благодаря высокой гладкости стенок.

Основной недостаток стеклоэмалевых покрытия – их высокая хрупкость.

13.2 Остеклование труб

Способы остеклования:

1. Баллонное остеклование (распространен для труб нефтяного сортамента) проводят в электрической печи. Подготовленные трубы подают в нагревательные печи, где в трубы устанавливают стеклянные баллоны. В зоне нагрева печи под действием нагретого воздуха, подаваемого внутрь баллона в герметично запаянном баллоне размягченная стеклянная оболочка прижимается к внутренней поверхности стальной трубы, футеруя ее. Нагрев осуществляют за счет последовательного перемещения трубы со стеклянным баллоном через зону нагрева с температурой 650-720 С.

2. Остеклование порошком. Труб остекловывают изнутри при подаче стеклянного порошка с помощью шнекового устройства. Трубу помещают в нагревательную печь с температурой 909 С и вращают на роликовом стенде. Шнековое устройство, находящееся внутри трубы, обеспечивает равномерное распределение расплавленного стеклянного порошка по внутренней поверхности трубы толщиной 0,23-0,3 мм. Затем трубу перемещают в зону печи с более низкой температурой, где нанесенная стеклянная масса остывает, после чего наносят второй слой покрытия тем же способом. После нанесения второго слоя покрытия трубу выдерживают при температуре 862 С в течение 8-10 мин. Общая толщина стеклянного покрытия до 0,5 мм.

Положительные свойства стеклянных покрытий – высокие чистота поверхности, антикоррозионная стойкость, прочность, теплостойкость и микротвердость.

Битумные покрытия

Для изоляции магистральных трубопроводов применяют специальные изоляционные нефтяные битумы. Их получают окислением или обработкой паром остаточных продуктов после перегонки или крекинга нефти. Плотность нефтяных битумов составляет 1,01-1,07 г/см3.

По своей структуре битум – полимерное вещество, которое имеет длинные цепи молекул. Этим объясняется высокая пластичность и эластичность битума.

Компонентами битума являются:

– твердая часть, представленная асфальтенами и парафинами;

– аморфная часть, представленная смолами;

– жидкая часть, представленная маслами.

При увеличении содержания асфальтенов и парафинов битум становится тверже, а температура размягчения увеличивается. Увеличение в битуме парафина (до 4%) уменьшает силу его сцепления с защищаемым металлом и повышает его хрупкость.

Увеличение количества аморфной и жидкой составляющей, смол и масел в битуме повышает его пластичность (растяжимость), повышает пенетрацию (проникновение). В битуме содержится также сера, превышение которой более 2%, увеличивает его хрупкость.

На срок службы покрытия и растворение различных вредных соединений отрицательно влияет водонасыщаемость.

Битумное покрытие может включать в себя следующие слои:

1. Битумная грунтовка (праймер), которую наносят на трубопровод для улучшения прилипаемости изоляционной мастики к металлу и которая представляет собой раствор битума в бензине. Она заполняет неровности металла на поверхности труб и способствует лучшему прилипанию наносимой затем изоляционной мастики. Для летней и зимней грунтовок используют авиационный неэтилированный бензин при соотношении битума и бензина по массе 1:2 или по объему 1:3. Для летней грунтовки применяют также автомобильный бензин А-72. Слой грунтовки должен быть равномерным без пузырей и подтеков. Расход грунтовки – 0,1 кг/м2.

Более высокими свойствами обладает полимерно-битумная грунтовка типа ГТ-754ИН с ингибитором.

2. Изоляционные битумные мастики, представляющие собой смесь битума с наполнителями и пластификаторами.

Наполнители придают мастике прочность и вязкость при сохранении достаточной эластичности, делают покрытие менее чувствительным к высоким температурам, повышают сопротивляемость механическим воздействиям и удлиняют срок службы. Наполнитель может быть:

– минеральный (неорганический): известняк, доломит, молотый асбест и др.;

– органический: резиновая крошка, полученная очисткой старой резины, с добавлением сажи, окиси цинка, текстильного волокна. В расплавленном битуме резина девулканизируется и одновременно частично растворяется, образуя тончайшую сетку, армирующую покрытие и придающую ему упруго эластические свойства. В расплавленный битум добавляют резиновую крошку в количестве 5-10 % по массе смеси.

Пластификаторы (пластифицирующие добавки) вводят во избежание охрупчивания мастик, особенно в осенне-зимнее время. В качестве пластификаторов применяют нефтяные масла – осевое (зимнее северное), зеленое, трансформаторное (3-10 %), а также полимерные вещества (например, низкомолекулярный полиизобутилен П-20, полидиен, атактический полипропилен и др.). Атактический пропилен – промежуточный продукт полимеризации пропилена.

Битумную мастику изготовляют на трассе и заводах.

Трудность приготовления мастик в условиях трассы, сложность организации необходимого контроля за ее качеством приводят к удорожанию и снижению свойств мастик.

Битумные изоляционные мастики служат в качестве основного защитного слоя в противокоррозионном покрытии трубопроводов, а также в качестве приклеивающего состава для усиливающих и защитных оберток, применяемых в виде рулонных материалов.

Изоляционные битумно-полимерные мастики. Улучшения физико-механических свойств битума можно достичь при введении в него полимеров и их отходов. Более активное взаимодействие битума с полимерами происходит при высокой дисперсности сырья и нагреве до определенной температуры.

Определенное количество битума при температуре 220 °С поступает в варочный котел-смеситель. Он представляет, собой аппарат с рубашкой и двумя перемешивающими устройствами (шнековая и рамная мешалка). Полимерное вещество – термоэластопласт, приготовленный в виде крошки размером 10-15 мм, засыпают в определенном количестве в смеситель при перемешивании битума непосредственно после его загрузки. Через 2 ч варки при температуре 180 °С в смеситель добавляют остальное необходимое количество битума. Перемешивание продолжается еще 2 ч до получения гомогенной системы. Затем мастику сливают и упаковывают в крафт-мешки.

Разработаны промышленные составы мастик с добавкой термоэластопластов.

3. Усиливающие и защитные обертки

В качестве усиливающих оберток в битумном изоляционном покрытии газонефтепроводов широко используют стеклохолст, который обладает высокой прочностью и невысокой стоимостью. Стеклохолст – нетканый стекловолокнистый материал, состоящий из хаотически расположенных штапельных стеклянных волокон, скрепленных синтетическим связующим. В качестве связующего используют различные смолы, каучуковые латексы, а также композиции из них и других веществ. Стеклохолст обладает хорошими диэлектрическими и механическими свойствами, малой гигроскопичностью и высокой химической стойкостью. Он предназначен для повышения механической прочности, морозостойкости и защитной эффективности битумного покрытия. Битумная изоляция, армированная рулонным стекловолокнистым материалом, устойчива против бактериальной коррозии и имеет большой срок службы.

Защитные обертки предохраняют изоляционные покрытия от повреждения при укладке и засыпке грунтом трубопроводов. Для битумных изоляционных покрытий рекомендуется применять бикарул. Бикарул изготавливают толщиной 1 мм, шириной 450 и 500 мм длиной ленты в рулоне 120 м. Прочность на разрыв бикарула составляет не менее 6 МПа, относительное удлинение не менее 30%, водопоглощение за 24 ч не более 0,3 %, теплостойкость до 35 °С, морозостойкость не выше –20 °С, температура нанесения и эксплуатации от –20 до 50 °С.

Послойный состав битумного покрытия зависит от характера осложненности условий прокладки газонефтепроводов.

Для городских трубопроводов используют изоляцию усиленного типа общей толщиной 7,5 и 9 мм для труб диаметром соответственно менее 150 мм и свыше 150 мм (мастику наносят в три слоя с промежуточной оберткой стекло холстом).

Магистральные трубопроводы защищают на трассе битумными покрытиями механизированным способом специальными машинами. Покрытия рекомендуют применять для трубопроводов диаметром менее 820 мм при температуре воздуха в период строительства не более 25 °С.

В отдельных случаях допускается их применение для трубопроводов диаметром 1020 мм.

Для нефтепроводов диаметром не более 1020 мм используют также изоляционное покрытие усиленного типа «Пластобит-2М». Его наносят в трассовых условиях. Оно состоит из грунтовки, изоляционной мастики на основе пластифицированного битума (3 мм), усиливающей обертки в виде поливинилхлоридной ленты без слоя клея (0,35 мм) и защитной обертки (0,5 мм).

Литература

- Семенова И.В. Коррозия и защита от коррозии: учебное пособие для вузов / И.В. Семенова, А.В. Хорошилов, Г.М. Флорианович ; Под ред. И.В. Семеновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Физматлит, 2006. – 371 с.

- Защита трубопроводов от коррозии: учеб. Пособие / Ф.М. Мустафин [и др.]. – СПб : Недра, 2005. – 617 с.

- Шевченко А.А. Химическое сопротивление неметаллических материалов и защита от коррозии: учебное пособие для вузов / А.А. Шевченко. – М.: Химия : КолосС, 2006. – 248 с.

- Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов: учебное пособие для вузов / Н.П. Жук. – 2-е изд., стер., перепеч. с изд. 1976 г. – М.; Альянс, 2006. – 472 с.

- Жуков А.П. Основы металловедения и теории коррозии: учебник для средних специальных учебных заведений / А.П. Жуков, А.И. Малахов.– 2- изд., перераб и доп. – М.: «Высшая школа», 1991. – 170 с.

- Скугорова Л.П. Материалы для сооружения газонефтепроводов и хранилищ: учебное пособие для вузов / Л.П. Скугорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1989 г. – 343 с.

- Гумеров А.Г., Гиззатулин Р.Р., Гумеров Р.С. Защитные покрытия для трубопроводов. – СПб : Недра, 2004 – 247 с.

- Томашов Н.Д. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы: учебное пособие для вузов / Н.Д. Томашов, Г.П. Чернова. – М.: Металлургия, 1993. – 416 с.

- Медведева М.Л. Коррозия и защита оборудования при переработке нефти и газа: учебное пособие для вузов / М.Л. Медведева ; Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. – М.: Нефть и газ, 2005 – 310 с.

- Рахманкулов Д.Л. Современная техника и технология защиты от коррозии (теория и практика) / Д.Л. Рахманкулов, М.В. Кузнецов, В.Н. Зенцов ; ред. Д.Л. Рахманкулов. – М.: Интер, 2005. – 407 с.