Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Методические указания

к выполнению курсовой работы по дисциплине

«Буровые промывочные и тампонажные растворы»

для студентов, обучающихся по направлению

21.03.01 «Нефтегазовое дело»,

профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин»

Пермь 2017

УДК 622.24(075)

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Буровые промывочные и тампонажные растворы» для студентов, обучающихся по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин» / Сост.Н.В Петухова, З.В. Ульянова ПНИПУ. Пермь, 2017

Рецензент:

доцент кафедры Нефтегазовые технологии ПНИПУ Л.Н Долгих

1 Общие положения

Курсовая  работа  по   курсу  «Буровые промывочные и тампонажные растворы» выполняется студентами после изучения основных разделов курса.

Цель   курсового   проектирования   -   составление технологического регламента на приготовление бурового раствора при строительстве н/г скважины, а также подготовка студентов к выполнению соответствующего  раздела дипломного проекта.

Исходные данные для выполнения курсовой работы собираются студентом на производственной практике или выдаются ему на кафедре. Они включают: назначение проектируемой скважины, её профиль проектный горизонт, литолого-стратиграфический разрез района работ, виды, интервалы и условия возникновения возможных осложнений, водоносность, нефтеносность, пластовое давление и давление ГРП, температура по стволу.

Выполнение курсовой работы предполагает широкое использование справочников, учебников, инструктивных материалов, монографий, статей и т.д.

Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать следующие разделы:

1. Введение.

2. Характеристика геологического разреза.

3. Выбор типов буровых растворов поинтервально.

4. Выбор показателей свойств бурового раствора.

5. Выбор материалов и реагентов для приготовления бурового раствора.

6. Выбор способа приготовления и очистки бурового раствора.

2. Содержание курсовой работы

2.1. Введение

Во введении приводятся основные сведения о районе буровых работ и проектируемой скважине. Должны быть указаны: месторождение, площадь, буровое предприятие, назначение скважины, проектная глубина, проектный горизонт, способ бурения, профиль ствола скважины - вертикальная или наклонно - направленная.

2.2. Характеристика геологического разреза

В геологической части курсовой работы должны кратко описываться литолого-стратиграфический разрез площади, тектоническая характеристика, нефтегазоносность, виды, интервалы и условия возникновения возможных осложнений при бурении скважины.

Геологическую часть курсовой работы в пояснительной записке рекомендуется излагать в следующем порядке:

2.2.1. Характеристика литолого-стратиграфического разреза.

Геологический разрез скважин описывается сверху вниз. Кроме состава горных пород, следует обратить внимание на степень сцементированности, склонность пород к обрушению, набуханию. Необходимыми являются    также    данные    о твердости горных пород, пластовых давлениях и давлениях ГРП, температуре.

Литолого-стратиграфическую    характеристику    разреза    скважины    рекомендуется давать в виде таблицы (табл.1).Таблица 1

Литолого-стратиграфическое описание разреза скважины

| Стратиграфия (группа, система, отдел.ярус, свита, горизонт) | Интервал залегания, м | Толщина, м | Литологическая характеристика (вещественный состав горных пород) | Механические свойства пород (твердость, категория, абразивность) | Категория буримости | Пластовое давление, МПа | Давление ГРП, МПа | Температура, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.3. Водоносность.

Перечисляются все водоносные горизонты, тип пластовых вод, степень минерализации, пластовые давления, возможные дебиты.

2.2.4. Нефтегазоносность.

Перечисляются все продуктивные пласты и для каждого из них приводятся следующие данные: толщина продуктивной части пласта, его коллекторские свойства (пористость, проницаемость, трещиноватость, степень глинизации), пластовое давление.

2.2.4. Возможные осложнения при бурении скважины.

Поинтервально, с указанием интенсивности приводятся данные о возможных осложнениях при строительстве скважины (обвалы стенок скважины, затяжки бурильного инструмента, водо- и нефтегазопроявления, поглощения         бурового раствора,

2.3. Выбор типа бурового раствора

Тип бурового раствора (циркуляционного агента) выбирается на основе анализа литологического и химического, составов пород, степени минерализации и солевого состава пластовых вод, пластовых давлений, давлений ГРП и температур в скважине, коллекторских свойствах продуктивной части разреза, диаметра скважины, её глубины, профиля, а также наличия сырья для приготовления бурового раствора и его стоимости .

При выполнении данного этапа работы необходимо:

а)  рассмотреть для каждого интервала возможные варианты типов бурового раствора и выбрать оптимальный с технологической и экономической точек зрения;

б)  предусмотреть, каким образом будет осуществляться переход от одного типа бурового раствора к другому (соответствующей обработкой раствора в процессе бурения или полной заменой одного раствора на другой);

в)  руководствоваться принципом выбора бурового раствора, который бы не только способствовал безаварийной проводке скважин, но и обеспечивал достижение высоких технических показателей бурения, был относительно дешевым и простым в приготовлении.

При выборе типа промывочной жидкости все интервалы  скважины следует разделить на три группы: нормальные условия бурения, осложненные условия, зоны продуктивных пластов.

В верхних интервалах, часто осложненных осыпями, обвалами, поглощениями обычно рекомендуют использовать высоковязкий раствор на основе бентонитового  глинопорошка, характеризующийся низкой плотностью.

Техническая вода может использоваться в интервалах устойчивых горных пород, там, где отсутствуют продуктивные пласты, проницаемые горизонты с повышенным коэффицентами аномальности, соленосные отложения, породы склонные к набуханию (глины, аргиллиты).Техническая вода является идеальной рабочей жидкостью для гидравлических забойных двигателей, обеспечивает высокую механическую скорость бурения, дешева.

Для вскрытия пластов, сложенных породами, склонными к набуханию, осыпями и обвалам, рекомендуется использовать ингибированные буровые растворы.

Соленосные отложения должны разбуриваться с применением растворов, насыщенных по наиболее растворимой соли, слагающей стенки скважины.

При выборе типа бурового раствора можно использовать по рекомендации, приведенные в табл.2, а также опыт бурения скважин на месторождении , для которого составляется проект.

Таблица 2.

Классификационные требования

к промывочным жидкостям в зависимости от условий бурения

| Номер вида | Характеристика отложений горных пород | Свойства горных пород, учитываемое при выборе промывочной жидкости | Требования к промывочной жидкости | Основные виды рекомендуемых промывочных жидкостей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глинистые, глиносодержа-щие отложения | Плотность, пористость, минерализации поровой воды. Обменная емкость, степень разуплотненности, преобладающий катион в обменном комплексе (Nа+, Са2+) | Минимальная фильтрация, ингибирующее действие. | Минерализованные, кальциевые, эмульсионно-глинистые. |
| 2 | Хемогенные горные породы | Вид солей в отложениях, наличие прослоев осадочных пород, растворимость, глубина залегания, способность к пластическому течению | Исключение растворения отложений солей. | Соленасыщенные растворы (гидрогель-магниевый, полисолевой, ХМФБР), эмульсионные растворы, газы |
| 3 | Гранулярные коллекторы жидких и газообразных флюидов | Проницаемость, степень уплотнения, активность компонентов пластовых флюидов | Отсутствие химических реакций с компонентами пластовых флюидов и скелетом коллектора, кольматации пор, низкая фильтрация | Глинистые, эмульсионные растворы. Полимерные и полимер солевые безглинистые и малоглинистые растворы |
| 4 | Прочные, не склонные к обвалообразова-ниям, не продуктивные пласты | Твердость, степень уплотнения, активность компонентов пластовых флюидов | Обеспечение высокой скорости бурения, устойчивость к компонентам пластовых флюидов и поливалентным металлам. | Техническая и минерализованная вода, естественные растворы и др. |
| 5 | Многолетне-мерзлые | Трещинноватость, устойчивость к обвалам, естественная температура, минерализация пород и цементинрующего льда | Минимальное растепляющее действие, низкая теплоемкость и теплопроводность | Растворы на углеводородной основе, пены, газы, низкотемпературо-стойкие полимерные растворы |

2.4. Выбор показателей свойств бурового раствора

Показатели (параметры) бурового раствора характеризуют качество и существенно влияют на процесс бурения скважин, состояние её ствола и конечные результаты бурения. Студент должен для каждого интервала скважины регламентировать показатели  бурового раствора с учетом выбранного типа раствора и особенностей геологического разреза.

Обязательными для регламентации являются:

-  плотность бурового раствора ρ, кг /м3

-  условная вязкость УВ, с ;

- статическое напряжение сдвига θ   через I и 10 мин, д Па;

-  показатель фильтрации Ф , 1 х 10-6м3

-  толщина фильтрационной корка δ , I х 10-3    м;

-  водородный показатель рН.

При использовании буровых растворов, насыщенных солью или приготовленных на минерализованной (пластовой или морской) воде, дополнительно регламентируется показатель минерализации бурового раствора М , %.

При использовании ингибирующих "кальциевых" растворов, а также при попадании в буровой раствор кальциевых и магниевых солей из пород разреза, из водоносного горизонта регламентируется содержание ионов кальция и магния в фильтрате бурового раствора -"жесткость" Ж , мг-экв./л.

При выборе показателей бурового раствора необходимо учитывать следующие:

2.4.1. Плотность бурового раствора должна быть достаточной для создания необходимого гидростатического давленая на стенки скважины с целью предупреждения прорыва в скважину пластовых флюидов и обваливания неустойчивых пород.

Одновременно она должна быть минимально допустимой, чтобы не вызывать поглощения бурового раствора и не оказывать отрицательного влияния на показатели бурения,

Плотность промывочной жидкости рассчитывается поинтервально с учетом совмещенного графика давлений и правил  безопасности /5/.

Правильный выбор плотности бурового раствора имеет исключительное значение, т.к. от этого во многом зависят условия разрушения горных пород, возможность возникновения осложнений в процессе бурения.

Для предотвращения водонефтегазопроявлений (ГНВП) минимальная плотность бурового раствора должна рассчитываться из условия:

ρmin = РПЛ kР/(gH)

Для предупреждения гидроразрыва горных пород, поглощения бурового раствора плотность бурового раствора не должна превышать величины:

ρmax = РГРП /(gH) kБ

При известном давлении начала поглощения (для высоко проницаемых горных пород) максимальная плотность раствора может быть рассчитана следующим образом:

ρmax = РП /(gH) kП

Для уменьшения загрязнения ПЗП "Правилами безопасности  …" [5] ограничивается дифференциальное давление при вскрытии продуктивного пласта. В этом случае плотность бурового раствора ограничивается величиной:

ρmax = (РПЛ + А)/(gH)

В приведенных выражениях приняты следующие обозначения:

РПЛ, РГРП,  РП - давления пластовое, гидроразрыва горных пород, начала поглощения соответственно;

Н - глубина залегания пласта;

g - ускорение свободного падения;

kР - коэффициент репрессии;

kБ - коэффициент безопасности для предотвращения ГРП;

kП - коэффициент предотвращения поглощений;

А - Допустимое дифференциальное давление.

Значения 	kР и А регламентированы "Правилами безопасности  …"[5] :

Н, м ………………………до 1200        более 1200

kР ………………………….    1,10               1,05

А, МПа …………………..     1,5              2,5-3,0

Значения 	kП можно принимать равными значениям   kР [6].

Значения коэффициента безопасности kБ принимается равным 1,2 - 1,5 в зависимости от степени изученности района работ .

Составы наиболее широко используемых буровых растворов приведены в приложении 1.

2.4.2. Условная вязкость и статическое напряжение сдвига должны быть возможно меньшими, чтобы не создавать трудности при прокачивание бурового раствора и не затруднять очистку его от выбуренной породы на дневной поверхности. Вместе с тем эта показатели должны быть достаточными для удержания во взвешенном состоянии частиц утяжелителя и шлама.

2.4.3. Показатель фильтрации бурового раствора регламентируется в зависимости от проходимых пород. Он может быть достаточно высоким при бурении в устойчивой части разреза.

Более жесткие требования предъявляются к показателю фильтрации при бурении в неустойчивых породах и при вскрытии продуктивных горизонтов. Следует помнить, что необоснованное применение раствора с низким показателем фильтрации является одной из причин снижения темпов бурения.

2.4.4. Водородный показатель рН регламентируется в зависимости от типа бурового раствора, реагентов, используемых для его обработки, степени устойчивости пород разреза к воздействию фильтрата бурового раствора, коррозионной стойкости металла бурильных труб.

В целом фильтрат бурового раствора должен быть таким, чтобы под его воздействием не снижалась устойчивостъ пород и не ухудшались коллекторские свойства продуктивного пласта.

2.5. Выбор материалов и реагентов для приготовления бурового раствора

Для каждого из выбранных типов бурового раствора с учетов регламентированных показателей определяется ассортимент материалов и реагентов для приготовления бурового раствора и производятся соответствующие расчеты. Для выполнения данного этапа работы необходимо:

2.5.1. Рассчитать необходимый объем бурового раствора. При этом следует учитывать не только конструкцию скважины и её глубину, но и назначение скважины, степень осложненности разреза, пластовые давления в продуктивных горизонтах, естественные потери, связывая их с типом используемых очистных устройств.

2.5.2. Выбрать материалы для приготовления бурового раствора (глинопорошки, утяжелитель) и обосновать этот выбор.

2.5.3. Рассчитать количество материалов, необходимое для приготовления требуемого объема бурового раствора.

2.5.4.  Выбрать химические реагенты для обработки раствора, аргументировать этот выбор. Предусмотреть их расход с учетом первичной и последующих обработок.

2.5.5.  Предусмотреть специальные добавки к промывочной жидкости

с целью профилактики осложнений в скважине, повышения показателей бурения, придания раствору термостойкости и т.д.

2.5.6. Предусмотреть дополнительный расчет реагентов при возможном использовании предыдущего раствора для бурения под следующую обсадную колонну.

2.6. Выбор способа приготовления и очистки бурового раствора

Способ приготовления бурового раствора выбирается в зависимости от типа бурового раствора, исходного сырья, местных условий и имеющегося оборудования. Буровой раствор либо поставляется с глинозавода в готовом виде, либо готовиться непосредственно на буровой.

В данной главе приводится также перечень оборудования, необходимого для приготовления бурового раствора, очистки его от выбуренной породы и дегазации. При бурении на утяжеленном растворе рассматриваются способ ввода утяжелителя в буровой раствор и средства регенерации утяжелителя.

Выбор оборудования и его компоновки должен производиться с учетом используемых типов промывочной жидкости.

3 Оформление курсовой работы

Курсовая работа состоит из пояснительной записки. Пояснительная записка должна содержать:

1) титульный лист;

2) задание на курсовое проектирование;

3) оглавление;

4) введение;

5) характеристика геологического разреза;

6) выбор типа бурового раствора;

7) выбор материалов и реагентов для приготовления бурового раствора;

8) выбор способа приготовления и очистки бурового раствора;

9) список использованной литературы.

Пояснительная записка должна быть написана или отпечатана четко, аккуратно и грамотно на листах стандартного формата А4. Текст размещается на одной или обеих сторонах листа с оставлением полей. Не допускается сокращение слов, за исключением общепринятых. Все страницы нумеруются. На последней странице ставится дата и подпись студента.

В каждом разделе кратко излагаются исходные данные, обоснование и содержание принятых решений.

Все таблицы и рисунки следует нумеровать, а в тексте давать на них ссылки.

В тексте пояснительной записки должны быть сделаны ссылки на использованные литературные источники.

Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий книг. В него вносятся лишь те источники, на которые в тексте записки сделаны ссылки.

4. Учебно-методический материал

| № | Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Основная литература |  |
| 1 | Литвиненко В.С., Калинин А.Г. Основы бурения нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009 – 544 с. |
| 2 | ##### Попов А.Н., Спивак А.И., Акбулатов Т.О. и др. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007.-509 с. |
| 2 Дополнительная литература |  |
| 2.1 Учебные и научные издания |  |
| 1 | ##### Ахмадеев Р.Г., Данюшевский В.С., Химия промывочных и тампонажных жидкостей.- М.:Недра,1981 |
| 2 | ##### Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. Учеб.з для ВУЗов.- М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003.-1007 с. |
| 3 | ##### Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков Ю.М.,Буровые промывочные и тампонажные растворы М.:Недра,1999 |
| 4 | ##### Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. - Оренбург: Из-во «Летопись», 2005.– 664 с. |
| 5 | ##### Басаргин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: «Недра», 2002 – 333 с. |
|  | ##### Булатов А.И.,Долгов С.В. Спутник буровика. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006.– 534 с. |
| 2.2 Периодические издания |  |
|  | Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море: научно-технический журнал.— Москва: ВНИИОЭНГ, — В вузах: ПНИПУ 1996-1999, 2001-2015 Бурение & нефть: специализированный журнал.— Москва: Бурнефть, — В вузах: ПНИПУ 2005-2015 Нефтяное хозяйство: научно-технический и производственный.— Москва: Нефт. хоз-во, — В вузах: ПНИПУ 1996-2015 Известия высших учебных заведений. Нефть и газ: научно-теоретический журнал.— Тюмень: — В вузах: ПНИПУ 1997-2015. Газовая промышленность: научно-технический и производственный журнал. — В вузах: ПНИПУ: 2000-2015. Нефть России: аналитический журнал— Москва: Лукойл-Информ, В вузах: ПНИПУ 2006-2012. Нефтепромысловое дело: научно-технический журнал.— Москва: ВНИИОЭНГ. — В вузах: ПНИПУ 1994-1999, 2001-2015. |

Приложение 1

Основные типы буровых растворов

| Тип бурового раствора | Область применения | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Кальциевые (известковые, меловые и др.) | В глинистых отложениях и аргиллитах для предотвращения набухания пород, осыпей и обвалов | Плотность, г/см3 =1,30-2,20 Усл. вязкость, с = 40-100 Фильтрация, см3/30мин= 2-8 СНС1 = 7-9 СНС 10 = 15-20 Па, рН = 8,5-9 |
| Хлоркальциевые | Разбуривание неустойчивых аргиллитоподобных отложений | Плотность, г/см3 =1,08-2,00 Усл. вязкость, с = 25-40 Фильтрация, см3/30мин= 4-8 СНС1 =1,2-6Па; СНС 10 =3,6-12 Па; рН =9-9,5 |
| Известковые с высоким содержанием рН | Разбуривание высококоллоидальных глинистых пород и аргиллитов | Плотность, г/см3 =1,08-2,00 Усл. вязкость, с = 18-30 Фильтрация, см3/30мин= 4-8 СНС1 = 0,6-2,4Па СНС 10 = 0,9-3,6Па; рН =11-13 |
| Известковые с низким содержанием рН | Разбуривание глинистых отложений (температурный предел 160оС) | Плотность, г/см3 =1,04-2,00 Усл. вязкость, с = 25-40 Фильтрация, см3/30мин= 4-8 СНС1 = 1,2-6 Па СНС 10 = 3-9Па; рН = 8,5-9,5 |
| Алюмокалиевые | Разбуривание увлажненных отложений | Плотность, г/см3 =1,08-2,00 Усл. вязкость, с = 25-40 Фильтрация, см3/30мин= 4-6 СНС1 = 2,7-6 Па СНС 10 = 3-9Па; рН = 9-9,5 |
| Силикатные, | Разбуривание осыпающихся пород (гипсы, ангидриты) | Плотность, г/см3 =1,05-2,00 Усл. вязкость, с = 20-40 Фильтрация, см3/30мин= 4-8 СНС1 = 0,5-4,5 Па СНС 10 = 2,7-13Па; рН =8,5-9,5 |
| Гидрофобизирующие | Для предупреждения увлажнения и набухания глинистых пород | Плотность, г/см3 =1,04-1,24 Усл. вязкость, с = 20-30 Фильтрация, см3/30мин= 5-8 СНС1 = 0,5-5,5 Па СНС 10 = 2,4-9Па; рН =8-9 |
| Безглинистые полимерсолевые - ББР | Для вскрытия продуктивных пластов | Плотность, г/см3 =1,01-1,10 Усл. вязкость, с = 25-40 Фильтрация, см3/30мин= 1-4 СНС1 = 0-1 Па СНС 10 = 1-2Па; рН =8-9,5 |
| Полисолевой - ПСР | Для разбуривания отложений каменной соли, сильвинита | Плотность, г/см3 =1,24-1,25 Усл. вязкость, с = 25-40 Фильтрация, см3/30мин= 4-6 СНС1 = 0-1Па, СНС 10 =1-2Па; рН=8-9 |
| Хлормагниево-фосфатный буровой раствор - ХМФБР | Для разбуривания отложений каменной соли, сильвинита, карналлита | Плотность, г/см3 =1,28-1,32 Усл. вязкость, с = 25-40 Фильтрация, см3/30мин, СНС1 = 0-1 Па СНС 10 =1-2 Па; рН =8-9,5 |