Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Пермский государственный технический университет»

Направление      656500.65 – «Безопасность жизнедеятельности»
Специальность  280101.65  -  «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

УТВЕРЖДАЮ

## Проректор по учебной работе

др техн. наук, проф.

___________    Н.В. Лобов

«___»______________2012 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение и технология материалов

Форма обучения - заочная

Закреплена за кафедрой: Сварочное производство и технология

конструкционных материалов

Преподаватель: Рудакова Ольга Александровна, раб. тел. 2198-463,

эл. почта olga_rudakova_16@mail.ru (преподавательская ауд. 112 к.А)

Курс: 3.						                     Семестр: 6

Трудоёмкость:

1. Часов по ГОС ВПО:				         _____102______

2. Часов по рабочему учебному плану (РУП):	         _____102______

Виды контроля: Экзамен 6 семестр.

Пермь 2012

1. Содержание дисциплины

1.1. Обязательный минимум содержания дисциплины.

Таблица 1.1

| Индекс | Содержание дисциплины ( дидактические единицы) | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| ОПД.Ф.05 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов | 102 |
|  | Материаловедение: строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла, механические свойства металлов и сплавов. Конструкционные металлы и сплавы. Теория и технология термической обработки стали. Химико-термическая обработка. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы. Электротехнические материалы, резина, пластмассы. Технология материалов: теоретические и технологические основы производства материалов. Основные методы получения твердых тел. Основы металлургического производства. Основы порошковой металлургии. Напыление материалов. Теория и практика формообразования заготовок. Классификация способов получения заготовок. Производство заготовок способом литья. Производство заготовок пластическим деформированием. Производство неразъемных соединений. Сварочное производство. Физико-химические основы получения сварочного соединения. Пайка материалов. Получение неразъемных соединений склеиванием. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов. Физико-технологические основы получения композиционных материалов. Изготовление изделий из металлических композиционных материалов. Особенности получения деталей из композиционных порошковых материалов. Изготовление полуфабрикатов и изделий из эвтектических композиционных материалов. Изготовление деталей из полимерных композиционных материалов. Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов. Формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки. Кинематические и геометрические параметры процесса резания. Физико-химические основы резания. Обработка лезвийным инструментом. Обработка поверхностей деталей абразивным инструментом. Условие непрерывности и самозатачиваемости. Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей заготовок. Выбор способа обработки. |  |

1.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1.  Материаловедение.

Тема 1. Строение металлов и механические свойства металлов

Атомно – кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Понятие полиморфизма.

Дефекты кристаллического строения. Диффузионные процессы в металле.

Теория сплавов. Формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Виды взаимодействия компонентов в сплаве. Понятие о диаграмме состояния. Основные типы диаграмм состояния.

Пластическая деформация и механические свойства металлов и сплавов. Деформация, ее разновидности. Теоретическая и реальная прочность. Характеристики прочности и пластичности. Методы определения твердости и ударной вязкости.

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Процессы наклепа, возврата, рекристаллизации деформированного металла. Понятие о критической степени деформации.

Тема 2.  Методы повышения долговечности изделий.

Теория и технология термической обработки стали. Основные понятия и виды т/о. Отжиг и нормализация. Закалка. Отпуск и его виды.

Химико – термическая обработка (ХТО). Определение, цель и механизм ХТО.  Виды ХТО: цементация, азотирование, борирование, силицирование, хромирование.

Тема 3. Конструкционные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.

Железо и его сплавы. Компоненты и фазы в системе железо-углерод. Структура, классификация и маркировка углеродистой стали. Структура, классификация и маркировка чугуна. Легированные стали. Маркировка и классификация.

Диаграмма состояния железо – углерод. Строение диаграммы.Стали и сплавы с особыми свойствами.  Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы.

Электротехнические материалы. Материалы с особыми электрическими свойствами. Материалы с особыми магнитными свойствами.

Резины, пластмассы. Полимеры как основа пластмасс. Типовые и термореактивные полимерные материалы. Состав и свойства резин. Природные и синтетические каучуки.

Раздел 2.  Теоретические и технологические основы производства материалов.

Тема 4.  Основные методы получения твердых тел.

Основы металлургического производства. Металлургия чугуна. Исходное сырье. Сущность доменной плавки. Металлургия стали. Сущность процессов производства стали.

Основные этапы выплавки стали. Сущность процессов разливки стали.

Производство высококачественной стали: выплавка стали в электропечах, способы внепечной обработки стали, способы спецэлектрометаллургии.

Порошковая металлургия.  Получение порошков. Подготовка порошков к формованию. Формование заготовок. Спекание заготовок.

Тема 5. Теория и практика формообразования заготовок.  Классификация способов

получения заготовок.

Производство заготовок способом литья. Сущность литейного производства. Классификация литейных процессов. Свойства литейных сплавов. Классификация способов сварки. Литье в песчано-глинистые формы. Литье в оболочковые формы. Литье по выплавляемым моделям. Литье под давлением. Литье в кокиль.

Производство заготовок пластическим деформированием. Получение заготовок с применением деформационных технологий.  Влияние пластической деформации на структуру и свойства металла. Виды обработки металлов давлением: прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка.

Производство неразъемных соединений. Сварочное производство. Физико-химические основы получения сварного соединения. Строение сварных соединений. Физико-химические основы свариваемости. Понятие свариваемости, сварочных напряжений. Сварка плавлением. Схемы, оборудование, возможности электродуговой сварки: ручная дуговая сварка покрытыми электродами автоматическая сварка под слоем флюса. Сварка давлением. Схемы, оборудование, возможности электрической контактной сварки.

Пайка, ее сущность и классификация основных видов. Реновация поверхности. Напыление материалов. Дуговая металлизация, газопламенное и плазменное напыление. Получение неразъемных соединений склеиванием.

Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов.  Физико-технологические основы получения композиционных материалов. Композиционные материалы на металлической матрице. Изготовление изделий из металлических композиционных материалов.  Особенности получения деталей из композиционных порошковых материалов. Изготовление полуфабрикатов и изделий из эвтектических композиционных материалов.

Композиционные  материалы на полимерной матрице. Изготовление деталей из полимерных композиционных материалов. Понятие термомеханической кривой. Способы переработки пластмасс в изделия в вязкотекучем и высокоэластичном состоянии.  Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов.

Тема 6. Формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами.

Физико-химические основы резания. Основные режущие инструментальные материалы. Стойкость режущего инструмента, пути ее повышения.

Кинематические и геометрические параметры процесса резания.  Обработка лезвийным инструментом. Основные способы обработки резанием лезвийным инструментом.  Возможности, инструмент, станки для токарной обработки, сверлильных работ, фрезерования.

Обработка поверхностей деталей абразивным инструментом. Условие непрерывности и самозатачиваемости.  Шлифование: основные схемы, типы шлифовальных станков.

Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей заготовок.   Сущность, виды и возможности  электрофизических и электрохимических способов обработки. Выбор способа обработки.

2. Задания для выполнения контрольной работы.

Номер варианта выбирается в соответствии с двумя последними цифрами номера шифра зачетной книжки следующим образом:

две последние цифры номера			номер варианта

зачетной книжки

01  10							 1  10

11  20						           11  20

21  30							  1  10

31  40						            11  20

Например, 2 последние цифры 08, номер варианта  8	; 2 последние цифры 23, номер варианта  3; 2 последние цифры 34, номер варианта  14.

Контрольное задание выполняют в отдельной тетради объемом 1218 листов. Задание следует выполнять в порядке ответов на поставленные вопросы варианта. Ответы должны быть краткими, точными и не повторять текст учебника или учебных пособий. Графические работы выполняют карандашом, 	страницы и рисунки пронумеруйте. В конце выполненного контрольного задания приведите список использованной литературы, укажите дату выполнения работы и поставьте шифр зачетной книжки. После проверки контрольной работы изучите замечания рецензента и приведите на них письменные ответы в конце тетради.

Вариант 1

- Кристаллическое строение металлов и сплавов. Основные типы кристаллических решеток.  Понятие полиморфизма. Дефекты кристаллического строения.

- Механические свойства металлов и сплавов. Прочность и пластичность. Испытание на разрыв.

- Расшифровать марки сплавов на основе меди: ЛАЖМц 66-6-3-2, БрОФ 10-1.

- Производство чугуна. Физико-химические основы доменной плавки.

- Производство заготовок методом литья в оболочковые формы.

Вариант 2

- Железо и его сплавы. Классификация, маркировка и свойства углеродистых сталей.

- Механические свойства металлов и сплавов. Методы определения твердости.

- Расшифровать марки сплавов на основе меди: Л96, БрАЖН 10-4-3.

- Производство стали. Схема непрерывной разливки стали. Строение стальных слитков.

- Производство заготовок методом литья по выплавляемым моделям.

Вариант 3

- Железо и его сплавы. Классификация, маркировка и свойства легированных сталей.

- Механические свойства металлов и сплавов. Ударная вязкость. Испытание на ударную вязкость. Определение критической температуры хрупкости.

- Расшифровать марки сплавов на основе меди: ЛМцНЖА 60-2-1-1-1, БрКЦ 4-4.

- Производство стали. Классификация и характеристика сталеплавильных агрегатов.

- Производство заготовок методом литья под давлением.

Вариант 4

- Железо и его сплавы. Классификация, маркировка и свойства чугунов.

- Механические свойства металлов и сплавов. Усталостная прочность. Испытание на усталость.

- Расшифровать марки сплавов на основе меди: ЛК 80-3, БрОЦС 5-5-5.

- Производство стали. Физико-химические основы процесса.

- Производство заготовок методом прессования. Прямое и обратное прессование. Схемы, преимущества и недостатки каждого способа

Вариант 5

- Цветные металлы и сплавы. Классификация, маркировка и свойства алюминия и сплавов на его основе.

- Термическая обработка сталей. Отжиг и нормализация. Сущность процессов и практическое назначение.

- Расшифровать марки инструментальных легированных сталей: 4Х2В5ФМ, 5ХВ2С, Р6М5.

- Производство чугуна. Исходные материалы: руды, флюсы, топливо. Подготовка руд к плавке.

- Производство заготовок волочением. Сущность процесса. Оборудование. Инструмент.

Вариант 6

- Цветные металлы и сплавы. Классификация, маркировка и свойства меди и сплавов на ее основе.

- Термическая обработка сталей. Закалка. Сущность процесса и практическое назначение.

- Расшифровать марки углеродистых сталей: Ст.0, Сталь 45, У12.

- Производство чугуна. Устройство и работа доменной печи.

- Способы напыления материалов.

Вариант 7

- Цветные металлы и сплавы. Классификация, маркировка и свойства титана и сплавов на его основе.

- Термическая обработка сталей. Отпуск, его виды. Сущность процессов и практическое назначение.

- Расшифровать марки конструкционных легированных сталей: 18Х12ВМБФР, 12Х1МФ.

- Производство чугуна. Физико-химические основы процесса.

- Производство заготовок методом свободной ковки. Сущность процесса. Основные операции. Оборудование. Инструмент.

Вариант 8

- Конструкционные легированные стали.

- Химико-термическая обработка сталей. Цементация и азотирование. Сущность процессов и практическое назначение.

- Расшифровать легированных сталей: 12Х18Н9, 10Х14Г14Н3.

- Выплавка стали в кислородном конвертере.

- Производство изделий из термопластичных пластмасс. Методы переработки в вязкотекучем  и высокоэластичном состоянии.

Вариант 9

- Инструментальные легированные стали.

- Пластическая деформация. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металлов и сплавов. Наклеп.

- Расшифровать марки чугунов: СЧ-30, ВЧ-50, КЧ-35-4.

- Выплавка стали в дуговой сталеплавильной печи.

- Производство изделий из термореактивных пластмасс.  Методы переработки в вязко текучем состоянии.

Вариант 10

- Стали и сплавы с особыми свойствами.

- Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Возврат и рекристаллизация.

- Расшифровать марки углеродистых сталей: Ст.0, Сталь 30, У10А.

- Выплавка стали в индукционной печи.

- Производство изделий из резин.

Вариант 11

- Формирование структуры сплава в процессе кристаллизации. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.

- Механические свойства металлов и сплавов. Прочность и пластичность. Испытание на разрыв.

- Расшифровать марки инструментальных легированных сталей: 5Х2ВС, Р16, 4Х2В5ФМ.

- Получение изделий методом порошковой металлургии. Особенности метода, преимущества, недостатки, основные этапы технологического процесса.

- Получение изделий методом порошковой металлургии. Особенности метода, преимущества, недостатки, основные этапы технологического процесса.

Вариант 12

- Взаимодействие компонентов сплава при кристаллизации. Образование твердых растворов, механических смесей, химических соединений.

- Механические свойства металлов и сплавов. Методы определения твердости.

- Расшифровать марки  конструкционных легированных сталей: 12Х2Н4А, 18Х12ВМБФР.

- Производство высококачественной стали. Вредные примеси в стали, их влияние на свойства, способы удаления.

- Производство заготовок прокаткой. Сущность процесса. Продукция прокатного производства. Оборудование. Инструмент.

Вариант 13

- Понятие о диаграмме состояния. Диаграмма состояния железо-углерод. Формирование структуры сталей в отожженном состоянии.

- Механические свойства металлов и сплавов. Ударная вязкость. Испытание на ударную вязкость. Определение критической температуры хрупкости.

- Расшифровать марки сплавов на основе меди: ЛАЖМц 66-6-3-2, БрОФ 10-1.

- Получение изделий методом порошковой металлургии. Сущность операции спекание.

- Производство заготовок методом литья в песчано-глинистые формы. Сущность способа. Модельный комплект. Способы ручной формовки.

Вариант 14

- Понятие о диаграмме состояния. Диаграмма состояния железо-углерод. Формирование структуры чугунов в отожженном состоянии.

- Механические свойства металлов и сплавов. Усталостная прочность. Испытание на усталость.

- Расшифровать марки сплавов на основе меди: Л96, БрАЖН 10-4-4.

- Получение заготовок методом порошковой металлургии. Способы формования заготовок.

- Получение заготовок горячей объемной штамповкой. Сущность способа. Оборудование.  Инструмент.

Вариант 15

- Начертите диаграмму железоуглерод и опишите, как будет изменяться структура стали 35 при ее нагреве от 200 до 1500 С.

- Термическая обработка сталей. Отжиг и нормализация. Сущность процессов и практическое назначение.

- Расшифровать марки чугунов: Сч-25, ВЧ-50, КЧ-40-6.

- Производство высококачественной стали. Способы внепечной обработки сталей: обработка стали синтетическими шлаками, вакуумирование стали.

- Производство заготовок методом центробежного литья.

Вариант 16

- Начертите диаграмму железоуглерод и опишите, как будет изменяться структура стали У8 при ее нагреве от 200 до 1500 С.

- Термическая обработка сталей. Закалка. Сущность процесса и практическое назначение.

- Расшифровать марки чугунов: СЧ-15, ВЧ-45, КЧ-45-5.

- Производство высококачественной стали. Электрошлаковый переплав.

- Получение заготовок холодной объемной штамповкой. Сущность способа. Оборудование.  Инструмент.

Вариант 17

- Начертите диаграмму железоуглерод и опишите, как будет изменяться структура стали У10 при ее нагреве от 200 до 1500 С.

- Термическая обработка сталей. Отпуск, его виды. Сущность процессов и практическое назначение.

- Расшифровать марки сталей:  12Х1МФ, Ст. 4, Сталь 25.

- Производство высококачественной стали. Вакуумно-дуговой переплав.

- Получение заготовок листовой штамповкой. Сущность способа. Оборудование.  Инструмент.

Вариант 18

- Цветные металлы и сплавы. Классификация, маркировка и свойства алюминия и сплавов на его основе.

- Химико-термическая обработка сталей. Цементация и азотирование. Сущность процессов и практическое назначение.

- Расшифровать марки сталей: У10, Сталь 45,  4Х2В5ФМ.

- Производство стали. Схемы разливки стали. Кристаллизация и строение стальных слитков.

- Производство заготовок методом литья в песчано-глинистые формы. Сущность способа. Модельный комплект. Способы машиной формовки.

Вариант 19

- Классификация, маркировка и свойства меди и сплавов на ее основе.

- Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Возврат и рекристаллизация.

- Расшифровать марки сталей: Ст.0, Сталь 35, 10Х14Г14Н3.

- Производство чугуна. Физико-химические процессы доменной плавки.

- Производство заготовок методом литья в кокиль.

Вариант 20

- Цветные металлы и сплавы. Классификация, маркировка и свойства титана и сплавов на его основе.

- Пластическая деформация. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металлов и сплавов. Наклеп.

- Расшифровать марки сталей: У10А, Ст.3, 12Х2Н4А.

- Производство стали. Исходное сырье. Основные этапы выплавки стали.

- Производство заготовок методом волочения. Оборудование. Продукция волочильного производства.

3. Перечень вопросов к экзамену

- Атомно - кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Понятие полиморфизма

- Атомно - кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллических решеток.

- Деформация, ее виды. Дислокационный механизм пластической деформации.

- Теоретическая и реальная прочность.

- Определение характеристик прочности и пластичности.

- Методы определения твердости.

- Определение ударной вязкости. Испытание на усталость.

- Влияние пластической деформации на структуру и свойства металлов.

- Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Возврат и рекристаллизация. Понятие о критической степени деформации.

- Кристаллизация металлов и сплавов.

- Теория сплавов. Виды взаимодействия компонентов в сплаве.

- Понятие о диаграмме состояния. Построение диаграмм состояния.

- Основные виды диаграмм состояния. Закономерности Н. С. Курнакова.

- Диаграмма состояния железо-углерод.

- Структурные составляющие в железоуглеродистых сплавах.

- Классификация и маркировка углеродистых сталей.

- Классификация и маркировка чугунов.

- Основные понятия, виды и цель термической обработки.

- Особенности мартенситного превращения аустенита при охлаждении.

- Особенности диффузионного превращения аустенита при охлаждении.

- Отжиг, его виды.

- Закалка, ее виды.

- Отпуск, его виды.

- Сущность химико-термической обработки.

- Виды ХТО.

- Легированные стали, их маркировка и классификация.

- Влияние легирующих элементов на свойства стали.

- Цементуемые и улучшаемые стали.

- Инструментальные легированные стали.

- Стали с особыми свойствами.

- Полимеры как основа пластмасс. Классификация полимеров.

- Типовые термопластичные и термореактивные пластмассы.

- Переработка пластмасс в изделия. Термомеханическая кривая.

- Способы переработки пластмасс в вязкотекучем состоянии.

- Способы переработки пластмасс в высокоэластичном состоянии.

- Изготовление изделий из резины. Вулканизация резин.

- Композиционные материалы. Основные определения.

- Композиционные материалы на металлической матрице.

- Производство чугуна. Исходное сырье.

- Производство чугуна. Сущность доменного процесса.

- Производство чугуна. Физико-химические основы доменного процесса.

- Сущность процессов производства стали. Основные этапы выплавки стали.

- Сущность процессов разливки стали.

- Сущность литейного производства. Свойства литейных сплавов.

- Литье в песчано-глинистые формы. Модельный комплект.

- Литье в песчано-глинистые формы. Формовочные смеси, их свойства и

- классификация.

- Литье в песчано-глинистые формы. Ручная формовка.

- Литье в оболочковые формы.

- Литье по выплавляемым моделям.

- Литье в кокиль.

- Литье под давлением.

- Центробежное литье.

- Ковка. Основные операции. Оборудование.

- Штамповка. Схемы. Возможности.

- Прокатка. Оборудование. Инструмент.

- Волочение. Оборудование. Инструмент.

- Прессование. Схемы. Возможности.

- Сущность порошковой металлургии. Получение порошков. Свойства порошков. Подготовка порошков к формованию

- Порошковая металлургия. Формование заготовок.

- Порошковая металлургия. Спекание заготовок.

- Напыление.  Основные схемы.

- Физическая сущность процесса сварки и классификация основных видов.

- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. Оборудование. Возможности.

- Автоматическая сварка под слоем флюса. Оборудование. Возможности.

- Электрическая контактная сварка. Оборудование. Возможности.

- Физическая сущность процесса пайки и классификация основных видов.

- Физические основы обработки резанием. Деформация поверхностного слоя заготовки. Виды стружек, их усадка.

- Образование нароста на резце.  Тепловые явления процесса резания.

- Износ резцов. Повышение стойкости  режущего инструмента

- Обработки металлов резанием лезвийным инструментом. Элементы токарного проходного резца. Углы токарного резца.

- Обработки металлов резанием лезвийным инструментом. Основные режущие инструментальные материалы.

- Токарная обработка. Основные виды работ. Оборудование. Инструмент.

- Сверление. Особенности процесса. Виды сверлильных работ.

- Фрезерование. Особенности процесса. Виды работ, выполняемых на фрезерных станков.

- Шлифование. Инструмент. Основные схемы обработки.

- Безлезвийные способы обработки поверхностей. Электрофизические способы обработки.

- Безлезвийные способы обработки поверхностей. Электрохимические способы обработки.

4. Рекомендуемая литература

| № п.п. | Автор(ы) | Заглавие | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.В. Ржевская | Материаловедение. | Изд-во, «Логос», М.: Логос, 2003-2006.- 422 с. |
| 2 | А. М. Дальский и др. | Технология конструкционных материалов. | М.: Машиностроение, 2002-2005.  592 с. |
| 3 | С. Н. Колесов, И. С. Колесов | Материаловедение и технология конструкционных материалов. | М.: Высш. шк., 2004, 2007, 2009. -519 с. |
| 4 | Г. П. Фетисов и др. | Материаловедение и технология металлов. | М.: Высш. шк., 2002-2008.  638 с |
| 5 | Комаров О. С. и др. | Технология конструкционных материалов | М.: Новое знание, 2005. – 559 с. |
| 6 | Ю.П. Солнцев | Материаловедение и технология конструкционных материалов. | М: Изд-во МИСиС., 1996. – 575 с. |
| 7 | Дриц М.Е., Москалев М.А. | Технология конструкционных материалов и материаловедение | М.: Высшая школа, 1990. – 447 с. |
| 7 | А.П.Жуков, А.И. Малахов | Основы материаловедения и теории коррозии | Изд. Высш. шк. М.:1992., 168 с. |
| 8 | Г.А. Береснев, И.Л Синани. | Основы металловедения и термической обработки. | Изд-во ПГТУ – Пермь: 2009. –210 с. |